ГОСТ 1581-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ

Технические условия

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва
1998

ГОСТ 1581-96

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российским государственным концерном ЦЕ-
МЕНТ, фирмой «Цемискон», Акционерным обществом «НИИце-
мент», НПО «Бурение» (Всероссийский научно-исследовательский
и проектный институт «ВНИИКрНефть») Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией
но стандартизации, техническому нормированию и сертификации в
строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
| Грузия | Министерство урбанизации и строительства Грузии |
| Республика Казахстан | Агентство строительства и архитектурно- градостроительного контроля Министер ства экономики и торговли Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Минархстрой Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Министерство территориального развития, |
|  | строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова |
| Российская Федерация | Минстрой России |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 1581-91

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 1998 г. в качестве госу-
дарственного стандарта Российской Федерации постановлением Гос-
строя России от 10 апреля 1998 г. № 18-31.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстроя России

ГОСТ 1581—96

СОДЕРЖАНИЕ

Введение............................................................................................. IV

1 Область применения................................... ....................... .............1

2 Нормативные ссылки...................................................................... .1

3 Определения ......................................................................................2

4 Классификация .............................................................................. ..2

5 Технические требования...................................................................3

5.1 Характеристики ..............................................................................3

5.2 Требования к материалам............................................ .................7

5.3 Требования безопасности ..............................................................8

5.4 Упаковка, маркировка ...................................................................8

6 Правила приемки ..............................................................................8

7 Методы контроля ............................................................................ 10

8 Транспортирование и хранение................. ................. ................. 11

9 Гарантии изготовителя .............. .................................................... 11

Приложение А Библиография .......................................................... 12

ГОСТ 1581-96

Введение

Стандарт унифицирован со стандартом Американского нефтя-
ного института API Specification 10А [1] в части цементов типов I-G
и I-H, соответствующих по техническим требованиям цементам ти-
пов G и Н Американского стандарта, пользующимся большим спро-
сом на мировом рынке.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ

Технические условия

WELL PORTLAND CEMENTS

Specifications

Дата введения 1998—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тампонажные порт-
ландцементы (далее — цементы), изготовляемые на основе портланд-
цементного клинкера и предназначенные для цементирования не-
фтяных, газовых и других скважин.

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 5—9,
за исключением показателей 2 и 4 таблицы 2 подпункта 5.1.2, явля-
ются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки  на следующие стан-
дарты:

ГОСТ 4013—82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для  произ-
водства вяжущих материалов. Технические условия

ГОСТ 5382—91 Цементы и материалы цементного производства.
Методы химического анализа

ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными  ячейка-
ми. Технические условия

ГОСТ 26798.1—96 Цементы тампонажные. Методы испытаний

ГОСТ 26798.2—96 Цементы тампонажные типов  I-G и I-H.  Ме-
тоды испытаний

ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительное. Определе-
ние удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

3 Определения

Термины и определения — по ГОСТ 30515.

4 Классификация

4.1 По вещественному составу цементы подразделяют на следу-
ющие типы:

I — тампонажный портландцемент бездобавочный;

I-G — тампонажный портландцемент бездобавочный с норми-
рованными требованиями при водоцементном отношении, равном
0,44 [1];

I-H — тампонажный портландцемент бездобавочный с норми-
рованными требованиями при водоцементном отношении, равном
0,38 [1];

II — тампонажный портландцемент с минеральными добавками;

III — тампонажный портландцемент со специальными добавка-
ми, регулирующими плотность цементного теста.

4.2 По плотности цементного теста цемент типа III подразделя-
ют на:

- облегченный (Об);

- утяжеленный (Ут).

4.3 По температуре применения цементы типов I, II и III под-
разделяют на цементы, предназначенные для:

- низких и нормальных температур (15—50) °С;

- умеренных температур (51—100) °С;

- повышенных температур (101—150) °С.

4.4 По сульфатостойкости цементы подразделяют на:

а) типы I, II, III

- обычный (требования по сульфатостойкости не предъяв-
ляют);

- сульфатостойкий (СС);

б) типы I-G и I-H

- высокой сульфатостойкости (СС-1);

- умеренной сульфатостойкости (СС-2).

4.5 Условное обозначение цемента должно состоять из:

- буквенных обозначений цемента: ПЦТ — портландцемент там-
понажный;

- обозначения типа цемента — по 4.1;

- обозначения сульфатостойкости цемента — по 4.4;

- обозначения средней плотности для цемента типа III — по
5.1.2 (таблица 3);

- обозначения максимальной температуры применения цемента —
по 4.3;

- обозначения гидрофобизации или пластификации цемента —
ГФ или ПЛ;

- обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

1 Портландцемент тампонажньш с минеральными добавками
сульфатостойкий для низких или нормальных температур

ПЦТ II-СС-50 ГОСТ 1581-96

2 Портландцемент тампонажньш бездобавочный с нормирован-
ными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,44,
умеренной сульфатостойкости

ПЦТ I-G-CC-2 ГОСТ 1581-96

3 Портландцемент тампонажньш со специальными добавками
облегченный плотностью 1,53 г/см3, для умеренных температур гид-
рофобизированный

ПЦТ III-Об 5-100-ГФ ГОСТ 1581-96

5 Технические требования

Цементы должны изготовляться в соответствии с требованиями
настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержден-
ному изготовителем.

5.1 Характеристики

5.1.1 Вещественный состав цементов всех типов должен соответ-
ствовать значениям, указанным в таблице 1.

5.1.2 Требования к физико-механическим показателям, характери-
зующим тампонажно-технические свойства цемента типов I — III, при-
ведены в таблицах 2 и 3, а цемента типов I-G и I-H — в таблице 4.

5.1.3 Требования к химическим параметрам цементов приведе-
ны в таблице 5.

Таблица 1

В процентах

|  |  | Содержание добавки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип цемента | Содержание клинкера | Минеральная добавка | Специальная добавка — облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая |
| I |  |  |  |
| I-G | 100 | Не допускает ся |  |
| I-H |  |  |  |
| II | 80-94 | 6-20* | — |
| III | 30-89 | — | 11-70 |
| __________ *Добавок осадочного происхождения не должно быть более 10 % массы цемента |  |  |  |

Примечание — Вещественный состав характеризуют содержани-
ем портландцементного клинкера и добавок без учета гипсового кам-
ня, вводимого сверх 100 % массы цемента

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение для цемента при температурах применения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | низких и нормальньк |  |  | умеренных и повышенньк |  |  |  |
|  | тип I, II |  | тип III-0б | тип I, II | тип III-06 |  | тип III-Ут |
| 1 Прочность при изгибе, |  |  |  |  |  |  |  |
| МПа, не менее, в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 сут | — |  | — | 3,5 | — |  | — |
| 2 сут | 2,7 |  | 0,7 | — | 1,0 |  | 2,0 |
| 2 Тонкость помола*- |  |  |  |  |  |  |  |
| - остаток на сите с сет |  |  |  |  |  |  |  |
| кой № 008 по ГОСТ 6613, |  |  |  |  |  |  |  |
| %, не более | 12,0 | 10,0 |  | 15,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| - удельная поверхность, |  |  |  |  |  |  |  |
| м2/кг, не менее | 270 | — |  | 250 | — | 230 |  |
| 3 Водоотделение, мл, не более | 8,7 | 7,5 |  | 8,7 | 7,5 | 10,0 |  |
| 4 Растекаемость цементно- |  |  |  |  |  |  |  |
| го теста , мм, не менее для |  |  |  |  |  |  |  |
| цемента: |  |  |  |  |  |  |  |
| - непластифицированного | 200 | — |  | 200 | — | — |  |
| - пластифицированного | 220 | — |  | 220 | — | — |  |
| 5 Время загустевания до |  |  |  |  |  |  |  |
| консистенции 30 Bс**, мин, |  |  |  |  |  |  |  |
| не менее | 90 |  |  |  |  |  |  |
| * Допускается определять тонкость помола для цемента только типа I только по удельной поверхности, а для цемента типов I и III- Ут — только по остатку на сите **Единицы консистенции Бердена |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| Значение плотности цементного геста для цемента типа III, г/см3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| облегченного |  | утяжеленногс |  |
| обозначение | плотность | обозначение | плотность |
| средней плотности | ±0,04 | средней плотности | ±0,04 |
| 064 | 1,40 | Ут0 | 2,00 |
| 065 | 1,50 | Ут1 | 2,10 |
| 066 | 1,60 | Ут2 | 2,20 |
|  |  | УтЗ | 2,30 |

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение для цемента типов I-G и I-H |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менее | не более |
| Прочность на сжатие, МПа, через 8 ч твердения при температуре: |  |  |
| 38 °С | 2,1 | - |
| 60 °С | 10,3 | - |
| Водоотделение, мл | - | 3,5 |
| Консистенция цементного теста через 15 —30 мин режима испытания, Вс | - | 30 |
| Время загустевания до консистенции 100 Вс, мин | 90 | 120 |

Таблица 5

В процентах

| Наименование показателя | Значение для цемента типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I-G и I-H |
| Потери при прокаливании, не более | 5,0 | - |  | 3,0 |
| Массовая доля нерастворимого остатка, не более | 5,00 | - |  | 0,75 |
| Массовая доля оксида серы (VI) SO3 |  |  |  |  |
| не менее | 1,5 |  |  | — |
| не более | 3,5 |  |  | 3,0 |
| Массовая доля хлор-иона С1-, не более | 0,10 |  |  |  |
| Массовая доля суммы щелочных ок сидов в пересчете на Na2O, не более | — |  |  | 0,75 |

5.2 Требования к материалам

5.2.1 Портландцементный клинкер по химическому составу до-
лжен соответствовать технологическому регламенту. Массовая доля
оксида магния MgO в клинкере не должна быть более 5,0 %.

Минералогический состав клинкера для сульфатостойких там-
понажньк цементов должен соответствовать значениям, указанным
в таблице 6.

Таблица 6

В процентах

|  | Значение для клинкера цемента типа и сульфатостойкости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | I, II, III | I-G и I -Н |  |
|  | СС | CC-I | СС-2 |
| Содержание трехкальциевого силиката C3S: |  |  |  |
| не менее | — | 48 | 48 |
| не более | — | 65 | 58 |
| Содержание трехкальциевого алюмината С3А, |  |  |  |
| нс более | 5 | 3 | 8 |
| Сумма трехкальциевого алюмината С3А и четырехкальциевого алюмоферрита C4AF, не более | 22 | 24 | — |
| * Сумма четырежальциевого алюмоферрита и удвоенного содержания трехкальциевого алюмината |  |  |  |

5.2.2 Гипсовый камень — по ГОСТ 4013. Допускается примене-
ние других материалов, содержащих сульфат кальция, по соответ-
ствующим нормативным документам.

5.2.3 Минеральные добавки — по соответствующим нормативным
документам.

5.2.4 Специальные добавки (облегчающие и утяжеляющие), ре-
гулирующие плотность цементного теста, — по соответствующим
нормативным документам. Облегчающие и утяжеляющие добавки 
должны обеспечивать получение цемента плотностью, указанной в
таблице 3, и не должны вызывать деструкцию и коррозию цемент-
ного камня.

5.2.5 Технологические добавки, регулирующие основные тампо-
нажно-технические свойства цемента, и технологические добавки,
применяемые для интенсификации помола, — по соответствующим
нормативным документам.

Содержание добавок, вводимых в цемент при помоле, не должно
быть больше значений, указанных в таблице 7

Таблица 7

В процентах массы цемента

|  | Значениe для добавок (в пересчете на сухое вещество добавки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип це | ускорите | замедли | пласти | гидрофо- | водоудер- | интенси- |
| мента | лей твер | телей | фициру | бичирую- | живаю- | фикаторов |
|  | дения | загустева- | ющих | щих | щих | помола, в том |
|  |  | ния |  |  |  | числе органи- |
|  |  |  |  |  |  | ческих |
| I, II, III | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,00 |
| *Органических добавок не должно быть более 0,15 % |  |  |  |  |  |  |

5.3 Требования безопасности

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
Аэфф.. в цементе не должна быть более 740 Бк/кг.

5.4 Упаковка, маркировка

Упаковка и маркировка цементов — по ГОСТ 30515.

б Правила приемки

6 1 Правила приемки — по ГОСТ 30515 со следующим дополне-
нием.

6.2 Партия цемента может быть принята и отгружена, если ре-
зультаты испытаний по всем показателям соответствуют требовани-
ям настоящего стандарта, если иное в части рекомендуемых показа-
телей не предусмотрено договором (контрактом) на поставку це-
мента.

6.3 В случае обнаружения при испытаниях цемента малозначи-
тельного дефекта по величине, не превышающей предельного зна-
чения, указанного в таблице 8, партию цемента принимают, но учи-
тывают ее как дефектную при оценке общего уровня качества.

Таблица 8

|  |  | Малозначительный |
| --- | --- | --- |
|  |  | дефект — предельное |
| Наименование показателя | Тип цемента | отклонение от требований |
|  |  | раздела 5, |
|  |  | не более чем на |
| Прочность при изгибе, МПа, в возрасте |  |  |
| 1, 2сут | I, II, III | - 0,2 |
| Водоотделение, мл | Тоже | +0,5 |
| Время загусгевания, мин, до консис- |  |  |
| тенции 30 Bс | » | - 5 |
| Массовая доля оксида серы (VI) SO3, % | » | +0,5 |
| Массовая доля хлор-иона Сl-, % | Все типы | +0,01 |

В документе о качестве должно быть указано:

- наименование изготовителя, его товарный знак и адрес;

- наименование и (или) условное обозначение цемента по на-
стоящему стандарту;

- номер партии и дата отгрузки;

- номера вагонов или наименование судна;

- вид и количество добавок для цемента типов II и III;

- прочность при изгибе в возрасте 1, 2 сут или на сжатие через 8 ч;

- водоотделение;

- плотность цементного теста для цемента типа III;

- время загустевания;

- значение удельной эффективной активности естественных ра-
дионуклидов в цементе по результатам периодических испытаний;

- гарантийный срок, сут;

- знак соответствия при поставке сертифицированного цемента
(если это предусмотрено системой сертификации).

7 Методы контроля

7.1 Физико-механические свойства цементов определяют по
ГОСТ 26798.1, ГОСТ 26798.2.

7.2 Химический анализ клинкера и цемента — по ГОСТ 5382.

7.3 Минералогический состав клинкера и сумму щелочных ок-
сидов (R2O) рассчитывают в процентах на основании результатов
химического анализа клинкера.

При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа
равном или менее 0,64, С3А=0.

При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа
(Аl2О3/Fе2О3) более 0,64 расчет производят по формулам:

С3А = 2,65 Аl2О3 - 1,69 Fе2О3,              (1)
C4AF = 3,04 Fе2О3,                    (2)
С3S = 4,07 CaO - 7,60 SiO2 - 6,72 Аl2О3 - 1,43 Fе2О3 - 2,85 SO3. (3)

При отношении содержания оксида алюминия к оксиду железа
(Аl2О3/Fе2О3) менее 0,64 содержание С3S рассчитывают по формуле

С3S = 4,07 CaO - 7,60 SiO2 - 4,48 А12O3 - 2,86 Fе2О3 - 2,85 SO3 (4)

Массовую долю суммы щелочных оксидов определяют по фор-
муле

R2O = 0,658 K2O + Na2O.                 (5)

7.4 Вид и количество минеральных и специальных добавок оп-
ределяют по методике, аттестованной в установленном порядке.

7.5 Удельную эффективную активность естественных радионук-
лидов определяют по ГОСТ 30108.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение цементов — по ГОСТ 30515.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям
настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования
и хранения в упакованном виде в течение 60 сут после отгрузки, а
при поставке без упаковки — на момент получения цемента потре-
бителем, но не более 60 сут после отгрузки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Библиография

[ 1 ] API Specification 10A США Технические условия на цемен-
ты и материалы для цементирования скважин

УДК 666.942-006.354   ОКС 91.100.10    Ж12      ОКСТУ 5732, 5734

Ключевые слова: портландцемента тампонажные, цементирование неф-
тяных, газовых скважин, классификация, технические требования, правила
приемки, транспортирование, гарантии изготовителя