ГОСТ 4598-86

(СТ СЭВ 4188-83)

Группа Ж15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ

Технические условия

Fibre boards. Specifications.

ОКП 55 3610

Дата введения 31.01.86

Настоящий стандарт распространяется на древесноволокнистые плиты мокрого способа производства (далее — плиты) для применения в строительстве, вагоностроении, в производстве мебели, столярных и других изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.

Стандарт не распространяется на плиты специального назначения (битумированные, биостойкие, трудносгораемые и др.), а также плиты с облицованной или окрашенной поверхностью.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Плиты в зависимости от назначения подразделяют на типы: твердые и мягкие.

Твердые плиты в зависимости от прочности, плотности и вида лицевой поверхности подразделяют на марки:

Т ¾ с необлагороженной лицевой поверхностью;

Т¾С ¾ с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы;

Т—П ¾ с подкрашенным лицевым слоем;

Т—СП — с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы;

Т—В — с необлагороженной лицевой поверхностью и повышенной водостойкостью;

Т¾СВ ¾ с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы и повышенной водостойкостью;

НТ —пониженной плотности (полутвердые);

СТ —повышенной прочности (сверхтвердые) с необлагороженной лицевой поверхностью;

СТ¾С ¾ повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы.

Твердые плиты марок Т, Т¾С, Т¾П, Т¾СП в зависимости от уровня физико-механических показателей подразделяют на группы качества: А и Б, по качеству поверхности плиты этих марок подразделяют на I и II сорт.

Мягкие плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки: М-1, М-2 и М-3.

1.2. Область применения различных марок плит устанавливают в государственных стандартах и ТУ на изделия конкретных видов  по согласованию с органами Минздрава СССР.

Плиты марок СТ, Т—В, Т¾СВ применяют для покрытия полов, в конструкциях наружных и балконных дверей с последующей отделкой лакокрасочными материалами.

1.3. Размеры плит должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.4. Размеры плит, предназначенных для экспорта, устанавливают по спецификациям в соответствии с Условиями поставок товаров для экспорта, с учетом технических возможностей изготовителя.

1.5. Условное обозначение плит должно состоять из марки, группы качества сорта, размеров по длине, ширине, толщине и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений твердой плиты с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы, группы качества Б, II сорта с номинальными размерами 3050х2140х3,2 мм:

Т¾СП гр. Б II с. 3050C2140C3,2 ГОСТ 4598¾86

То же, твердой плиты повышенной прочности с номинальными размерами 3660х1220х4,0 мм:

СТ 3660C1220C4,0 ГОСТ 4598¾86

То же, мягкой плиты с плотностью от 300 до 400 кг/м3 с номинальными размерами 1800х1220х12,0 мм:

М-1 1800C1220C12,0 ГОСТ 4598¾86

1.1—1.5 (Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 1

мм

|  | Длина |  |  | Ширина |  |  | Толщина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. |  |  | Номин. |  |  |  |  |
| Тип плит | Максимальная | Основная | Пред. откл. | Максимальная | Основная | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
|  |  | 3660 |  | 2140 | 2140 |  |  |  |
|  |  | 3355 |  |  | 1830 |  |  |  |
| Твердые | 6100 | 3050 |  |  | 1525 |  |  |  |
|  |  | 2745 |  |  | 1220 |  |  |  |
|  |  | 2440 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ±3 |  |  | ±3 | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | ±3 |
|  |  | 3660 |  | 1700 |  |  | 4,0 |  |
|  |  | 3050 |  | 1220 |  |  | 5,0 |  |
|  |  | 2745 |  |  |  |  | 6,0 |  |
|  | 5500 | 2440 |  |  | 1700 |  |  |  |
|  |  | 2350 |  |  | 1220 |  |  |  |
|  |  | 2050 |  |  | 610 |  |  |  |
|  |  | 1830 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |
| Мягкие |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2500 | ±5 | 1220 |  | ±5 | 8,0 | ±1,0 |
|  |  | 1800 |  |  |  |  | 12,0 |  |
|  |  | 1600 |  |  |  |  | 16,0 |  |
|  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать плиты с дополнительными размерами, не указанными в табл. 1. При этом размеры следует выбирать с учетом безотходного раскроя плит максимального формата.

Для твердых плит II сорта и плит марки НТ ¾ предельные отклонения по толщине +0,6−0,3 (кроме производства мебели).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плиты следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, разработанной на основе типовой  инструкции, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2 Отклонения от номинальных размеров плит не должны превышать предельные, приведенные в табл. 1.

2.3. Плиты должны иметь прямые углы. Отклонение от прямоугольности кромок, измеренное на отрезке длиной 1000 мм, не должно быть более 2 мм.

2.4. Кромки плит должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности, измеренное на отдельных отрезках длиной 1000 мм, не должно быть более 1 мм.

2.5. Значения показателей физико-механических свойств плит должны соответствовать указанным в табл. 2.

2.6. Коэффициент теплопроводности мягких плит (справочное значение), Вт/(м · К):

0,05 — для плит марки	М-3;

0,07  	„     „       „     	М-2;

0,09   	„     „       „   	М-1.

2.7 (Исключен, Изм. № 1).

2.8. Содержание вредных химических веществ, выделяемых плитами в производственных помещениях, при изготовлении плит не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных Министерством здравоохранения СССР для воздуха рабочей зоны производственных помещений.

В условиях эксплуатации плит не должны выделяться химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

Упрочняющие и гидрофобные добавки, используемые при производстве плит, должны выпускаться по государственным стандартам и техническим условиям, согласованным органами Министерства здравоохранения СССР.

В качестве упрочняющих добавок должны применяться малотоксичные смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1 %.

Содержание добавок формальдегидосодержащих смол в рецептуре плит по отношению к абсолютно сухой массе не должно превышать 1,3 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. Цветовая тональность и степень размола древесины лицевого слоя твердых плит должны соответствовать образцам-эталонам, согласованным изготовителем с основными потребителями.

2.10. По качеству поверхности плиты должны соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

Для мягких плит допускаются углубления (выступы), сколы, местные повреждения кромок в пределах отклонений по длине, ширине и толщине плиты.

Таблица 2

| Наименование | Норма для плит марок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | СТ | Т¾В, | Т, Т¾П, Т¾С, Т¾СП |  | НТ | М-1 | М-2 | М-3 |
|  |  | Т¾СВ | группа А | группа Б |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 | 950¾1100 | 850¾1100 | 850¾1100 | 800¾1100 | Не менее 600 | 200¾400 | 200¾350 | 100¾200 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, нижняя граница Тн | 47 | 40 | 38 | 33 | 15 | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
| Разбухание по толщине за 24 ч, %, верхняя граница Тв | 13 | 10 | 20 | 23 | 30 | Не нормируется |  |  |
| Влажность, %: нижняя граница Тн | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Не нормируется |  |  |
| верхняя граница не более | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Водопоглощение за 2 ч, %: верхняя граница Тв | Не нормируется |  |  |  | 34 |  |  |  |
| Водопоглощение лицевой поверхности за 24ч, верхняя граница Тв | 7 | 7 | 11 | 13 | Не нормируется |  |  |  |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти, МПа, нижняя граница Тн | 0,32 | 0,30 | 0,30 | ¾ | Не нормируется |  |  |  |

Примечания: 1. Норма показателя водопоглощения лицевой поверхностью относится к плитам с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы, а также к плитам марки СТ.

2. Средний уровень физико-механических показателей твердых плит для последовательности партий приведен в приложении.

3. По требованию потребителя значение показателя нижней границы влажности плит марок Т, Т¾П, Т¾С, Т¾СП группы А может быть принято 5 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 3

| Наименование | Норма для плит |  |
| --- | --- | --- |
| дефекта | I сорта | II сорта |
| Углубления (выступы): на лицевой поверхности | Не допускаются | Не допускаются глубиной (высотой) более предельных отклонений по толщине |
| на нелицевой поверхности | Не допускаются более 2 шт. площадью 25 см2 на 1 м2 глубиной (высотой) более предельных отклонений по толщине | Не нормируются |
| Царапины на лицевой поверхности | Не допускаются на 1 м2 суммарной длиной более 100 мм в количестве более 2 шт. | Не нормируются |
| Разнооттеночность лицевой поверхности | Не допускается площадью более 5 % поверхности плиты | Не нормируется |
| Пятна от воды на лицевой поверхности | Не допускаются на 1 м2 суммарной площадью более 5 см2 | Не нормируются |
| Пятна производственного характера, в том числе от масла и парафина на лицевой поверхности | Не допускается более одного пятна на 1 м2 диаметром более 8 мм | Не допускаются на 1 м2 суммарной площадью более 10 см2 |
| Сколы, местные повреждения кромок | Не допускаются (единичные глубиной по пласти 2 мм и менее протяженностью по кромке 15 мм и менее не учитываются) | Не допускаются глубиной более 5 мм |

Для всех марок плит не допускаются расслоения, прогары, бахрома на кромках и посторонние включения.

Лицевая поверхность плиты должна иметь одну цветовую тональность и однородную структуру из равномерно размолотых волокон.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.11 (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Плиты предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество плит одной марки и размера, изготовленных по одному технологическому режиму в течение, как правило, одной смены (но не более суточной выработки) и оформленных одним документом о качестве.

3.1.1. Для проверки соответствия плит требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания. Приемосдаточным испытаниям подвергают все плиты на соответствие требованиям настоящего стандарта (плотность, водопоглощение лицевой поверхностью и предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти определяют при приемосдаточных испытаниях каждой партии по требованию потребителя) .

3.1.2. Плотность, водопоглощение лицевой поверхностью и предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти контролируют периодически ¾ не реже одного раза в две недели и при каждом изменении технологии изготовления плит.

3.1.1, 3.1.2. (Введены дополнительно, Изм. № 1)

3.2. Отбор плит для контроля и испытаний производят методом случайного отбора „вслепую" по ГОСТ 18321.

3.3. Для контроля длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности, а также показателей качества поверхности и внешнего вида плит применяют статистический приемочный контроль по альтернативному признаку по ГОСТ 18242.

Объем выборки определяют в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

шт.

|  | Объем выборки при проверке |  | Число годных плит от объема |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии | длины, ширины, толщины, прямолинейности, | качества поверхности и внешнего вида | выборки, при котором партия принимается, не менее, при проверке |  |
|  | прямоугольности (специальный уровень контроля S-3) | (общий уровень контроля-1) | длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности | качества поверхности и внешнего вида |
| До 500 | 8 | 20 | 7 | 17 |
| От 501 до 1 200 | 13 | 32 | 11 | 27 |
| „ 1201 „ 3 200 | 13 | 50 | 11 | 43 |
| „ 3201 „ 10 000 | 20 | 80 | 17 | 70 |

3.4. Для контроля физико-механических показателей плит применяют статистический приемочный контроль по количественному признаку по ГОСТ 20736.

Объем выборки определяют в соответствии с требованиями табл. 5.

Таблица 5

| Объем партии, шт. | Объем выборки, шт. (специальный уровень контроля S-3) | Приемочная постоянная kS |
| --- | --- | --- |
| До 280 | 3 | 0,958 |
| От 281 до 500 | 4 | 1,01 |
| „ 501 „ 1 200 | 5 | 1,07 |
| „ 1201 „ 3 200 | 7 | 1,15 |
| „ 3201 „ 10 000 | 10 | 1,23 |

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3.5. При приемке партии на предприятии-изготовителе объем партии определяют по числу плит максимального формата.

3.6. Для оценки партии плит по каждому из показателей ¾ плотности, пределу прочности при изгибе, разбуханию по толщине, влажности и водопоглощению вычисляют выборочное среднее по каждой плите Xi по формуле

Xi=1mj=1mXij,

где Хij  значение показателя j-го образца i-й плиты выборки из п плит;

т ¾ число образцов, отбираемых от каждой плиты.

По тем же показателям, кроме плотности, вычисляют:

¾ выборочное среднее по всем образцам X по формуле

X=1ni=1nXiили X=1n⋅mi=1nj=1mXij;

¾ среднее квадратическое отклонение выборочных средних по плите (для показателей, кроме плотности) S по формуле

S=1n−1i=1nXi−X2или S=1n−1i=1nXi2−1ni=1nXi2;

значение величин Qн и Qв по формулам:

Q=X−ÒS и Q=Ò−XS,

где Тн и Тв ¾ соответственно нижняя и верхняя границы контролируемого параметра, указанные в табл. 2.

В выборке должны отсутствовать плиты с прогарами и расслоениями.

В выборке отсутствуют плиты с дефектами, указанными в п.2.11.

Выборочное среднее значение показателя плотности по всем образцам по результатам испытаний последнего контроля соответствует норме, указанной в табл. 2.

Число плит из отобранных для контроля длины, ширины, толщины, прямолинейности, прямоугольности, внешнего вида, качества поверхности и соответствующих нормам пп. 2.2-2.4, 2.9, 2.10 - не менее указанного в табл. 4.

Значения величии Qн и Qв по каждому показателю, рассчитанные по п. 3.6, в том числе по результатам испытаний последнего контроля водопоглощения лицевой поверхностью и предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти, должны быть не менее приемочной постоянной ks, указанной в табл. 5.

3.6, 3.7 (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Если показатель водопоглощения лицевой поверхности плит с лицевым слоем из тонкодисперсной массы не соответствует установленным настоящим стандартом требованиям, поверхность плит считают необлагороженной и индекс С марке не присваивают.

3.9. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества плит, соблюдая правила приемки и применяя методы испытаний, установленные настоящим стандартом.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Отбор и подготовку образцов, определение физических и механических свойств плит проводят по ГОСТ 19592 и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Контроль размеров проводят по ГОСТ 27680.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Определение водопоглощения лицевой поверхностью

4.2.1. После кондиционирования и взвешивания образцов, предназначенных для определения водопоглощения по ГОСТ 19592, производят гидроизоляцию их кромок и нелицевой поверхности, а также повторное взвешивание образцов до вымачивания.

Гидроизоляцию осуществляют погружением образцов в расплавленный парафин по ГОСТ 23683 при температуре (85±5)°С кромками и нелицевой стороной. При нанесении парафина на кромки образец погружают по очереди каждой кромкой до линии, отстоящей от нее на 3 мм.

4.2.2. Испытание плит ¾ по ГОСТ 19592.

4.2.3. Водопоглощение лицевой поверхностью Ал.п, %, вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

À.=m3−m2m1⋅100,

где m1 ¾ масса образца без гидроизоляции, г;

m2 — масса сухого образца с гидроизоляцией, г;

m3 ¾ масса образца с гидроизоляцией после вымачивания, г.

4.3. Влажность плит, увлажненных в увлажнительных машинах, определяют не ранее чем через 24 ч после выхода их из производства.

4.4. Цветовую тональность и степень размола древесины лицевого слоя оценивают визуально при сравнении с образцами-эталонами размерами 200C300 мм.

Отклонение от прямолинейности кромок определяют по ГОСТ

27680 или при помощи поверочной линейки (по ГОСТ 8026) длиной 1000 мм не ниже второго класса точности и набора щупов № 4 по ТУ 2¾034¾225.

Измерения проводят не менее чем в трех местах по длине двух смежных кромок с погрешностью не более 0,1 мм.

Отклонение от прямоугольности кромок определяют по ГОСТ

27680 или при помощи поверочных угольников по ГОСТ 3749 не ниже второго класса точности с длиной одной из сторон 1000 мм и набора щупов № 4 по ТУ 2¾034¾225. Измерение проводят на каждом углу плиты с погрешностью не более 0,1 мм.

4.5, 4.6 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты определяют по ГОСТ 26988.

4.8. Площадь пятен на поверхности плиты определяют с точностью до 0,25 см2, используя сетку с квадратными ячейками со сторонами 5 мм, нанесенную на прозрачном листовом материале.

Отклонения от точности нанесения линий сетки ¾ не более 0,5 мм.

При подсчете числа ячеек, перекрываемых пятном, ячейки с перекрытием больше половины их площади считают за целые, а с перекрытием меньше половины не учитывают.

4.9. Глубину вмятин и высоту выпуклостей определяют при помощи индикатора часового типа марки ИЧ-10 по ГОСТ 577, закрепленного в металлической П-образной скобе с цилиндрическими опорными поверхностями с радиусом (5±1) мм и пролетом между опорами 60¾100 мм.

Установку шкалы индикатора в нулевое положение производят при установке скобы на поверочную линейку по ГОСТ 8026 или поверочную плиту по ГОСТ 10905.

Ход штока индикатора в обе стороны от опорной плоскости должен быть не менее 2 мм.

4.10. Линейные размеры дефектов определяют при помощи металлической линейки по ГОСТ 427.

4.11. Количество химических веществ, выделяющихся из готовых плит, а также периодичность контроля определяются органами санитарного надзора в соответствии с действующими методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

С 1991 г. контроль за выделением формальдегида должен осуществляться предприятием-изготовителем по методикам, согласованной Минздравом СССР.

4.7—4.11 (Введены дополнительно, Изм. № 1).

5. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Условия хранения и складирования плит должны обеспечивать сохранность формы плит и исключать механические повреждения во время хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2 (Исключен, Изм. № 1).

5.3. Плиты хранят в закрытых помещениях рассортированными по маркам, сортам и размерам.

5.4. При поставке плит торгующим организациям по их требованию на каждой пачке плит закрепляют этикетку, содержащую:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение плит;

число плит в пачке;

дату изготовления и номер смены;

штамп отдела технического контроля.

5.5. Каждая отгружаемая партия плит одной марки, группы и сорта должна сопровождаться документом о качестве, удостоверяющим ее соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

условное обозначение плит;

число плит в партии, их общую площадь в квадратных метрах, определенную с точностью до 0,01 м2;

дату изготовления и номер партии.

5.3—5.5 (Измененная редакция, Изм. № 1)

5.6. Документ о качестве закрепляют во влагозащитной упаковке на продукции на видном месте.

5.7. При поставке на экспорт плиты упаковывают и маркируют в соответствии с технической документацией, согласованной с внешнеторговыми организациями.

5.8. Плиты перевозят всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта, с обязательным предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

При железнодорожных перевозках размещение и крепление плит в транспортных средствах следует производить в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщений.

Допускается перевозка плит в контейнерах и транспортными пакетами и стопами в соответствии с технической документацией, согласованной с соответствующими транспортными министерствами и потребителем.

Транспортная маркировка ¾ по ГОСТ 14192-77.

5.7, 5.8 (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Физико-механические показатели твердых древесноволокнистых плит (средний уровень для последовательности партий)

| Наименование | Значение для плит марки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | СТ | Т¾В, | Т, Т¾П, Т¾С, Т¾СП |  | НТ |
|  |  | Т¾СВ | группа А | группа Б |  |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 52 | 45 | 42 | 38 | 20 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти, МПа | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,25 |
| Разбухание по толщине за 24 ч, % | 9 | 7 | 16 | 18 | 25 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей  промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

О. Е. Поташев, канд. техн. наук (руководитель темы); А. Ф. Абельсон, канд. техн. наук; В. И. Бирюков, д-р техн. наук; И. В. Пинтус; Н. М. Пашков, канд. техн. наук; А. П. Шалашов, канд. техн. наук; Н. В. Шведов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 19.12.85 № 240

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4188¾83, ИСО 2695, ИСО 2696

4 Взамен ГОСТ 4598¾74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |  | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 427¾75 | 4.10 |  | ГОСТ 18321¾73 | 3.2 |
| ГОСТ 577¾68 | 4.9 |  | ГОСТ 19592¾80 | 4.1, 4.2.1, 4.2.2 |
| ГОСТ 3749¾77 | 4.6 |  | ГОСТ 20736¾75 | 3.4 |
| ГОСТ 8026¾75 | 4.5, 4.9 |  | ГОСТ 23683¾79 | 4.2.1 |
| ГОСТ 10905¾86 | 4.9 |  | ГОСТ 26988¾86 | 4.7 |
| ГОСТ 14192¾77 | 5.8 |  | ГОСТ 27680¾88 | 4.1, 4.5, 4.6 |
| ГОСТ 18242¾72 | 3.3 |  | ТУ 2-034-225-87 | 4.5, 4.6 |

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1997 г.) с Изменениями № 1, утвержденными в июне 1989 г. (ИУС 1¾90)