ГОСТ 6482-88

УДК 691.328-462:006.354                                                                                         Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ

Технические условия

Reinforced concrete non-pressure pipes.

Specifications

ОКП 58 6221

Дата введения 1990-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом заводской технологии сборных железобетонных конструкций и изделий (ВНИИжелезобетон) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ В.И.Мелихов, канд.техн.наук; К.А.Маврин, канд.техн.наук (руководители темы); Ю.А.Куприков; Э.И.Гомзина; Н.К.Козеева; Л.П.Фомичева; А.Л.Ционский, канд.техн.наук; А.Е.Шмурнов, канд.техн.наук; В.С.Широков, канд.техн.наук; М.Г.Коревицкая, канд.техн.наук; М.И.Токарь, канд.техн.наук; Т.А.Клейман; А.Г.Зорич; Л.П.Хлюпин; Н.Л.Рипс; В.П.Пономарев; В.М.Варешкин; Г.А.Хау; П.И.Кривошеев; В.Я.Бачинский; Д.Г.Вальчук; Е.В.Рудемино-Дусятский; Р.М.Колтовская; В.И.Пименова; В.И.Деньщиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30.09.88 № 200

3. Взамен ГОСТ 6482.0-79, ГОСТ 6482.1-79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.326-78 | 3.11 |
| ГОСТ 166-80 | 3.11 |
| ГОСТ 868-82 | 3.11 |
| ГОСТ 2405-80 | 3.2.1 |
| ГОСТ 5781-82 | 1.3.8, приложение 2 |
| ГОСТ 5916-70 | Приложение 2 |
| ГОСТ 5927-70 | Приложение 2 |
| ГОСТ 6727-80 | 1.3.8, приложение 2 |
| ГОСТ 7502-80 | 3.11 |
| ГОСТ 7805-70 | Приложение 2 |
| ГОСТ 8829-85 | 3.1 |
| ГОСТ 10060-87 | 3.7 |
| ГОСТ 10180-78 | 3.3 |
| ГОСТ 10922-75 | 1.3.10, 3.8 |
| ГОСТ 11371-78 | Приложение 2 |
| ГОСТ 12730.0-78 | 3.5, 3.6 |
| ГОСТ 12730.3-78 | 3.6 |
| ГОСТ 12730.5-84 | 3.5 |
| ГОСТ 13015.0-83 | 1.3.3, 1.3.5 |
| ГОСТ 13015.1-81 | 2.1 |
| ГОСТ 13015.2-83 | 1.5.1 |
| ГОСТ 13015.4-84 | 4.1 |
| ГОСТ 14098-85 | Приложение 2 |
| ГОСТ 14968-69 | 3.1.4 |
| ГОСТ 17624-87 | 3.3 |
| ГОСТ 17625-83 | 3.9 |
| ГОСТ 21780-83 | 1.13.4 |
| ГОСТ 22690.0-77 - |  |
| ГОСТ 22690.4-77 | 3.3 |
| ГОСТ 22904-78 | 3.9 |
| ГОСТ 23009-78 | 1.2. 7 |
| ГОСТ 25706-83 | 3.1.4 |
| ГОСТ 26433.0-85 | 3.10 |
| ГОСТ 26433.1-89 | 3.10 |
| ГОСТ 26633-85 | 1.3.4 |

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные безнапорные раструбные и фальцевые трубы (далее - трубы) с круглым отверстием, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам.

Если транспортируемая жидкость или грунты являются агрессивными по отношению к железобетону или уплотняющим резиновым кольцам, то трубы и резиновые кольца должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным в проекте трубопровода.

Стандарт не распространяется на железобетонные водопропускные трубы, укладываемые под насыпями железных и автомобильных дорог.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трубы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Трубы подразделяются на типы:

Т - цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;

ТП - то же, с подошвой;

ТБ - цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;

ТБП - то же, с подошвой;

ТС - цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;

ТСП - то же, с подошвой;

ТФП - цилиндрические фальцевые с подошвой и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.

1.2.2. Форма, размеры и показатели материалоемкости труб должны соответствовать указанным в приложении 1.

1.2.3. Трубы подразделяют на три группы по несущей способности:

первую - при расчетной высоте засыпки грунтом 2 м;

вторую - при расчетной высоте засыпки грунтом 4 м;

третью - при расчетной высоте засыпки грунтом 6 м.

Допускается для конкретных условий строительства трубопровода применять трубы при другой расчетной высоте засыпки грунтом.

1.2.4. Прочностные характеристики труб должны обеспечивать их эксплуатацию при расчетной высоте засыпки грунтом в усредненных условиях, которым соответствуют:

основание под трубой - грунтовое плоское для труб без подошвы диаметрами условного прохода (Dу) до 500 мм включ. и труб с подошвой всех диаметров или грунтовое профилированное с углом охвата 90° для труб без подошвы Dу более 500 мм;

засыпка - грунтом плотностью 1,8 т/мс нормальным уплотнением для труб без подошвы Dу до 800 мм включ. и труб с подошвой всех диаметров или повышенным уплотнением для труб без подошвы Dу более 800 мм;

временная нагрузка на поверхности земли НГ-60.

1.2.5. Армирование труб, в зависимости от их несущей способности, а также арматурные изделия труб приведены в приложении 2.

1.2.6. Резиновые кольца круглого сечения, применяемые для стыковых соединений, изготовляют в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) на эти кольца. Размеры колец в нерастянутом состоянии должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

|  | Размеры резиновых колец для стыков труб |  |
| --- | --- | --- |
| Dу | Внутренний диаметр | Диаметр поперечного сечения |
| 400 | 450 |  |
| 500 | 545 |  |
| 600 | 660 |  |
| 800 | 835 |  |
| 1000 | 1035 | 24 |
| 1200 | 1230 |  |
| 1400 | 1440 |  |
| 1600 | 1650 |  |
| 2000 | 2070 | 30 |
| 2400 | 2480 |  |

1.2.7. Трубы обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка труб состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.

Первая группа содержит обозначение типа трубы, ее диаметр условного прохода в сантиметрах и полезную длину в дециметрах.

Во второй группе указывают несущую способность, обозначаемую арабской цифрой.

Пример условного обозначения (марки трубы типа Т,  600 мм, полезной длиной 5000 мм, третьей группы по несущей способности:

Т60.50-3

То же, трубы типа ТС,  1000 мм, полезной длиной 3500 мм, второй группы по несущей способности:

ТС100.35-2

1.3. Характеристики

1.3.1. Трубы должны быть прочными и трещиностойкими и при испытании их нагружением выдерживать контрольные нагрузки, указанные в табл. 2.

Таблица 2

|  | Контрольная равномерно распределенная нагрузка на метр полезной длины трубы , кН/м (тс/м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм | по проверке прочности |  |  | по проверке трещиностойкости |  |  |
|  | Группа по несущей способности |  |  |  |  |  |
|  | первая | вторая | третья | первая | вторая | третья |
| 400 | - | 32,4(3,3) | 47,1(4,8) | - | 17,8(1,8) | 25,9(2,6) |
| 500 | - | 41,2(4,2) | 53,0(5,4) | - | 22,7(2,3) | 29,2(3,0) |
| 600 | - | 42,2(4,3) | 53,9(5,5) | - | 23,2(2,4) | 29,6(3,0) |
| 800 | - | 62,8(6,4) | 78,5(8,0) | - | 34,5(3,5) | 43,2(4,4) |
| 1000 | - | 66,7(6,8) | 92,2(9,4) | - | 36,7(3,7) | 50,7(5,2) |
| 1200 | 51,0(5,2) | 80,4(8,2) | 127,5(13,0) | 28,0(2,9) | 44,2(4,5) | 70,1(7,1) |
| 1400 | 61,8(6,3) | 93,2(9,5) | 133,4(13,6) | 34,0(3,5) | 51,3(5,2) | 73,4(7,5) |
| 1600 | 74,5(7,6) | 104,0(10,6) | 156,9(16,0) | 41,0(4,2) | 57,2(5,8) | 86,3(8,8) |
| 2000 | 99,0(10,1) | 132,4(13,5) | - | 54,5(5,6) | 72,8(7,4) | - |
| 2400 | 127,5(13,0) | 156,9(16,0) | - | 70,1(7,1) | 86,3(8,8) | - |

1.3.2. Трубы должны быть водонепроницаемыми и выдерживать внутреннее испытательное гидростатическое давление, равное 0,05 МПа (0,5 кгс/см).

1.3.3. Трубы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости бетона;

по отклонению от толщины защитного слоя бетона до арматуры;

к маркам стали для арматурных изделий.

1.3.4. Трубы следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие В25.

1.3.5. Нормируемую отпускную прочность бетона труб принимают равной 70% класса бетона по прочности на сжатие.

Указанную нормируемую отпускную прочность бетона на сжатие допускается уменьшать или увеличивать в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0.

1.3.6. Водонепроницаемость бетона труб должна соответствовать марке по водонепроницаемости W4.

1.3.7. Водопоглощение бетона труб не должно быть более 6 % по массе.

1.3.8. Для армирования труб следует применять:

стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I и А-III по ГОСТ 5781;

проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727.

1.3.9. Форма и размеры арматурных изделий и их положение в трубах должны соответствовать указанным в приложении 2.

1.3.10. Сварные арматурные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922 и настоящего стандарта.

1.3.11. Отклонения от номинального диаметра и длины каркаса, шаг спиральной арматуры каркасов не должны превышать ±5 мм.

Отклонения по числу шагов спиральной арматуры каркасов не должны превышать:

±2 - для труб полезной длины 5 м;

±1 - для труб полезной длины 2,5 или 3,5 м.

1.3.12. Значения действительных отклонений геометрических параметров труб не должны превышать предельных, указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

|  | Предельное отклонение номинального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутреннего диаметра трубы | толщины стенки трубы | длины трубы | наружного диаметра втулочного конца труб | наружного диаметра втулочного конца и буртика труб типов | внутреннего диаметра раструба труб типов |  | глубины раструба трубы | диаметра конусной части фальцев | глубины фальцев |
|  |  |  |  | типовТ и ТП | ТБ, ТБП, ТС и ТСП | Т и ТП | ТБ, ТС, ТБП, ТСП |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 400 500 | ±4 |  |  | ±4 | ±2 | ±4 | ±2 |  |  |  |
| 600 800 | ±5 | -4 +5 |  | ±5 |  | ±5 |  | +10 | - | - |
| 1000 |  |  | +20 |  |  |  |  | -5 |  |  |
| 1200 1400 1600 | ±6 | -5 +6 | -10 | ±6 | ±3 | ±6 | ±3 |  | ±2 | ±2 |
| 2000 | ±8 | -6 |  | ±8 |  | ±8 |  |  | ±4 |  |
| 2400 |  | +8 |  |  |  |  |  |  | ±6 |  |

Примечания:

1. Размеры труб, которые не приведены в табл. 3, являются справочными для изготовления форм.

2. Для труб типа Т,  1600 мм допускается принимать предельные отклонения геометрических параметров, отличные от указанных в табл. 3, на основании расчета точности стыкового соединения по ГОСТ 21780-83 и при обеспечении выполнения требований настоящего стандарта по прочности и трещиностойкости труб.

1.3.13. Отклонения от перпендикулярности торцевой поверхности к продольной оси фальцевых труб не должны превышать, мм:

10 - для труб диаметрами условного прохода 1000 - 1600 мм;

12 - для труб диаметрами условного прохода 2000 - 2400 мм.

1.3.14. Размеры раковин, местных наплывов и впадин на поверхности труб и их торцах, а также околов бетона не должны превышать указанных в табл. 4.

Таблица 4

мм

| Вид поверхности трубы | Диаметр или наибольший размер раковины | Высота местного наплыва (выступа) или глубины впадины | Глубина околов бетона торцов | Суммарная длина околов бетона торцов на 1 м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная и внутренняя | 15 | 5 | - | - |
| Стыковая для труб типов ТБ, ТБП, ТС, ТСП | 6 | 3 (впадины) (наплыва) | - | - |
| Торцевая | 15 | 5 | 5 | 50 |

Примечание. Раковины на трубах, размеры которых превышают указанные в табл. 4, устраняют путем заделки раствором состава по массе 1:2 (цемент:песок).

1.3.16. Трещины на поверхностях труб не допускают, за исключением усадочных шириной не более 0,05 мм.

1.4. Комплектность

1.4.1. Трубы типов ТБ, ТБП, ТС и ТСП поставляют потребителю в комплекте с резиновыми уплотняющими кольцами.

1.5. Маркировка

1.5.1. Маркировка труб - по ГОСТ 13015.2.

Маркировочные надписи следует наносить на наружную поверхность раструба или одного из концов фальцевой трубы.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка труб - по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту. При этом трубы принимают:

по результатам периодических испытаний - по показателям прочности трещиностойкости и водонепроницаемости труб, а также морозостойкости, водонепроницаемости и водопоглощения бетона;

по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, качества бетонной поверхности, ширины усадочных трещин.

В процессе серийного производства периодические испытания труб нагружением для контроля их прочности и трещиностойкости могут не проводиться, если осуществляется неразрушающий контроль этих показателей по ГОСТ 13015.1.

2.2. Периодические испытания труб по прочности и трещиностойкости проводят:  400-1600 мм - раз в 3 мес,  2000 и 2400 мм - раз в 6 мес.

2.3. Периодические испытания труб на водонепроницаемость, а также бетона труб на водонепроницаемость и водопоглощение проводят раз в 3 мес.

2.4. Трубы по показателям точности геометрических параметров, качества поверхностей (кроме стыковой поверхности раструба и втулочной части труб типов ТБ, ТС, ТБП и ТСП) и толщины защитного слоя бетона до арматуры следует принимать по результатам выборочного контроля.

Трубы типов ТБ, ТС, ТБП и ТСП по размерам и качеству стыковой поверхности раструба и втулочной части следует принимать по результатам сплошного контроля. Допускается осуществлять приемку этих труб по размерам стыковой поверхности раструба и втулочной части по результатам выборочного контроля, если осуществляется операционный контроль соответствующих размеров собранных форм перед формованием.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Испытания труб нагружением для контроля их прочности и трещиностойкости проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и настоящего стандарта.

3.1.1. Испытанию подвергают целую трубу или вырезанный из ее цилиндрической части отрезок длиной не менее 1 м.

Для испытания может быть использована труба, прошедшая гидростатическое испытание на водонепроницаемость.

3.1.2. Схемы опирания и нагружения труб приведены:

раструбных - на черт. 1;

фальцевых - на черт. 2.

Схема испытания раструбной трубы

1 - резиновая прокладка или цементный раствор; 2 - деревянные бруски; 3 - стальная траверса

Черт. 1

Трубу устанавливают горизонтально на два деревянных бруса, уложенных параллельно продольной оси трубы на неподвижное основание. Сверху на трубу устанавливают деревянный брус вдоль верхней образующей цилиндрической части, на него ставят стальную траверсу.

С целью равномерной передачи нагрузки на трубу под верхний брус и на нижние бруски укладывают выравнивающий слой цементного раствора или полосы листовой резины толщиной 20-30 мм. Резиновые полосы должны иметь твердость по Шору от 45 до 60.

Деревянные бруски должны быть сечением 100х100 мм.

Жесткость траверсы должна быть такой, чтобы ее прогиб при максимальном нагружении не превышал 1/720 длины испытываемой трубы.

3.1.3. Испытательное оборудование должно обеспечивать погрешность измерения нагрузки не более 3%.

3.1.4. Нагружение при испытании проводят ступенями равномерно, наращивая нагрузку в течение 2-3 мин до достижения 0,1 контрольной (по проверке точности), указанной в табл. 2, и поддерживая ее в течение 10 мин. При достижении нагрузки, равной контрольной (по проверке трещиностойкости), измеряют наибольшую ширину раскрытия трещин измерительными лупами по ГОСТ 25706-83 или микроскопами по ГОСТ 14968.

Схема испытания фальцевой трубы

1 - резиновая прокладка или цементный раствор; 2 - деревянные бруски; 3 - стальная траверса

Черт. 2

3.1.5. Прочность труб оценивают значением нагрузки, вызывающей одно из нижеследующих состояний, которые свидетельствуют, что сопротивление трубы действию этой нагрузки исчерпано:

1) текучесть спиральной арматуры, что в трубах с двойным каркасом характеризуется шириной раскрытия трещин более 1,5 мм; в трубах с одинарным каркасом - шириной раскрытия трещин более 2,0 мм;

2) раздробление бетона от сжатия;

3) разрыв спиральной арматуры;

4) отрыв арматуры в шелыге или лотке трубы.

3.1.6. Трубу считают выдержавшей испытание на прочность, если разрушение ее не произошло при контрольной нагрузке, указанной в табл. 2.

3.1.7. Трубу считают выдержавшей испытание на трещиностойкость, если наибольшая ширина раскрытия трещин на поверхности трубы при нагрузке, указанной в табл. 2, окажется не более 0,2 мм.

3.2. Гидростатическое испытание труб типов ТБ, ТБП, ТС, ТСП на водонепроницаемость следует проводить на установках, имеющих заглушки со стыками, конструкция которых аналогична конструкции стыкового соединения, принятого для труб указанных типов.

Испытание труб типов Т, ТП и ТФП следует проводить на установках с плоскими заглушками.

3.2.1. Для испытания на водонепроницаемость отобранную трубу герметически закрывают с обоих концов заглушками и наполняют водой, не допуская образования "воздушных мешков", затем в течение 1 мин равномерно повышают давление до 0,05 МПа (0,5 кгс/см) и выдерживают трубу под этим давлением 10 мин.

Значение давления определяют на уровне шелыги трубы манометром по ГОСТ 2405. Допускается перед испытанием замачивать трубы в течение 48 ч в ванне или на испытательном стенде путем заполнения их водой.

3.2.2. Трубы считают выдержавшими испытание на водонепроницаемость, если к моменту его окончания не будет обнаружено просачивание воды сквозь стенку в виде течи или отдельных капель.

Появление сырых пятен на наружной поверхности трубы не может служить основанием для браковки трубы.

3.3. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180.

При испытании труб неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0 - ГОСТ 22690.4.

3.4. Для оценки прочности бетона труб результаты испытаний вибрированных образцов-кубов умножают на переводной коэффициент, значение которого устанавливают опытным путем, в зависимости от технологии изготовления труб.

3.5. Водонепроницаемость бетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на образцах, изготовленных вибрированием из бетонной смеси рабочего состава.

3.6. Водопоглощение бетона труб следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.3 на образцах, отобранных из разных мест трубы. Допускается использовать образцы трубы, испытанной на прочность. Образцы должны быть без видимых трещин.

3.7. Морозостойкость бетона труб следует определять по ГОСТ 10060 на образцах, изготовленных вибрированием из бетонной смеси рабочего состава.

3.8. Сварные арматурные изделия следует контролировать по ГОСТ 10922.

3.9. Размеры и положение арматурных каркасов, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

3.10. Размеры, отклонения от перпендикулярности торцевых плоскостей и качество поверхностей труб проверяют методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

3.11. Геометрические размеры контролируют металлическими рулетками по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166, нутромером по ГОСТ 868.

Все применяемые средства измерения должны быть не ниже 2-го класса точности.

Допускается применять специальные нестандартизованные средства измерения геометрических размеров, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326.

3.12. Размеры труб проверяют следующим образом:

толщину стенок на концах труб измеряют в четырех местах по двум взаимно перпендикулярным диаметрам;

наружные диаметры втулочного конца раструбных труб и их буртика, внутренний диаметр и глубину раструба измеряют по двум взаимно перпендикулярным диаметрам (максимальному и минимальному). Внутренний диаметр раструба следует измерять в средней части его глубины ();

внутренний диаметр цилиндрической части труб измеряют по двум взаимно перпендикулярным диаметрам - максимальному и минимальному - на расстоянии 0,2-0,4 м от торца трубы;

диаметры и глубину фальцев в фальцевых трубах измеряют по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Диаметры фальцев измеряют в середине глубины фальцев (, );

высоту буртика труб измеряют в четырех местах по двум взаимно перпендикулярным диаметрам;

длину трубы измеряют по четырем образующим в двух диаметрально противоположных сечениях.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение труб - по ГОСТ 13015.4.

4.2. Трубы следует хранить на складе готовой продукции в штабелях рассортированными по маркам.

Примечание. Трубы полезной длиной менее 5 м допускается хранить в вертикальном положении при обеспечении их устойчивости.

4.2.1. Число рядов труб по высоте должно быть не более указанного в табл. 5.

Таблица 5

| , мм | Число рядов труб по высоте |
| --- | --- |
| От 400 до 1000 включ. | 4 |
| 1200 | 3 |
| От 1400 до 2400 включ. | 2 |

4.2.2. Под нижний ряд труб штабеля должны быть уложены параллельно друг другу две подкладки на расстоянии 0,2 м длины трубы от ее торцев. Конструкция подкладок не должна позволять раскатываться нижнему ряду труб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ТРУБ

1. Форма и параметры труб приведены:

типа Т - на черт. 3 и в табл. 6;

типа ТБ - на черт. 4 и в табл. 7;

типа ТС - на черт. 5, 10 и в табл. 8;

типа ТП - на черт. 6 и в табл. 9;

типа ТБП - на черт. 7 и в табл. 10;

типа ТСП - на черт. 8, 10 и в табл. 11;

типа ТФП - на черт. 9 и в табл. 12.

Трубы типов ТС и ТСП полезной длиной 2500 и 3500 мм изготовляют по технологии, допускающей полную немедленную распалубку.

Примечания.

1. Трубы всех типов могут изготовляться большей полезной длины, чем указана в табл. 6-12.

2. Трубы  1600-2400 мм допускается по согласованию с потребителем этих труб изготовлять меньшей полезной длины, чем указано в табл. 6, 7, 9, 10, 12, но не менее 2500 мм.

3. Допускается до 01.01.91 на действующем оборудовании изготовлять фальцевые цилиндрические трубы  400-2400 мм и раструбные  2000 и 2400 мм, а также трубы типов ТБ, ТС, ТБП и ТСП с размерами стыковых поверхностей, отличными от указанных в табл. 7, 8, 10, 11.

4. Трубы типов ТБ и ТБП допускается изготовлять с технологическим уклоном стыковой поверхности раструба и втулочного конца до 2°.

5. По технологическим условиям допускается изготовлять трубы с размерами раструбов  и , отличными от указанных в табл. 6-11, при соблюдении минимальной толщины стенки раструба, установленной настоящим стандартом.

2. Марки и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) труб в зависимости от их несущей способности приведены в табл. 13.

Трубы типа Т

Черт. 3

Таблица 6

Трубы типа Т

| , | Типоразмер | Размеры труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочная масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трубы, т |
| 400 | Т40.50 | 400 | 500 | 530 | 650 | 50 |  |  |  |  | 75 | 0,95 |
| 500 | Т50.50 | 500 | 620 | 650 | 790 | 60 |  | 5100 | 100 | 150 | 85 | 1,4 |
| 600 | Т60.50 | 600 | 720 | 750 | 890 |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 800 | Т80.50 | 800 | 960 | 990 | 1170 | 80 | 5000 |  |  |  | 105 | 3,0 |
| 1000 | Т100.50 | 1000 | 1200 | 1230 | 1450 | 100 |  |  |  |  | 125 | 4,8 |
| 1200 | Т120.50 | 1200 | 1420 | 1450 | 1690 | 110 |  | 5110 | 110 | 200 | 135 | 6,0 |
| 1400 | Т140.50 | 1400 | 1620 | 1650 | 1890 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 1600 | Т160.50 | 1600 | 1840 | 1870 | 2130 | 120 |  |  |  |  | 145 | 8,7 |

Трубы типа ТБ

Черт. 4

Таблица 7

Трубы типа ТБ

| , | Типо- размер | Размеры труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спра- вочная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | масса трубы, т |
| 400 | ТБ40.50 | 400 | 500 | 531 | 684 | 522 | 50 | 76,5 | 44 |  | 5145 | 145 | 365 | 102 | 92 |  |  |  | 0,95 |
| 500 | ТБ50.50 | 500 | 620 | 651 | 834 | 642 | 60 | 91,5 |  |  |  |  | 425 |  | 107 |  | 6 |  | 1,5 |
| 600 | ТБ60.50 | 600 | 720 | 751 | 934 | 742 |  |  | 59 |  | 5160 | 160 |  | 105 |  | 11 |  |  | 1,7 |
| 800 | ТБ80.50 | 800 | 960 | 991 | 1210 | 982 | 80 | 109,5 |  | 5000 |  |  | 482 |  | 125 |  |  |  | 3,0 |
| 1000 | ТБ100.50 | 1000 | 1200 | 1231 | 1498 | 1222 | 100 | 133,5 |  |  |  |  | 590 |  | 149 |  |  |  | 4,8 |
| 1200 | ТБ120.50 | 1200 | 1420 | 1451 | 1740 | 1442 | 110 | 144,5 | 69 |  | 5170 | 170 | 634 | 115 | 160 |  | 7 |  | 6,3 |
| 1400 | ТБ140.50 | 1400 | 1620 | 1651 | 1946 | 1646 |  | 147,5 | 74 |  | 5175 | 175 |  |  | 163 | 13 |  |  | 7,3 |
| 1600 | ТБ160.50 | 1600 | 1840 | 1878 | 2196 | 1866 | 120 | 159 | 84 |  | 5185 | 185 | 654 | 125 | 178 |  |  |  | 9,0 |

Трубы типа ТС

Черт. 5

Таблица 8

Трубы типа ТС

| , мм | Типо-размер трубы | Размер трубы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочная масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | di | de | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | t | t1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h | a | r1 | r2 | r3 |  |  |
| 400 | ТС40.25 | 400 | 500 | 510 | 687 | 501 | 477 | 470 | 465 | 50 | 88,5 | 2500 | 2650 | 150 | 365 |  |  | 93,5 |  |  |  | 4 | 0,52 |  |
|  | ТС40.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5150 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 0,95 |  |
| 500 | ТС50.25 | 500 | 620 | 631 | 837 | 621 | 596 | 589 | 584 |  |  | 2500 | 2660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |
|  | ТС50.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 103 | 5000 | 5160 |  | 425 |  | 25 | 108,5 | 15 |  |  |  | 1,5 |  |
| 600 | ТС60.25 | 600 | 720 | 731 | 937 | 721 | 696 | 689 | 684 |  |  | 2500 | 2660 | 160 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,92 |  |
|  | ТС60.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5160 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 800 | ТС80.35 | 800 | 960 | 971 | 1213 | 961 | 936 | 929 | 924 | 80 | 121 | 3500 | 3660 |  | 482 |  |  | 126,5 |  | 5 |  |  | 2,2 |  |
|  | ТС80.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3,0 |  |
| 1000 | ТС100.35 | 1000 | 1200 | 1212 | 1499 | 1202 | 1176 | 1169 | 1164 | 100 | 143,5 | 3500 | 3670 | 170 | 590 |  |  | 149,5 |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | ТС100.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |
| 1200 | ТС120.35 | 1200 | 1420 | 1433 | 1742 | 1422 | 1397 | 1390 | 1385 |  | 154,5 | 3500 | 3675 | 175 |  |  |  | 161 |  |  | 3 |  | 4,5 |  |
|  | ТС120.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 5000 | 5175 |  | 634 |  | 30 |  | 20 |  |  |  | 6,3 |  |
| 1400 | ТС140.35 | 1400 | 1620 | 1633 | 1948 | 1621 | 1597 | 1591 | 1577 |  | 157,5 | 3500 | 3690 |  |  |  |  | 164 |  | 6 |  |  | 5,3 |  |
|  | ТС140.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5190 | 190 |  | 75 |  |  |  |  | ¾ |  | 7,3 |  |
| 1600 | ТС160.35 | 1600 | 1840 | 1854 | 2172 | 1842 | 1811 | 1805 | 1791 | 120 | 159 | 3500 | 3690 |  | 654 |  |  | 166 |  |  |  |  | 6,5 |  |
|  | ТС160.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |

Трубы типа ТП

Черт. 6

Таблица 9

Трубы типа ТП

| Dy, мм | Типо- размер трубы | Размеры труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочная масса трубы, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | ТП100.50 | 1000 | 1200 | 1230 | 1450 | 100 |  |  |  |  | 125 |  |  | 1230 | 440 | 30 | 800 | 160 | 30 | 5,5 |
| 1200 | ТП120.50 | 1200 | 1420 | 1450 | 1690 | 110 | 5000 | 5110 | 110 | 200 | 135 | 210 | 120 | 1450 | 520 |  | 960 | 190 |  | 7,3 |
| 1400 | ТП140.50 | 1400 | 1620 | 1650 | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660 | 650 | 40 | 1200 | 240 | 40 | 8,8 |
| 1600 | ТП160.50 | 1600 | 1840 | 1870 | 2130 | 120 |  |  |  |  | 145 |  |  | 1880 | 660 |  |  |  |  | 10,5 |
| 2000 | ТП200.45 | 2000 | 2260 | 2300 | 2580 | 130 | 4500 | 4630 | 130 | 220 | 160 | 230 | 150 | 2310 | 730 | 50 | 1300 | 260 | 50 | 12,5 |
| 2400 | ТП240.30 | 2400 | 2700 | 2740 | 3060 | 150 | 3000 | 3140 | 140 | 240 | 180 | 240 |  | 2750 | 880 |  | 1600 | 320 |  | 12,0 |

Трубы типа ТБП

Черт. 7

Таблица 10

Трубы типа ТБП

| , мм | Типораз- мер трубы | Размеры труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Справочная масса трубы, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | d3 | t | 1 | а |  |  |  |  |  |  |  | h1 | h2 | h3 | h4 |  |  |  |  |  |
| 1000 | ТБП100.50 | 1000 | 1200 | 1231 | 1430 | 1220 | 100 | 99,5 | 59 |  | 5160 | 160 |  | 105 | 210 | 1230 | 440 | 30 | 115 | 10 | 800 | 160 | 30 | 5,3 |  |
| 1200 | ТБП120.50 | 1200 | 1420 | 1451 | 1670 | 1440 | 110 | 109,5 | 69 | 5000 | 5170 | 170 | 220 | 115 | 220 | 1450 | 520 |  | 125 |  | 960 | 190 |  | 6,8 |  |
| 1400 | ТБП140.50 | 1400 | 1620 | 1651 | 1876 | 1646 |  | 112,5 | 74 |  | 5175 | 175 |  |  |  | 1660 | 650 | 40 | 128 | 13 | 1200 | 240 | 40 | 8,5 |  |
| 1600 | ТБП160.50 | 1600 | 1840 | 1878 | 2116 | 1866 | 120 | 119 | 84 |  | 5185 | 185 | 230 | 125 | 230 | 1880 | 660 |  | 138 |  |  |  |  | 10,0 |  |

Трубы типа ТСП

Черт. 8

Таблица 11

Трубы типа ТСП

| , мм | Типо-размер трубы |  | Размер трубы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная масса трубы, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | di | de | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | t | t1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | h | h1 | h2 | h3 | b |  | b1 | b2 | r1 |  |  | r2 |  | r3 |  |  |
| 1000 |  | ТСП100.35 |  | 1000 | 1200 | 1212 | 1430 | 1202 | 1176 | 1169 | 1164 | 100 | 109 | 3500 | 3670 | 170 |  |  |  |  | 1230 | 440 |  | 115 | 800 |  | 160 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 4,0 |
|  |  | ТСП100.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5170 |  |  | 70 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5,5 |
| 1200 |  | ТСП120.35 |  | 1200 | 1420 | 1433 | 1670 | 1422 | 1397 | 1390 | 1385 |  | 118,5 | 3500 | 3675 | 175 | 220 |  |  |  | 1450 | 520 | 30 | 125 | 960 |  | 190 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5,0 |
|  |  | ТСП120.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 5000 | 5175 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| 1400 |  | ТСП140.35 |  | 1400 | 1620 | 1633 | 1876 | 1621 | 1597 | 1591 | 1577 |  | 121,5 | 3500 | 3690 |  |  |  |  |  | 1660 | 650 |  | 128 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  |  | ТСП140.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5190 | 190 |  | 75 |  | 195 |  |  | 40 |  | 1200 |  | 240 | 40 |  |  |  |  | ¾ |  | ¾ | 9,0 |
| 1600 |  | ТСП160.35 |  | 1600 | 1840 | 1854 | 2116 | 1842 | 1811 | 1805 | 1791 | 120 | 131 | 3500 | 3690 |  | 230 |  |  |  | 1880 | 660 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
|  |  | ТСП160.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |

Трубы типа ТФП

Продольный разрез стенки трубы

Черт. 9

Таблица 12

Трубы типа ТПФ

| , мм | Типо-размер трубы | Размер трубы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная масса трубы, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | di | de | d1 | d2 | d3 | d4 | t | l | l1 | l2 | l3 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | b | b1 | b2 |  |
| 1000 | ТПФ100.50 | 1000 | 1200 | 1078 | 1118 | 1074 | 1126 | 100 |  | 5070 | 55 | 80 | 1230 | 440 | 30 | 41 | 39 | 37 | 37 | 800 | 160 | 30 | 5,3 |
| 1200 | ТПФ120.50 | 1200 | 1420 | 1280 | 1324 | 1280 | 1334 | 110 | 5000 |  |  |  | 1450 | 520 |  | 48 | 40 | 43 | 40 | 960 | 190 |  | 6,8 |
| 1400 | ТПФ140.50 | 1400 | 1620 | 1480 | 1524 | 1480 | 1534 |  |  | 5090 |  |  | 1660 | 650 | 40 |  |  |  |  | 1200 | 240 | 40 | 8,5 |
| 1600 | ТПФ160.50 | 1600 | 1840 | 1700 | 1740 | 1690 | 1750 | 120 |  |  | 75 | 100 | 1880 | 660 |  | 50 | 50 | 45 | 45 |  |  |  | 10,0 |
| 2000 | ТПФ200.50 | 2000 | 2260 | 2108 | 2160 | 2100 | 2170 | 130 | 4500 | 4590 |  |  | 2130 | 730 | 50 |  | 54 |  | 50 | 1300 | 260 | 50 | 11,8 |
| 2400 | ТПФ240.50 | 2400 | 2700 | 2510 | 2570 | 2514 | 2590 | 150 | 3000 | 3110 | 95 | 120 | 2750 | 880 |  | 65 | 55 | 55 | 57 | 1600 | 320 |  | 11,0 |

Черт. 10

Таблица 13

Марки и показатели материалоемкости

| Марка трубы | Расход материалов |  | Марка трубы | Расход материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетон, м | Сталь, кг |  | Бетон, м | Сталь, кг |
| Т40.50-2 | 0,38 | 20,0 | ТС160.35-1 |  | 195,4 |
| Т40.50-3 |  | 25,6 | ТС160.35-2 | 2,6 | 259,3 |
| Т50.50-2 | 0,56 | 27,3 | ТС160.35-3 |  | 375,5 |
| Т50.50-3 |  | 32,3 | ТС160.50-1 |  | 269,5 |
| Т60.50-2 | 0,66 | 36,7 | ТС160.50-2 | 3,6 | 356,8 |
| Т60.50-3 |  | 43,2 | ТС160.50-3 |  | 521,2 |
| Т80.50-2 | 1,2 | 68,6 | ТП100.50-2 | 2,2 | 88,6 |
| Т80.50-3 |  | 84,7 | ТП100.50-3 |  | 125,6 |
| Т100.50-2 | 1,9 | 88,6 | ТП120.50-1 |  | 132,3 |
| Т100.50-3 |  | 125,6 | ТП120.50-2 | 2,9 | 189,4 |
| Т120.50-1 |  | 132,3 | ТП120.50-3 |  | 273,4 |
| Т120.50-2 | 2,4 | 189,4 | ТП140.50-1 |  | 194,3 |
| Т120.50-3 |  | 273,7 | ТП140.50-2 | 3,5 | 278,2 |
| Т140.50-1 |  | 194,3 | ТП140.50-3 |  | 379,3 |
| Т140.50-2 | 2,8 | 278,2 | ТП160.50-1 |  | 251,6 |
| Т140.50-3 |  | 379,3 | ТП160.50-2 | 4,2 | 342,2 |
| Т160.50-1 |  | 251,6 | ТП160.50-3 |  | 497,3 |
| Т160.50-2 | 3,5 | 342,2 | ТП200.45-1 | 5,0 | 450,9 |
| Т160.50-3 |  | 497,3 | ТП200.45-2 |  | 562,5 |
| ТБ40.50-2 | 0,38 | 19,9 | ТП240.30-1 | 4,8 | 456,4 |
| ТБ40.50-3 |  | 25,4 | ТП240.30-2 |  | 547,0 |
| ТБ50.50-2 | 0,58 | 26,9 | ТБП100.50-2 | 2,1 | 89,4 |
| ТБ50.50-3 |  | 32,3 | ТБП100.50-3 |  | 126,7 |
| ТБ60.50-2 | 0,68 | 36,6 | ТБП120.50-1 |  | 133,5 |
| ТБ60.50-3 |  | 43,6 | ТБП120.50-2 | 2,7 | 191,3 |
| ТБ80.50-2 | 1,2 | 68,3 | ТБП120.50-3 |  | 276,2 |
| ТБ80.50-3 |  | 85,6 | ТБП140.50-1 |  | 196,1 |
| ТБ100.50-2 | 1,9 | 88,2 | ТБП140.50-2 | 3,4 | 279,9 |
| ТБ100.50-3 |  | 123,7 | ТБП140.50-3 |  | 381,8 |
| ТБ120.50-1 |  | 132,5 | ТБП160.50-1 |  | 253,6 |
| ТБ120.50-2 | 2,5 | 188,4 | ТБП160.50-2 | 4,0 | 344,8 |
| ТБ120.50-3 |  | 278,4 | ТБП160.50-3 |  | 501,4 |
| ТБ140.50-1 |  | 197,2 | ТСП100.35-2 | 1,6 | 64,3 |
| ТБ140.50-2 | 2,9 | 280,5 | ТСП100.35-3 |  | 91,8 |
| ТБ140.50-3 |  | 388,6 | ТСП100.50-2 | 2,2 | 89,5 |
| ТБ160.50-1 |  | 256,3 | ТСП100.50-3 |  | 126,9 |
| ТБ160.50-2 | 3,6 | 346,9 | ТСП120.35-1 |  | 105,6 |
| ТБ160.50-3 |  | 513,1 | ТСП120.35-2 | 2,0 | 147,5 |
| ТС40.25-2 | 0,21 | 10,4 | ТСП120.35-3 |  | 205,3 |
| ТС40.25-3 |  | 13,3 | ТСП120.50-1 |  | 142,5 |
| ТС40.50-2 | 0,38 | 19,9 | ТСП120.50-2 | 2,8 | 199,8 |
| ТС40.50-3 |  | 25,4 | ТСП120.50-3 |  | 283,9 |
| ТС50.25-2 | 0,31 | 14,2 | ТСП140.35-1 |  | 150,0 |
| ТС50.25-3 |  | 16,9 | ТСП140.35-2 | 2,5 | 210,4 |
| ТС50.50-2 | 0,58 | 26,9 | ТСП140.35-3 |  | 280,0 |
| ТС50.50-3 |  | 32,3 | ТСП140.50-1 |  | 205,4 |
| ТС60.25-2 | 0,37 | 19,1 | ТСП140.50-2 | 3,6 | 289,1 |
| ТС60.25-3 |  | 22,7 | ТСП140.50-3 |  | 390,0 |
| ТС60.50-2 | 0,68 | 36,6 | ТСП160.35-1 |  | 191,7 |
| ТС60.50-3 |  | 43,6 | ТСП160.35-2 | 3,0 | 257,1 |
| ТС80.35-2 | 0,88 | 48,8 | ТСП160.35-3 |  | 363,9 |
| ТС80.35-3 |  | 61,1 | ТСП160.50-1 |  | 264,3 |
| ТС80.50-2 | 1,2 | 68,3 | ТСП160.50-2 | 4,2 | 354,7 |
| ТС80.50-3 |  | 85,6 | ТСП160.50-3 |  | 509,6 |
| ТС100.35-2 | 1,4 | 63,2 | ТФП100.50-2 | 2,1 | 84,2 |
| ТС100.35-3 |  | 88,8 | ТФП100.50-3 |  | 117,9 |
| ТС100.50-2 | 1,9 | 88,4 | ТФП120.50-1 |  | 126,9 |
| ТС100.50-3 |  | 123,9 | ТФП120.50-2 | 2,8 | 180,1 |
| ТС120.35-1 | 1,8 | 104,5 | ТФП120.50-3 |  | 266,0 |
| ТС120.35-2 |  | 144,7 | ТФП140.50-1 |  | 188,6 |
| ТС120.35-3 |  | 207,5 | ТФП140.50-2 | 3,4 | 268,0 |
| ТС120.50-1 |  | 141,5 | ТФП140.50-3 |  | 371,1 |
| ТС120.50-2 | 2,5 | 196,8 | ТФП160.50-1 |  | 246,0 |
| ТС120.50-3 |  | 286,1 | ТФП160.50-2 | 4,0 | 331,5 |
| ТС140.35-1 |  | 151,5 | ТФП160.50-3 |  | 490,0 |
| ТС140.35-2 | 2,1 | 210,9 | ТФП200.45-1 | 4,7 | 438,1 |
| ТС140.35-3 |  | 286,5 | ТФП200.45-2 |  | 552,4 |
| ТС140.50-1 |  | 207,8 | ТФП240.30-1 | 4,4 | 442,8 |
| ТС140.50-2 | 2,9 | 289,4 | ТФП240.30-2 |  | 537,5 |
| ТС140.50-3 |  | 396,5 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ

1. Армирование труб приведено:

типа Т - на черт. 11, 12;

типа ТБ - на черт. 13, 14;

типа ТС - на черт. 15, 16;

типа ТП - на черт. 17-19, 27;

типа ТБП - на черт. 20, 21;

типа ТСП - на черт. 22, 23;

типа ТФП - на черт. 24-27.

Примечания: 1. При формовании труб в вертикальном положении допускается опирать цилиндрические арматурные каркасы на поддон форм.

2. Для раструбных труб допускается раздельное армирование раструба и цилиндрической части трубы, при этом цилиндрический каркас должен устанавливаться на всю длину трубы.

3. В трубах типов ТС и ТСП с двойными каркасами допускается армирование втулочной части выполнять по черт. 28.

4. Допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании армирование труб  1200 мм по другим, утвержденным в установленном порядке рабочим чертежам, которое обеспечивает выполнение требований настоящего стандарта по трещиностойкости, прочности и водонепроницаемости труб без увеличения материалоемкости, в том числе расхода стали.

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА Т

= 400-1000 мм

Черт. 11

= 1200-1600 мм

Черт. 12

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТБ

= 400-1000 мм

Черт. 13

= 1200-1600 мм

Черт. 14

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТC

= 400-1000 мм

Черт. 15

= 1200-1600 мм

Черт. 16

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТП

= 1000 мм

Черт. 17

= 1200-1600 мм

Черт. 18

= 2000-2400 мм

Черт. 19

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТБП

= 1000 мм

Черт. 20

= 1200-1600 мм

Черт. 21

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТСП

= 1000 мм

Черт. 22

= 1200-1600 мм

Черт. 23

АРМИРОВАНИЕ ТРУБ ТИПА ТФП

= 1000 мм

Черт. 24

= 1200-1600 мм

Черт. 25

= 2000-2400 мм

Черт. 26

Черт. 27

Вариант армирования труб типов ТС и ТСП

Черт. 28

2. Спецификация арматурных изделий и расход стали на одну трубу диаметром условного прохода до 1000 мм включ. приведены в табл. 14, а диаметром условного прохода 1200 и более - в табл. 15.

Таблица 14

Спецификация арматурных изделий и расход стали (кг) на одну трубу  до 1000 мм включ.

| Марка трубы | Каркас |  | Изделия арматурные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Коли- | Арматура класса |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  | чество | А-III |  |  | А-I |  | Вр-I |  |  |  |
|  |  |  | ГОСТ 5781 |  |  |  |  | ГОСТ 6727 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 8 | Итого | 6 | Итого | 4 | 5 | Итого |  |
| Т40.50-2 | КП1 | 1 | - | - | - | 10,2 | 10,2 | 9,8 | - | 9,8 | 20,0 |
| Т40.50-3 | КП2 | 1 | - | - | - | 10,2 | 10,2 | - | 15,4 | 15,4 | 25,6 |
| Т50.50-2 | КП3 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 17,0 | 17,0 | 27,3 |
| Т50.50-3 | КП4 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 22,0 | 22,0 | 32,3 |
| Т60.50-2 | КП5 | 1 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 24,2 | 24,2 | 36,7 |
| Т60.50-3 | КП6 | 1 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 30,7 | 30,7 | 43,2 |
| Т80.50-2 | КП7 | 1 | 53,7 | - | 53,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 68,6 |
| Т80.50-3 | КП8 | 1 | 69,8 | - | 69,8 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 84,7 |
| Т100.50-2 | КП9 | 1 | 66,8 | - | 66,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,6 |
| Т100.50-3 | КП10 | 1 | - | 103,8 | 103,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 125,6 |
| ТБ40.50-2 | КП59 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | 9,6 | - | 9,6 | 19,9 |
| ТБ40.50-3 | КП60 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 15,1 | 15,1 | 25,4 |
| ТБ50.50-2 | КП63 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 16,6 | 16,6 | 26,9 |
| ТБ50.50-3 | КП64 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 22,0 | 22,0 | 32,3 |
| ТБ60.50-2 | КП67 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 24,0 | 24,0 | 36,6 |
| ТБ60.50-3 | КП68 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 31,0 | 31,0 | 43,6 |
| ТБ80.50-2 | КП71 | 1 | 53,4 | - | 53,4 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 68,3 |
| ТБ80.50-3 | КП72 | 1 | 70,7 | - | 70,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 85,6 |
| ТБ100.50-2 | КП75 | 1 | 66,4 | - | 66,4 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,2 |
| ТБ100.50-3 | КП76 | 1 | - | 101,9 | 101,9 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 123,7 |
| ТС40.25-2 | КП57 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,1 | - | 5,1 | 10,4 |
| ТС40.25-3 | КП58 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | - | 8,0 | 8,0 | 13,3 |
| ТС40.50-2 | КП59 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | 9,6 | - | 9,6 | 19,9 |
| ТС40.50-3 | КП60 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 15,1 | 15,1 | 25,4 |
| ТС50.25-2 | КП61 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | - | 8,9 | 8,9 | 14,2 |
| ТС50.25-3 | КП62 | 1 | - | - | - | 5,3 | 5,3 | - | 11,6 | 11,6 | 16,9 |
| ТС50.50-2 | КП63 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 16,6 | 16,6 | 26,9 |
| ТС50.50-3 | КП64 | 1 | - | - | - | 10,3 | 10,3 | - | 22,0 | 22,0 | 32,3 |
| ТС60.25-2 | КП65 | 1 | - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 12,6 | 12,6 | 19,1 |
| ТС60.25-3 | КП66 | 1 | - | - | - | 6,5 | 6,5 | - | 16,2 | 16,2 | 22,7 |
| ТС60.50-2 | КП67 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 24,0 | 24,0 | 36,6 |
| ТС60.50-3 | КП68 | 1 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | 31,0 | 31,0 | 43,6 |
| ТС80.35-2 | КП69 | 1 | 38,2 | - | 38,2 | 10,6 | 10,6 | - | - | - | 48,8 |
| ТС80.35-3 | КП70 | 1 | 50,5 | - | 50,5 | 10,6 | 10,6 | - | - | - | 61,1 |
| ТС80.50-2 | КП71 | 1 | 53,4 | - | 53,4 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 68,3 |
| ТС80.50-3 | КП72 | 1 | 70,7 | - | 70,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | - | 85,6 |
| ТС100.35-2 | КП73 | 1 | 47,7 | - | 47,7 | 15,5 | 15,5 | - | - | - | 63,2 |
| ТС100.35-3 | КП74 | 1 | - | 73,3 | 73,3 | 15,5 | 15,5 | - | - | - | 88,8 |
| ТС100.50-2 | КП77 | 1 | 66,6 | - | 66,6 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,4 |
| ТС100.50-3 | КП78 | 1 | - | 102,1 | 102,1 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 123,9 |
| ТП100.50-2 | КП9 | 1 | 66,8 | - | 66,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 88,6 |
| ТП100.50-3 | КП10 | 1 | - | 103,8 | 103,8 | 21,8 | 21,8 | - | - | - | 125,6 |
| ТБП100.50-2 | КП24 | 1 | 67,4 | - | 67,4 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 89,4 |
| ТБП100.50-3 | КП25 | 1 | - | 104,7 | 104,7 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 126,7 |
| ТСП100.35-2 | КП35 | 1 | 48,6 | - | 48,6 | 15,7 | 15,7 | - | - | - | 64,3 |
| ТСП100.35-3 | КП36 | 1 | - | 76,1 | 76,1 | 15,7 | 15,7 | - | - | - | 91,8 |
| ТСП100.50-2 | КП37 | 1 | 67,5 | - | 67,5 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 89,5 |
| ТСП100.50-3 | КП38 | 1 | - | 104,9 | 104,9 | 22,0 | 22,0 | - | - | - | 126,9 |
| ТФП100.50-2 | КП146 | 1 | 63,2 | - | 63,2 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | 84,2 |
| ТФП100.50-3 | КП147 | 1 | - | 96,9 | 96,9 | 21,0 | 21,0 | - | - | - | 117,9 |

Таблица 15

Спецификация арматурных изделий и расход стали (кг) на одну трубу  до 1200 мм и более

| Марка трубы | Основной каркас |  |  |  | Каркас |  |  |  |  |  | Фиксатор |  |  | Изделия арматурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный |  | внутренний |  | втулочной части |  | поперечного армирования |  |  |  |  |  | Арматура класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | Марка | Количество | Марка | Количество | Марка | Коли чест- во |  | Мар ка | Коли- чест- во |  | Мар ка | Коли чест- во |  |  | А-III |  |  | А-I |  |  | Вр-I |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5781 |  |  |  |  |  | ГОСТ 6727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | Итого | 6 | 8 | Итого | 5 | Итого |  |
| Т120.50-1 | КП11 | 1 | КП127 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 87,0 | - | 87,0 | 42,9 | - | 42,9 | 2,4 | 2,4 | 132,3 |
| Т120.50-2 | КП12 | 1 | КП128 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 144,1 | 144,1 | 42,9 | - | 42,9 | 2,4 | 2,4 | 189,4 |
| Т120.50-3 | КП13 | 1 | КП129 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 228,4 | 228,4 | 42,9 | - | 42,9 | 2,4 | 2,4 | 273,7 |
| Т140.50-1 | КП14 | 1 | КП133 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 139,5 | - | 139,5 | 51,9 | - | 51,9 | 2,9 | 2,9 | 194,3 |
| Т140.50-2 | КП15 | 1 | КП134 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 223,4 | 223,4 | 51,9 | - | 51,9 | 2,9 | 2,9 | 278,2 |
| Т140.50-3 | КП16 | 1 | КП135 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 324,5 | 324,5 | 51,9 | - | 51,9 | 2,9 | 2,9 | 379,3 |
| Т160.50-1 | КП17 | 1 | КП139 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 192,1 | - | 192,1 | 56,4 | - | 56,4 | 3,1 | 3,1 | 251,6 |
| Т160.50-2 | КП18 | 1 | КП140 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 282,7 | 282,7 | 56,4 | - | 56,4 | 3,1 | 3,1 | 342,2 |
| Т160.50-3 | КП19 | 1 | КП141 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 437,8 | 437,8 | 56,4 | - | 56,4 | 3,1 | 3,1 | 497,3 |
| ТБ120.50-1 | КП82 | 1 | КП109 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 86,5 | - | 86,5 | 43,6 | - | 43,6 | 2,4 | 2,4 | 132,5 |
| ТБ120.50-2 | КП83 | 1 | КП110 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 142,4 | 142,4 | 43,6 | - | 43,6 | 2,4 | 2,4 | 188,4 |
| ТБ120.50-3 | КП84 | 1 | КП111 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 232,4 | 232,4 | 43,6 | - | 43,6 | 2,4 | 2,4 | 278,4 |
| ТБ140.50-1 | КП91 | 1 | КП115 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 141,3 | - | 141,3 | 53,0 | - | 53,0 | 2,9 | 2,9 | 197,2 |
| ТБ140.50-2 | КП92 | 1 | КП116 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 224,6 | 224,6 | 53,0 | - | 53,0 | 2,9 | 2,9 | 280,5 |
| ТБ140.50-3 | КП93 | 1 | КП117 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 332,7 | 332,7 | 53,0 | - | 53,0 | 2,9 | 2,9 | 388,6 |
| ТБ160.50-1 | КП100 | 1 | КП121 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 195,6 | - | 195,6 | 57,6 | - | 57,6 | 3,1 | 3,1 | 256,3 |
| ТБ160.50-2 | КП101 | 1 | КП122 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 286,2 | 286,2 | 57,6 | - | 57,6 | 3,1 | 3,1 | 346,9 |
| ТБ160.50-3 | КП102 | 1 | КП123 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 452,4 | 452,4 | 57,6 | - | 57,6 | 3,1 | 3,1 | 513,1 |
| ТС120.35-1 | КП79 | 1 | КП106 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 50 |  |  | 61,7 | 8,8 | 70,5 | 32,0 | - | 32,0 | 2,0 | 2,0 | 104,5 |
| ТС120.35-2 | КП80 | 1 | КП107 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 50 |  |  | - | 110,7 | 110,7 | 32,0 | - | 32,0 | 2,0 | 2,0 | 144,7 |
| ТС120.35-3 | КП81 | 1 | КП108 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 50 |  |  | - | 173,5 | 173,5 | 32,0 | - | 32,0 | 2,0 | 2,0 | 207,5 |
| ТС120.50-1 | КП85 | 1 | КП109 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 85,7 | 8,8 | 94,5 | 44,6 | - | 44,6 | 2,4 | 2,4 | 141,5 |
| ТС120.50-2 | КП86 | 1 | КП110 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 149,8 | 149,8 | 44,6 | - | 44,6 | 2,4 | 2,4 | 196,8 |
| ТС120.50-3 | КП87 | 1 | КП111 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 239,1 | 239,1 | 44,6 | - | 44,6 | 2,4 | 2,4 | 286,1 |
| ТС140.35-1 | КП88 | 1 | КП112 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 100,3 | 10,0 | 110,3 | 38,8 | - | 38,8 | 2,4 | 2,4 | 151,5 |
| ТС140.35-2 | КП89 | 1 | КП113 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 169,7 | 169,7 | 38,8 | - | 38,8 | 2,4 | 2,4 | 210,9 |
| ТС140.35-3 | КП90 | 1 | КП114 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 245,3 | 245,3 | 38,8 | - | 38,8 | 2,4 | 2,4 | 286,5 |
| ТС140.50-1 | КП94 | 1 | КП115 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 140,8 | 10,0 | 150,8 | 54,1 | - | 54,1 | 2,9 | 2,9 | 207,8 |
| ТС140.50-2 | КП95 | 1 | КП116 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 232,4 | 232,4 | 54,1 | - | 54,1 | 2,9 | 2,9 | 289,4 |
| ТС140.50-3 | КП96 | 1 | КП117 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 339,5 | 339,5 | 54,1 | - | 54,1 | 2,9 | 2,9 | 396,5 |
| ТС160.35-1 | КП97 | 1 | КП118 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 65 |  |  | 139,1 | 11,4 | 150,5 | 42,3 | - | 42,3 | 2,6 | 2,6 | 195,4 |
| ТС160.35-2 | КП98 | 1 | КП119 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 65 |  |  | - | 214,4 | 214,4 | 42,3 | - | 42,3 | 2,6 | 2,6 | 259,3 |
| ТС160.35-3 | КП99 | 1 | КП120 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 65 |  |  | - | 330,6 | 330,6 | 42,3 | - | 42,3 | 2,6 | 2,6 | 375,5 |
| ТС160.50-1 | КП103 | 1 | КП121 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 196,1 | 11,4 | 207,5 | 58,9 | - | 58,9 | 3,1 | 3,1 | 269,5 |
| ТС160.50-2 | КП104 | 1 | КП122 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 294,8 | 294,8 | 58,9 | - | 58,9 | 3,1 | 3,1 | 356,8 |
| ТС160.50-3 | КП105 | 1 | КП123 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 459,2 | 459,2 | 58,9 | - | 58,9 | 3,1 | 3,1 | 521,2 |
| ТП120.50-1 | КП11 | 1 | КП127 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 87,0 | - | 87,0 | 42,9 | - | 42,9 | 2,4 | 2,4 | 132,3 |
| ТП120.50-2 | КП12 | 1 | КП128 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 144,1 | 144,1 | 42,9 | - | 42,9 | 2,4 | 2,4 | 189,4 |
| ТП120.50-3 | КП13 | 1 | КП129 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 228,4 | 228,4 | 42,9 | - | 42,9 | 2,4 | 2,4 | 273,4 |
| ТП140.50-1 | КП14 | 1 | КП133 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 139,5 | - | 139,5 | 51,9 | - | 51,9 | 2,9 | 2,9 | 194,3 |
| ТП140.50-2 | КП15 | 1 | КП134 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 223,4 | 223,4 | 51,9 | - | 51,9 | 2,9 | 2,9 | 278,2 |
| ТП140.50-3 | КП16 | 1 | КП135 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 324,5 | 324,5 | 51,9 | - | 51,9 | 2,9 | 2,9 | 379,3 |
| ТП160.50-1 | КП17 | 1 | КП139 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 192,1 | - | 192,1 | 56,4 | - | 56,4 | 3,1 | 3,1 | 251,6 |
| ТП160.50-2 | КП18 | 1 | КП140 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 282,7 | 282,7 | 56,4 | - | 56,4 | 3,1 | 3,1 | 342,2 |
| ТП160.50-3 | КП19 | 1 | КП141 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 437,8 | 437,8 | 56,4 | - | 56,4 | 3,1 | 3,1 | 497,3 |
| ТП200.45-1 | КП20 | 1 | КП142 | 1 | - | - |  | К4 | 40 |  | Ф2 | 96 |  |  | - | 336,3 | 336,3 | 72,8 | 38,0 | 110,8 | 3,8 | 3,8 | 450,9 |
| ТП200.45-2 | КП21 | 1 | КП143 | 1 | - | - |  | К4 | 40 |  | Ф2 | 96 |  |  | - | 447,9 | 447,9 | 72,8 | 38,0 | 110,8 | 3,8 | 3,8 | 562,5 |
| ТП240.30-1 | КП22 | 1 | КП144 | 1 | - | - |  | К5 | 28 |  | Ф3 | 76 |  |  | - | 363,3 | 363,3 | 57,7 | 31,6 | 89,3 | 3,8 | 3,8 | 456,4 |
| ТП240.30-2 | КП23 | 1 | КП145 | 1 | - | - |  | К5 | 28 |  | Ф3 | 76 |  |  | - | 453,9 | 453,9 | 57,7 | 31,6 | 89,3 | 3,8 | 3,8 | 547,0 |
| ТБП120.50-1 | КП26 | 1 | КП127 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 88,0 | - | 88,0 | 43,1 | - | 43,1 | 2,4 | 2,4 | 133,5 |
| ТБП120.50-2 | КП27 | 1 | КП128 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 145,8 | 145,8 | 43,1 | - | 43,1 | 2,4 | 2,4 | 191,3 |
| ТБП120.50-3 | КП28 | 1 | КП129 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 230,7 | 230,7 | 43,1 | - | 43,1 | 2,4 | 2,4 | 276,2 |
| ТБП140.50-1 | КП29 | 1 | КП133 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 141,0 | - | 141,0 | 52,2 | - | 52,2 | 2,9 | 2,9 | 196,1 |
| ТБП140.50-2 | КП30 | 1 | КП134 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 224,8 | 224,8 | 52,2 | - | 52,2 | 2,9 | 2,9 | 279,9 |
| ТБП140.50-3 | КП31 | 1 | КП135 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 326,7 | 326,7 | 52,2 | - | 52,2 | 2,9 | 2,9 | 381,8 |
| ТБП160.50-1 | КП32 | 1 | КП139 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 193,7 | - | 193,7 | 56,8 | - | 56,8 | 3,1 | 3,1 | 253,6 |
| ТБП160.50-2 | КП33 | 1 | КП140 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 284,9 | 284,9 | 56,8 | - | 56,8 | 3,1 | 3,1 | 344,8 |
| ТБП160.50-3 | КП34 | 1 | КП141 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 441,5 | 441,5 | 56,8 | - | 56,8 | 3,1 | 3,1 | 501,4 |
| ТСП120.35-1 | КП39 | 1 | КП124 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 50 |  |  | 63,4 | 8,8 | 72,2 | 31,4 | - | 31,4 | 2,0 | 2,0 | 105,6 |
| ТСП120.35-2 | КП40 | 1 | КП125 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 50 |  |  | - | 114,1 | 114,1 | 31,4 | - | 31,4 | 2,0 | 2,0 | 147,5 |
| ТСП120.35-3 | КП41 | 1 | КП126 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 50 |  |  | - | 171,9 | 171,9 | 31,4 | - | 31,4 | 2,0 | 2,0 | 205,3 |
| ТСП120.50-1 | КП42 | 1 | КП127 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 87,2 | 8,8 | 96,0 | 44,1 | - | 44,1 | 2,4 | 2,4 | 142,5 |
| ТСП120.50-2 | КП43 | 1 | КП128 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 153,3 | 153,3 | 44,1 | - | 44,1 | 2,4 | 2,4 | 199,8 |
| ТСП120.50-3 | КП44 | 1 | КП129 | 1 | К1 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 237,4 | 237,4 | 44,1 | - | 44,1 | 2,4 | 2,4 | 283,9 |
| ТСП140.35-1 | КП45 | 1 | КП130 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 99,6 | 10,0 | 109,6 | 38,0 | - | 38,0 | 2,4 | 2,4 | 150,0 |
| ТСП140.35-2 | КП46 | 1 | КП131 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 170,0 | 170,0 | 38,0 | - | 38,0 | 2,4 | 2,4 | 210,4 |
| ТСП140.35-3 | КП47 | 1 | КП132 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 239,6 | 239,6 | 38,0 | - | 38,0 | 2,4 | 2,4 | 280,0 |
| ТСП140.50-1 | КП48 | 1 | КП133 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 139,2 | 10,0 | 149,2 | 53,3 | - | 53,3 | 2,9 | 2,9 | 205,4 |
| ТСП140.50-2 | КП49 | 1 | КП134 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 232,9 | 232,9 | 53,3 | - | 53,3 | 2,9 | 2,9 | 289,1 |
| ТСП140.50-3 | КП50 | 1 | КП135 | 1 | К2 | 1 |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 333,8 | 333,8 | 53,3 | - | 53,3 | 2,9 | 2,9 | 390,0 |
| ТСП160.35-1 | КП51 | 1 | КП136 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 65 |  |  | 136,3 | 11,4 | 147,7 | 41,4 | - | 41,4 | 2,6 | 2,6 | 191,7 |
| ТСП160.35-2 | КП52 | 1 | КП137 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 65 |  |  | - | 213,1 | 213,1 | 41,4 | - | 41,4 | 2,6 | 2,6 | 257,1 |
| ТСП160.35-3 | КП53 | 1 | КП138 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 65 |  |  | - | 319,9 | 319,9 | 41,4 | - | 41,4 | 2,6 | 2,6 | 363,9 |
| ТСП160.50-1 | КП54 | 1 | КП139 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 191,8 | 11,4 | 203,2 | 58,0 | - | 58,0 | 3,1 | 3,1 | 264,3 |
| ТСП160.50-2 | КП55 | 1 | КП140 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 293,6 | 293,6 | 58,0 | - | 58,0 | 3,1 | 3,1 | 354,7 |
| ТСП160.50-3 | КП56 | 1 | КП141 | 1 | К3 | 1 |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 448,5 | 448,5 | 58,0 | - | 58,0 | 3,1 | 3,1 | 509,6 |
| ТФП120.50-1 | КП148 | 1 | КП161 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | 82,4 | - | 82,4 | 42,1 | - | 42,1 | 2,4 | 2,4 | 126,9 |
| ТФП120.50-2 | КП149 | 1 | КП162 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 135,6 | 135,6 | 42,1 | - | 42,1 | 2,4 | 2,4 | 180,1 |
| ТФП120.50-3 | КП150 | 1 | КП163 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 60 |  |  | - | 221,5 | 221,5 | 42,1 | - | 42,1 | 2,4 | 2,4 | 266,0 |
| ТФП140.50-1 | КП151 | 1 | КП164 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | 134,6 | - | 134,6 | 51,1 | - | 51,1 | 2,9 | 2,9 | 188,6 |
| ТФП140.50-2 | КП152 | 1 | КП165 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 214,0 | 214,0 | 51,1 | - | 51,1 | 2,9 | 2,9 | 268,0 |
| ТФП140.50-3 | КП153 | 1 | КП166 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф1 | 72 |  |  | - | 317,1 | 317,1 | 51,1 | - | 51,1 | 2,9 | 2,9 | 371,1 |
| ТФП160.50-1 | КП154 | 1 | КП167 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | 187,4 | - | 187,4 | 55,5 | - | 55,5 | 3,1 | 3,1 | 246,0 |
| ТФП160.50-2 | КП155 | 1 | КП168 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 272,9 | 272,9 | 55,5 | - | 55,5 | 3,1 | 3,1 | 331,5 |
| ТФП160.50-3 | КП156 | 1 | КП169 | 1 | - | - |  | - | - |  | Ф2 | 78 |  |  | - | 431,4 | 431,4 | 55,5 | - | 55,5 | 3,1 | 3,1 | 490,0 |
| ТФП200.45-1 | КП157 | 1 | КП170 | 1 | - | - |  | К4 | 40 |  | Ф2 | 96 |  |  | - | 324,8 | 324,8 | 71,5 | 38,0 | 109,5 | 3,8 | 3,8 | 438,1 |
| ТФП200.45-2 | КП158 | 1 | КП171 | 1 | - | - |  | К4 | 40 |  | Ф2 | 96 |  |  | - | 439,1 | 439,1 | 71,5 | 38,0 | 109,5 | 3,8 | 3,8 | 552,4 |
| ТФП240.30-1 | КП159 | 1 | КП172 | 1 | - | - |  | К5 | 28 |  | Ф3 | 76 |  |  | - | 351,5 | 351,5 | 55,9 | 31,6 | 87,5 | 3,8 | 3,8 | 442,8 |
| ТФП240.30-2 | КП160 | 1 | КП173 | 1 | - | - |  | К5 | 28 |  | Ф3 | 76 |  |  | - | 446,2 | 446,2 | 55,9 | 31,6 | 87,5 | 3,8 | 3,8 | 537,5 |

3. Форма и размеры арматурных каркасов приведены на черт. 29-37 и в табл. 16, 17.

Спецификация и расход стали на арматурные изделия приведены в табл. 18.

Примечания: 1. Допускается изготовление двухзаходной спирали при условии обеспечения замкнутого витка на концах каркаса.

2. Допускается по согласованию с институтом "Мосинжпроект" Главмосархитектуры Мосгорисполкома изменение арматуры каркасов труб при условии сохранения формы, диаметра и длины каркаса и без увеличения расхода стали.

Каркасы КП1-КП23

Черт. 29

Каркасы КП24-КП56

Черт. 30

Каркасы КП57-КП78

Черт. 31

Каркасы КП79-КП105

Черт. 32

Каркасы КП106-КП123

Черт. 33

Каркасы КП124-КП145

Черт. 34

Каркасы КП146-КП173

Черт. 35

Каркасы К1-К3

Черт. 36

Каркасы К4, К5

Черт. 37

Таблица 16

Размеры арматурных каркасов КП1 - КП173

Размеры, мм

| Марка каркаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число шагов спиральной арматуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП1 | 430 | 440 | 580 | 590 | 70 | 90 | 15 | 50 |  |  | 69 |  |
| КП2 |  | 441 |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  | 40° |
| КП3 | 540 | 551 | 710 | 721 | 80 | 100 | 35 | 75 | 5095 | 2 | 60 |  |
| КП4 |  |  |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |
| КП5 | 640 | 651 | 810 | 821 | 65 | 95 | 30 | 63 |  |  | 74 | 32°44’ |
| КП6 |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 65 |  |  | 96 |  |
| КП7 | 858 | 870 | 1068 | 1080 | 60 | 120 | 40 | 70 |  |  | 79 | 27°42’ |
| КП8 |  |  |  |  | 45 |  | 10 | 33 |  |  | 106 |  |
| КП9 | 1068 | 1080 | 1318 | 1330 | 60 | 135 | 25 | 55 |  |  | 79 | 24° |
| КП10 |  | 1082 |  | 1332 | 70 |  | 75 | 110 | 5105 | 3 | 67 |  |
| КП11 |  | 1370 |  | 1640 | 115 |  | 30 | 88 |  |  | 41 |  |
| КП12 | 1358 | 1372 | 1628 | 1642 | 125 | 155 | 120 | 183 |  |  | 37 | 18°57’ |
| КП13 |  |  |  |  | 75 |  | 20 | 57 |  |  | 63 |  |
| КП14 |  | 1570 |  | 1840 | 80 |  | 25 | 65 |  |  | 59 |  |
| КП15 | 1558 | 1572 | 1828 | 1842 | 90 | 155 | 65 | 110 |  |  | 52 | 15°39’ |
| КП16 |  |  |  |  | 60 |  |  | 95 | 5105 | 3 | 78 |  |
| КП17 |  | 1790 |  | 2080 | 65 |  | 55 | 88 |  |  | 72 |  |
| КП18 | 1778 | 1792 | 2068 | 2082 | 80 | 165 | 15 | 55 |  |  | 59 | 14°24’ |
| КП19 |  |  |  |  | 50 |  | 35 | 60 |  |  | 94 |  |
| КП20 | 2194 | 2208 | 2514 | 2528 | 75 | 185 | 35 | 73 | 4625 |  | 56 | 11°37’ |
| КП21 |  |  |  |  | 55 |  | - | 28 |  |  | 77 |  |
| КП22 | 2634 | 2648 | 2994 | 3008 | 55 | 190 | - | 28 | 3135 | 4 | 49 | 9°44’ |
| КП23 |  |  |  |  | 43 |  | 29 | 51 |  |  | 62 |  |
| КП24 | 1068 | 1080 | 1298 | 1310 | 60 | 135 | 15 | 45 | 5155 |  | 80 | 24° |
| КП25 |  | 1082 |  | 1312 | 70 |  | 55 | 90 |  |  | 68 |  |
| КП26 |  | 1370 |  | 1620 | 115 |  | 100 | 158 |  |  | 41 |  |
| КП27 | 1358 | 1372 | 1608 | 1622 | 125 | 145 | 65 | 128 | 5165 |  | 38 | 18°57’ |
| КП28 |  |  |  |  | 75 |  | 15 | 53 |  |  | 64 |  |
| КП29 |  | 1570 |  | 1826 | 80 |  | 15 | 55 |  |  | 60 |  |
| КП30 | 1558 | 1572 | 1814 | 1828 | 90 | 150 | 45 | 90 | 5170 |  | 53 | 15°39’ |
| КП31 |  |  |  |  | 60 |  | 15 | 45 |  |  | 80 |  |
| КП32 |  | 1790 |  | 2066 | 65 |  | 10 | 43 |  |  | 74 |  |
| КП33 | 1778 | 1792 | 2054 | 2068 | 80 | 155 | 20 | 60 | 5180 |  | 60 | 14°24’ |
| КП34 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 96 |  |
| КП35 |  | 1080 |  | 1310 | 60 |  | 25 | 55 | 3665 |  | 55 |  |
| КП36 | 1068 | 1082 | 1298 | 1312 | 70 | 135 | 35 | 70 |  |  | 47 | 24° |
| КП37 |  | 1080 |  | 1310 | 60 |  | 25 | 55 | 5165 |  | 80 |  |
| КП38 |  | 1082 |  | 1312 | 70 |  | 65 | 100 |  | 3 | 68 |  |
| КП39 |  | 1370 |  | 1620 | 115 |  | - | 58 |  |  | 28 |  |
| КП40 |  | 1372 |  | 1622 | 125 |  | 95 | 158 | 3570 |  | 25 |  |
| КП41 | 1358 |  | 1608 |  | 75 | 145 | 70 | 108 |  |  | 42 | 18°57’ |
| КП42 |  | 1370 |  | 1620 | 115 |  | 120 | 178 |  |  | 40 |  |
| КП43 |  | 1372 |  | 1622 | 125 |  | 95 | 158 | 5070 |  | 37 |  |
| КП44 |  |  |  |  | 75 |  | 70 | 108 |  |  | 62 |  |
| КП45 |  | 1570 |  | 1826 | 80 |  | 25 | 65 |  |  | 40 |  |
| КП46 |  | 1572 |  | 1828 | 90 |  | 75 | 120 | 3580 |  | 35 |  |
| КП47 | 1558 |  | 1814 |  | 60 | 150 | 45 | 75 |  |  | 53 | 15°39’ |
| КП48 |  | 1570 |  | 1826 | 80 |  | 85 | 125 |  |  | 58 |  |
| КП49 |  | 1572 |  | 1828 | 90 |  | 45 | 90 | 5080 |  | 52 |  |
| КП50 |  |  |  |  | 60 |  |  | 75 |  |  | 78 |  |
| КП51 |  | 1790 |  | 2066 | 65 |  | 35 | 88 |  |  | 49 |  |
| КП52 | 1778 | 1792 | 2054 | 2068 | 80 | 155 | 20 | 60 | 3580 |  | 40 | 14°24’ |
| КП53 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 64 |  |
| КП54 | 1778 | 1790 | 2054 | 2066 | 65 |  | 40 | 73 |  | 3 | 72 |  |
| КП55 |  | 1792 |  | 2068 | 80 | 155 | - | 40 | 5080 |  | 59 | 14°24’ |
| КП56 |  |  |  |  | 50 |  | 20 | 45 |  |  | 94 |  |
| КП57 | 430 | 440 | 622 | 614 |  |  | 47 | 85 | 2637 |  | 36 |  |
| КП58 |  | 441 |  | 615 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| КП59 |  | 440 |  | 614 |  |  | 25 |  | 5135 |  | 72 | 40° |
| КП60 |  | 441 |  | 615 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| КП61 |  |  |  |  | 80 |  | 20 |  | 2650 |  | 32 |  |
| КП62 | 540 | 551 | 762 | 755 | 60 |  | - | 30 |  |  | 43 |  |
| КП63 |  |  |  |  | 80 |  | 40 | 80 | 5150 |  | 63 |  |
| КП64 |  |  |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 84 |  |
| КП65 |  |  |  |  | 65 |  | 45 | 78 | 2650 |  | 39 |  |
| КП66 | 640 | 651 | 862 | 855 | 50 |  | 30 | 55 |  |  | 51 | 32°44’ |
| КП67 |  |  |  |  | 65 |  | 10 | 43 | 5150 |  | 78 |  |
| КП68 |  |  |  |  | 50 |  | 30 | 55 |  |  | 101 |  |
| КП69 |  |  |  |  | 60 |  | 40 | 70 | 3650 |  | 59 |  |
| КП70 | 858 | 870 | 1108 | 1102 | 45 |  | 25 | 48 |  |  | 79 | 27°42’ |
| КП71 |  |  |  |  | 60 |  | 40 | 70 | 5150 |  | 84 |  |
| КП72 |  |  |  |  | 45 |  |  | 63 |  |  | 112 |  |
| КП73 |  | 1080 |  | 1366 | 60 |  | 50 | 80 | 3660 |  | 59 |  |
| КП74 |  | 1082 |  | 1368 | 70 |  | 20 | 55 |  |  | 51 |  |
| КП75 | 1068 | 1080 | 1374 | 1366 | 60 | - | 40 | 70 | 5150 |  | 84 | 24° |
| КП76 |  | 1082 |  | 1368 | 70 |  | 40 | 75 |  |  | 72 |  |
| КП77 |  | 1080 |  | 1366 | 60 |  | 50 | 58 | 5160 | - | 84 |  |
| КП78 |  | 1082 |  | 1368 | 70 |  |  | 85 |  |  | 72 |  |
| КП79 |  | 1370 |  | 1680 | 115 |  | 42 | 100 |  |  | 30 |  |
| КП80 |  | 1372 |  | 1682 | 125 |  | 117 | 180 | 3562 |  | 27 |  |
| КП81 |  |  |  |  | 75 |  | 42 | 80 |  |  | 46 |  |
| КП82 |  | 1370 |  | 1680 | 115 |  | 30 | 88 |  |  | 44 |  |
| КП83 | 1358 | 1372 | 1686 | 1682 | 125 |  | 90 | 153 | 5160 |  | 40 | 18°57’ |
| КП84 |  |  |  |  | 75 |  | 65 | 103 |  |  | 67 |  |
| КП85 |  | 1370 |  | 1680 | 115 |  | 47 | 105 |  |  | 43 |  |
| КП86 |  | 1372 |  | 1682 | 125 |  | 117 | 180 | 5062 |  | 39 |  |
| КП87 |  |  |  |  | 75 |  | 42 | 80 |  |  | 66 |  |
| КП88 |  | 1570 |  | 1880 | 80 |  | 62 | 102 |  |  | 43 |  |
| КП89 |  | 1572 |  | 1882 | 90 |  | 82 | 127 | 3567 |  | 38 |  |
| КП90 | 1558 |  | 1886 |  | 60 |  | 22 | 52 |  |  | 58 | 15°39’ |
| КП91 |  | 1570 |  | 1880 | 80 |  |  | 105 |  |  | 63 |  |
| КП92 |  | 1572 |  | 1882 | 90 |  | 65 | 110 | 5165 |  | 56 |  |
| КП93 |  |  |  |  | 60 |  |  | 95 |  |  | 84 |  |
| КП94 |  | 1570 |  | 1880 | 80 |  | 42 | 82 |  |  | 62 |  |
| КП95 | 1558 | 1572 |  | 1882 | 90 |  | 52 | 97 | 5067 |  | 55 | 15°39’ |
| КП96 |  |  |  |  | 60 |  | 22 | 52 |  |  | 83 |  |
| КП97 |  | 1790 |  | 2110 | 65 |  | 57 | 90 |  |  | 53 |  |
| КП98 |  | 1792 |  | 2112 | 80 |  | 62 | 102 | 3572 |  | 43 |  |
| КП99 |  |  | 2116 |  | 50 |  | 52 | 77 |  |  | 69 |  |
| КП100 |  | 1790 |  | 2110 | 65 |  | 35 | 68 |  |  | 78 |  |
| КП101 | 1778 | 1792 |  | 2112 | 80 |  | 65 | 105 | 5175 |  | 63 | 14°24’ |
| КП102 |  |  |  |  | 50 |  | 55 | 80 |  |  | 101 |  |
| КП103 |  | 1790 |  | 2110 | 65 |  | 35 | 68 |  |  | 78 |  |
| КП104 |  | 1792 |  | 2112 | 80 |  | 42 | 82 | 5072 |  | 62 |  |
| КП105 |  |  |  |  | 50 |  | 52 | 77 |  |  | 99 |  |
| КП106 |  | 1262 |  | 1572 | 115 |  | 27 | 85 |  |  | 31 |  |
| КП107 |  | 1264 |  | 1574 | 125 |  | 92 | 155 | 3662 |  | 28 |  |
| КП108 | 1250 |  | 1578 |  | 75 |  | 67 | 105 |  |  | 47 | 18°57’ |
| КП109 |  | 1262 |  | 1572 | 115 |  | 30 | 88 |  |  | 44 |  |
| КП110 |  | 1264 |  | 1574 | 125 |  | 90 | 153 | 5160 |  | 40 |  |
| КП111 |  |  |  |  | 75 |  | 65 | 103 |  |  | 67 |  |
| КП112 |  | 1462 |  | 1772 | 80 |  | 87 | 127 |  |  | 44 |  |
| КП113 |  | 1464 |  | 1774 | 90 |  | 97 | 142 | 3672 |  | 39 |  |
| КП114 | 1450 |  | 1778 |  | 60 | - | 67 | 97 |  | - | 59 | 15°39’ |
| КП115 |  | 1462 |  | 1772 | 80 |  |  | 105 |  |  | 63 |  |
| КП116 |  | 1464 |  | 1774 | 90 |  | 65 | 110 | 5165 |  | 56 |  |
| КП117 |  |  |  |  | 60 |  |  | 95 |  |  | 84 |  |
| КП118 |  | 1662 |  | 1982 | 65 |  | 32 | 65 |  |  | 55 |  |
| КП119 |  | 1664 |  | 1984 | 80 |  | 87 | 127 | 3677 |  | 44 |  |
| КП120 | 1650 |  | 1988 |  | 50 |  | 57 | 82 |  |  | 71 | 14°24’ |
| КП121 |  | 1662 |  | 1982 | 65 |  | 35 | 68 |  |  | 78 |  |
| КП122 |  | 1664 |  | 1984 | 80 |  | 65 | 105 | 5175 |  | 63 |  |
| КП123 |  |  |  |  | 50 |  | 55 | 80 |  |  | 101 |  |
| КП124 |  | 1262 |  |  | 115 |  | 90 | 148 |  |  | 29 |  |
| КП125 |  | 1264 |  |  | 125 |  | 50 | 113 | 3495 |  | 27 |  |
| КП126 | 1250 |  |  |  | 75 |  |  | 88 |  |  | 45 | 18°57’ |
| КП127 |  | 1262 |  |  | 115 |  | 95 | 153 |  |  | 42 |  |
| КП128 |  | 1264 |  |  | 125 |  | 50 | 113 | 4995 |  | 39 |  |
| КП129 |  |  |  |  | 75 |  |  | 88 |  |  | 65 |  |
| КП130 |  | 1462 | - | - | 80 |  | 65 | 105 |  |  | 42 |  |
| КП131 | 1450 | 1464 |  |  | 90 |  | 95 | 140 | 3495 |  | 37 | 15°39’ |
| КП132 |  |  |  |  | 60 |  | 65 | 95 |  |  | 56 |  |
| КП133 |  | 1462 |  |  | 80 |  | 45 | 85 | 4995 |  | 61 |  |
| КП134 | 1450 | 1464 |  |  | 90 |  | 65 | 110 | 4995 |  | 54 | 15°39’ |
| КП135 |  |  |  |  | 60 |  |  | 95 |  |  | 81 |  |
| КП136 |  | 1662 |  |  | 65 |  | 45 | 78 |  |  | 52 |  |
| КП137 |  | 1664 |  |  | 80 |  |  | 105 | 3495 |  | 42 |  |
| КП138 | 1650 |  |  |  | 50 |  | 25 | 50 |  |  | 68 | 14°24’ |
| КП139 |  | 1662 |  |  | 65 |  | 50 | 83 |  |  | 75 |  |
| КП140 |  | 1664 |  |  | 80 |  | 45 | 85 | 4995 |  | 61 |  |
| КП141 |  |  |  |  | 50 |  | 25 | 50 |  |  | 98 |  |
| КП142 | 2066 | 2080 |  |  | 75 |  | - | 38 | 4495 |  | 59 | 11°37’ |
| КП143 |  |  |  |  | 55 |  | 25 | 53 |  |  | 80 |  |
| КП144 | 2466 | 2480 |  |  |  |  | 65 | 93 | 2995 |  | 52 | 9°44’ |
| КП145 |  |  |  |  | 43 |  | - | 22 |  |  | 68 |  |
| КП146 | 1068 | 1080 |  |  | 60 |  | 55 | 85 | 4985 |  | 81 | 24° |
| КП147 |  | 1082 |  |  | 70 |  | 15 | 50 |  |  | 70 |  |
| КП148 |  | 1370 |  |  | 115 |  | 110 | 168 |  |  | 42 |  |
| КП149 | 1358 | 1372 |  |  | 125 |  | 65 | 190 |  |  | 39 | 18°57’ |
| КП150 |  |  |  |  | 75 |  |  | 103 |  |  | 65 |  |
| КП151 |  | 1570 |  |  | 80 |  | 60 | 100 | 5010 |  | 61 |  |
| КП152 | 1558 | 1572 |  |  | 90 |  | 80 | 125 |  |  | 54 | 15°39’ |
| КП153 |  |  |  |  | 60 |  | 20 | 50 |  |  | 82 |  |
| КП154 |  | 1790 | - | - | 65 | - | - | 33 |  | - | 76 |  |
| КП155 | 1778 | 1792 |  |  | 80 |  | 60 | 100 |  |  | 61 | 14°24’ |
| КП156 |  |  |  |  | 50 |  | 40 | 65 |  |  | 98 |  |
| КП157 | 2194 | 2208 |  |  | 75 |  | 15 | 53 | 4510 |  | 59 | 11°37’ |
| КП158 |  |  |  |  | 55 |  | 40 | 67 |  |  | 80 |  |
| КП159 | 2634 | 2648 |  |  |  |  | 25 | 53 | 3010 |  | 53 | 9°44’ |
| КП160 |  |  |  |  | 43 |  | 16 | 37 |  |  | 68 |  |
| КП161 |  | 1262 |  |  | 115 |  | 90 | 148 |  |  | 42 |  |
| КП162 | 1250 | 1264 |  |  | 125 |  | 45 | 107 |  |  | 39 | 18°57’ |
| КП163 |  |  |  |  | 75 |  |  | 82 |  |  | 65 |  |
| КП164 |  | 1462 |  |  | 80 |  | 40 | 80 | 4990 |  | 61 |  |
| КП165 | 1450 | 1464 |  |  | 90 |  | 60 | 105 |  |  | 54 | 15°39’ |
| КП166 |  |  |  |  | 60 |  | - | 30 |  |  | 82 |  |
| КП167 |  | 1662 |  |  | 65 |  | 45 | 78 |  |  | 75 |  |
| КП168 | 1650 | 1664 |  |  | 80 |  | 40 | 80 |  |  | 61 | 14°24’ |
| КП169 |  |  |  |  | 50 |  | 20 | 45 |  |  | 98 |  |
| КП170 | 2066 | 2080 |  |  | 75 |  | 65 | 103 | 4485 |  | 58 | 11°37’ |
| КП171 |  |  |  |  | 55 |  | 15 | 42 |  |  | 80 |  |
| КП172 | 2466 | 2480 |  |  |  |  | - | 28 | 2985 |  | 53 | 9°44’ |
| КП173 |  |  |  |  | 43 |  | 34 | 55 |  |  | 67 |  |

Таблица 17

Размеры, мм

| Марка каркаса | с |  | Число шагов n |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | 25 | 4450 | 22 |
| К2 | 40 | 5080 | 25 |
| К3 | 85 | 5770 | 28 |

Таблица 18

Спецификация и расход стали на одно арматурное изделие

| Марка изде- лия | Пози- ция | Эскиз стержня (размеры в мм) | Диа- метр, мм | Длина, мм | Коли- чество | Общая длина, м | Расход стали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Диа- метр, мм | Масса пози- ции, кг | Масса изде- лия, кг |
| КП1 | 1 |  | 4ВрI | 106660 | 1 | 106,7 | 4ВрI | 9,8 | 20,0 |
|  | 2 |  | 6АI | 5126 | 9 | 46,1 | 6АI | 10,2 |  |
| КП2 | 3 |  | 5ВрI | 106900 | 1 | 106,9 | 5ВрI | 15,4 | 25,6 |
|  | 2 | См. КП1 | 6АI | 5126 | 9 | 46,1 | 6АI | 10,2 |  |
| КП3 | 4 |  | 5ВрI | 118140 | 1 | 118,1 | 5ВрI | 17,0 | 27,3 |
|  | 5 |  | 6АI | 5131 | 9 | 46,2 | 6АI | 10,3 |  |
| КП4 | 6 |  | 5ВрI | 153010 | 1 | 153,0 | 5ВрI | 22,0 | 32,3 |
|  | 5 | См. КП3 | 6АI | 5131 | 9 | 46,2 | 6АI | 10,3 |  |
| КП5 | 7 |  | 5ВрI | 167850 | 1 | 167,8 | 5ВрI | 24,2 | 36,7 |
|  | 5 | См. КП3 | 6АI | 5131 | 11 | 56,4 | 6АI | 12,5 |  |
| КП6 | 8 |  | 5ВрI | 213540 | 1 | 213,5 | 5ВрI | 30,7 | 43,2 |
|  | 5 | См. КП3 | 6АI | 5131 | 11 | 56,4 | 6АI | 12,5 |  |
| КП7 | 9 |  | 6АIII | 241710 | 1 | 241,7 | 6АIII | 53,7 | 68,7 |
|  | 10 |  | 6АI | 5148 | 13 | 66,9 | 6АI | 14,9 |  |
| КП8 | 11 |  | 6АIII | 314290 | 1 | 314,3 | 6АIII | 69,8 | 84,7 |
|  | 10 | См. КП7 | 6АI | 5148 | 13 | 66,9 | 6АI | 14,9 |  |
| КП9 | 12 |  | 6АIII | 300930 | 1 | 300,9 | 6АIII | 66,8 | 88,6 |
|  | 13 |  | 6АI | 5157 | 19 | 98,0 | 6АI | 21,8 |  |
| КП10 | 14 |  | 8АIII | 262870 | 1 | 262,9 | 8АIII | 103,8 | 125,6 |
|  | 13 | См. КП9 | 6АI | 5157 | 19 | 98,0 | 6АI | 21,8 |  |
| КП11 | 15 |  | 6АIII | 214320 | 1 | 214,3 | 6АIII | 47,6 | 69,4 |
|  | 16 |  | 6АI | 5161 | 19 | 98,1 | 6АI | 21,8 |  |
| КП12 | 17 |  | 8АIII | 200385 | 1 | 200,4 | 8АIII | 79,2 | 101,0 |
|  | 16 | См. КП11 | 6АI | 5161 | 19 | 98,1 | 6АI | 21,8 |  |
| КП13 | 18 |  | 8АIII | 309455 | 1 | 309,5 | 8АIII | 122,3 | 144,1 |
|  | 16 | См. КП11 | 6АI | 5161 | 19 | 98,1 | 6АI | 21,8 |  |
| КП14 | 19 |  | 6АIII | 336660 | 1 | 336,7 | 6АIII | 74,7 | 101,1 |
|  | 16 | См. КП11 | 6АI | 5161 | 23 | 118,7 | 6АI | 26,4 |  |
| КП15 | 20 |  | 8АIII | 304505 | 1 | 304,5 | 8АIII | 120,3 | 146,7 |
|  | 16 | См. КП11 | 6АI | 5161 | 23 | 118,7 | 6АI | 26,4 |  |
| КП16 | 21 |  | 8АIII | 434770 | 1 | 434,8 | 8АIII | 171,7 | 198,1 |
|  | 16 | См. КП11 | 6АI | 5161 | 23 | 118,7 | 6АI | 26,4 |  |
| КП17 | 22 |  | 6АIII | 459610 | 1 | 459,6 | 6АIII | 102,0 | 130,7 |
|  | 23 |  | 6АI | 5165 | 25 | 129,1 | 6АI | 28,7 |  |
| КП18 | 24 |  | 8АIII | 383285 | 1 | 383,3 | 8АIII | 151,4 | 180,1 |
|  | 23 | См. КП17 | 6АI | 5165 | 25 | 129,1 | 6АI | 28,7 |  |
| КП19 | 25 |  | 8АIII | 583115 | 1 | 583,1 | 8АIII | 230,3 | 259,0 |
|  | 23 | См. КП17 | 6АI | 5165 | 25 | 129,1 | 6АI | 28,7 |  |
| КП20 | 26 |  | 8АIII | 452820 | 1 | 452,8 | 8АIII | 178,9 | 211,2 |
|  | 27 |  | 6АI | 4691 | 31 | 145,4 | 6АI | 32,3 |  |
| КП21 | 28 |  | 8АIII | 595255 | 1 | 595,3 | 8АIII | 235,1 | 267,4 |
|  | 27 | См. КП20 | 6АI | 4691 | 31 | 145,4 | 6АI | 32,3 |  |
| КП22 | 29 |  | 8АIII | 489910 | 1 | 489,9 | 8АIII | 193,5 | 219,9 |
|  | 30 |  | 6АI | 3210 | 37 | 118,8 | 6АI | 26,4 |  |
| КП23 | 31 |  | 8АIII | 603895 | 1 | 603,9 | 8АIII | 238,5 | 264,9 |
|  | 30 | См. КП22 | 6АI | 3210 | 37 | 118,8 | 6АI | 26,4 |  |
| КП24 | 32 |  | 6АIII | 303400 | 1 | 303,4 | 6АIII | 67,4 | 89,4 |
|  | 33 |  | 6АI | 5203 | 19 | 98,9 | 6АI | 22,0 |  |
| КП25 | 34 |  | 8АIII | 264980 | 1 | 265,0 | 8АIII | 104,7 | 126,7 |
|  | 33 | См. КП24 | 6АI | 5203 | 19 | 98,9 | 6АI | 22,0 |  |
| КП26 | 35 |  | 6АIII | 218960 | 1 | 219,0 | 6АIII | 48,6 | 70,6 |
|  | 36 |  | 6АI | 5217 | 19 | 99,1 | 6АI | 22,0 |  |
| КП27 | 37 |  | 8АIII | 204820 | 1 | 204,8 | 8АIII | 80,9 | 102,9 |
|  | 36 | См. КП26 | 6АI | 5217 | 19 | 99,1 | 6АI | 22,0 |  |
| КП28 | 38 |  | 8АIII | 315500 | 1 | 315,5 | 8АIII | 124,6 | 146,6 |
|  | 36 | См. КП26 | 6АI | 5217 | 19 | 99,1 | 6АI | 22,0 |  |
| КП29 | 39 |  | 6АIII | 343190 | 1 | 343,2 | 6АIII | 76,2 | 102,9 |
|  | 40 |  | 6АI | 5223 | 23 | 120,1 | 6АI | 26,7 |  |
| КП30 | 41 |  | 8АIII | 308115 | 1 | 308,1 | 8АIII | 121,7 | 148,4 |
|  | 40 | См. КП29 | 6АI | 5223 | 23 | 120,1 | 6АI | 26,7 |  |
| КП31 | 42 |  | 8АIII | 440210 | 1 | 440,2 | 8АIII | 173,9 | 200,6 |
|  | 40 | См. КП29 | 6АI | 5223 | 23 | 120,1 | 6АI | 26,7 |  |
| КП32 | 43 |  | 6АIII | 466720 | 1 | 466,7 | 6АIII | 103,6 | 132,7 |
|  | 44 |  | 6АI | 5237 | 25 | 130,9 | 6АI | 29,1 |  |
| КП33 | 45 |  | 8АIII | 388955 | 1 | 389,0 | 8АIII | 153,6 | 182,7 |
|  | 44 | См. КП32 | 6АI | 5237 | 25 | 130,9 | 6АI | 29,1 |  |
| КП34 | 46 |  | 8АIII | 592440 | 1 | 592,4 | 8АIII | 234,0 | 263,1 |
|  | 44 | См. КП32 | 6АI | 5237 | 25 | 130,9 | 6АI | 29,1 |  |
| КП35 | 47 |  | 6АIII | 219145 | 1 | 219,1 | 6АIII | 48,6 | 64,3 |
|  | 48 |  | 6АI | 3713 | 19 | 70,5 | 6АI | 15,7 |  |
| КП36 | 49 |  | 8АIII | 192620 | 1 | 192,6 | 8АIII | 76,1 | 91,8 |
|  | 48 | См. КП35 | 6АI | 3713 | 19 | 70,5 | 6АI | 15,7 |  |
| КП37 | 50 |  | 6АIII | 303970 | 1 | 304,0 | 6АIII | 67,5 | 89,5 |
|  | 51 |  | 6АI | 5213 | 19 | 99,1 | 6АI | 22,0 |  |
| КП38 | 52 |  | 8АIII | 265460 | 1 | 265,5 | 8АIII | 104,9 | 126,9 |
|  | 51 | См. КП37 | 6АI | 5213 | 19 | 99,1 | 6АI | 22,0 |  |
| КП39 | 53 |  | 6АIII | 159260 | 1 | 159,3 | 6АIII | 35,4 | 50,7 |
|  | 54 |  | 6АI | 3622 | 19 | 68,8 | 6АI | 15,3 |  |
| КП40 | 55 |  | 8АIII | 149825 | 1 | 149,8 | 8АIII | 59,2 | 74,5 |
|  | 54 | См. КП39 | 6АI | 3622 | 19 | 68,8 | 6АI | 15,3 |  |
| КП41 | 56 |  | 8АIII | 223825 | 1 | 223,8 | 8АIII | 88,4 | 103,7 |
|  | 54 | См. КП39 | 6АI | 3622 | 19 | 68,8 | 6АI | 15,3 |  |
| КП42 | 57 |  | 6АIII | 215385 | 1 | 215,4 | 6АIII | 47,8 | 69,4 |
|  | 58 |  | 6АI | 5122 | 19 | 97,3 | 6АI | 21,6 |  |
| КП43 | 59 |  | 8АIII | 201545 | 1 | 201,5 | 8АIII | 79,6 | 101,2 |
|  | 58 | См. КП42 | 6АI | 5122 | 19 | 97,3 | 6АI | 21,6 |  |
| КП44 | 60 |  | 8АIII | 310025 | 1 | 310,0 | 8АIII | 122,5 | 144,1 |
|  | 58 | См. КП42 | 6АI | 5122 | 19 | 97,3 | 6АI | 21,6 |  |
| КП45 | 61 |  | 6АIII | 242700 | 1 | 242,7 | 6АIII | 53,9 | 72,5 |
|  | 62 |  | 6АI | 3633 | 23 | 83,6 | 6АI | 18,6 |  |
| КП46 | 63 |  | 8АIII | 220860 | 1 | 220,9 | 8АIII | 87,3 | 105,9 |
|  | 62 | См. КП45 | 6АI | 3633 | 23 | 83,6 | 6АI | 18,6 |  |
| КП47 | 64 |  | 8АIII | 309335 | 1 | 309,3 | 8АIII | 122,2 | 140,8 |
|  | 62 | См. КП45 | 6АI | 3633 | 23 | 83,6 | 6АI | 18,6 |  |
| КП48 | 65 |  | 6АIII | 335175 | 1 | 335,2 | 6АIII | 74,4 | 100,6 |
|  | 66 |  | 6АI | 5133 | 23 | 118,1 | 6АI | 26,2 |  |
| КП49 | 67 |  | 8АIII | 303175 | 1 | 303,2 | 8АIII | 119,8 | 146,0 |
|  | 66 | См. КП48 | 6АI | 5133 | 23 | 118,1 | 6АI | 26,2 |  |
| КП50 | 68 |  | 8АIII | 432805 | 1 | 432,8 | 8АIII | 171,0 | 197,2 |
|  | 66 | См. КП48 | 6АI | 5133 | 23 | 118,1 | 6АI | 26,2 |  |
| КП51 | 69 |  | 6АIII | 328305 | 1 | 328,3 | 6АIII | 72,9 | 93,1 |
|  | 70 |  | 6АI | 3637 | 25 | 90,9 | 6АI | 20,2 |  |
| КП52 | 71 |  | 8АIII | 276380 | 1 | 276,4 | 8АIII | 109,2 | 129,4 |
|  | 70 | См. КП51 | 6АI | 3637 | 25 | 90,9 | 6АI | 20,2 |  |
| КП53 | 72 |  | 8АIII | 412320 | 1 | 412,3 | 8АIII | 162,9 | 183,1 |
|  | 70 | См. КП51 | 6АI | 3637 | 25 | 90,9 | 6АI | 20,2 |  |
| КП54 | 73 |  | 6АIII | 458070 | 1 | 458,1 | 6АIII | 101,7 | 130,2 |
|  | 74 |  | 6АI | 5137 | 25 | 128,4 | 6АI | 28,5 |  |
| КП55 | 75 |  | 8АIII | 381920 | 1 | 381,9 | 8АIII | 150,9 | 179,4 |
|  | 74 | См. КП54 | 6АI | 5137 | 25 | 128,4 | 6АI | 28,5 |  |
| КП56 | 76 |  | 8АIII | 581190 | 1 | 581,2 | 8АIII | 229,6 | 258,1 |
|  | 74 | См. КП54 | 6АI | 5137 | 25 | 128,4 | 6АI | 28,5 |  |
| КП57 | 77 |  | 4ВрI | 55410 | 1 | 55,4 | 4ВрI | 5,1 | 10,4 |
|  | 78 |  | 6АI | 2652 | 9 | 23,9 | 6АI | 5,3 |  |
| КП58 | 79 |  | 5ВрI | 55530 | 1 | 55,5 | 5ВрI | 8,0 | 13,3 |
|  | 78 | См. КП57 | 6АI | 2652 | 9 | 23,9 | 6АI | 5,3 |  |
| КП59 | 80 |  | 4ВрI | 104680 | 1 | 104,7 | 4ВрI | 9,6 | 19,9 |
|  | 81 |  | 6АI | 5147 | 9 | 46,3 | 6АI | 10,3 |  |
| КП60 | 82 |  | 5ВрI | 104915 | 1 | 104,9 | 5ВрI | 15,1 | 25,4 |
|  | 81 | См. КП59 | 6АI | 5147 | 9 | 46,3 | 6АI | 10,3 |  |
| КП61 | 83 |  | 5ВрI | 61550 | 1 | 61,6 | 5ВрI | 8,9 | 14,2 |
|  | 84 |  | 6АI | 2664 | 9 | 24,0 | 6АI | 5,3 |  |
| КП62 | 85 |  | 5ВрI | 80780 | 1 | 80,8 | 5ВрI | 11,6 | 16,9 |
|  | 84 | См. КП61 | 6АI | 2664 | 9 | 24,0 | 6АI | 5,3 |  |
| КП63 | 86 |  | 5ВрI | 115640 | 1 | 115,6 | 5ВрI | 16,6 | 26,9 |
|  | 87 |  | 6АI | 5164 | 9 | 46,5 | 6АI | 10,3 |  |
| КП64 | 88 |  | 5ВрI | 152820 | 1 | 152,8 | 5ВрI | 22,0 | 32,3 |
|  | 87 | См. КП63 | 6АI | 5164 | 9 | 46,5 | 6АI | 10,3 |  |
| КП65 | 89 |  | 5ВрI | 87830 | 1 | 87,8 | 5ВрI | 12,6 | 19,1 |
|  | 84 | См. КП61 | 6АI | 2664 | 11 | 29,3 | 6АI | 6,5 |  |
| КП66 | 90 |  | 5ВрI | 112830 | 1 | 112,8 | 5ВрI | 16,2 | 22,7 |
|  | 84 | См. КП61 | 6АI | 2664 | 11 | 29,3 | 6АI | 6,5 |  |
| КП67 | 91 |  | 5ВрI | 166490 | 1 | 166,5 | 5ВрI | 24,0 | 36,6 |
|  | 87 | См. КП63 | 6АI | 5164 | 11 | 56,8 | 6АI | 12,6 |  |
| КП68 | 92 |  | 5ВрI | 215090 | 1 | 215,1 | 5ВрI | 31,0 | 43,6 |
|  | 87 | См. КП63 | 6АI | 5164 | 11 | 56,8 | 6АI | 12,6 |  |
| КП69 | 93 |  | 6АIII | 172190 | 1 | 172,2 | 6АIII | 38,2 | 48,8 |
|  | 94 |  | 6АI | 3666 | 13 | 47,7 | 6АI | 10,6 |  |
| КП70 | 95 |  | 6АIII | 227280 | 1 | 227,3 | 6АIII | 50,5 | 61,1 |
|  | 94 | См. КП69 | 6АI | 3666 | 13 | 47,7 | 6АI | 10,6 |  |
| КП71 | 96 |  | 6АIII | 240520 | 1 | 240,5 | 6АIII | 53,4 | 68,3 |
|  | 97 |  | 6АI | 5166 | 13 | 67,2 | 6АI | 14,9 |  |
| КП72 | 98 |  | 6АIII | 318390 | 1 | 318,4 | 6АIII | 70,7 | 85,6 |
|  | 97 | См. КП71 | 6АI | 5166 | 13 | 67,2 | 6АI | 14,9 |  |
| КП73 | 99 |  | 6АIII | 214955 | 1 | 215,0 | 6АIII | 47,7 | 63,2 |
|  | 100 |  | 6АI | 3679 | 19 | 69,9 | 6АI | 15,5 |  |
| КП74 | 101 |  | 8АIII | 185620 | 1 | 185,6 | 8АIII | 73,3 | 88,8 |
|  | 100 | См. КП73 | 6АI | 3679 | 19 | 69,9 | 6АI | 15,5 |  |
| КП75 | 102 |  | 6АIII | 299235 | 1 | 299,2 | 6АIII | 66,4 | 88,2 |
|  | 103 |  | 6АI | 5169 | 19 | 98,2 | 6АI | 21,8 |  |
| КП76 | 104 |  | 8АIII | 257960 | 1 | 258,0 | 8АIII | 101,9 | 123,7 |
|  | 103 | См. КП75 | 6АI | 5169 | 19 | 98,2 | 6АI | 21,8 |  |
| КП77 | 105 |  | 6АIII | 299780 | 1 | 299,8 | 6АIII | 66,6 | 88,4 |
|  | 106 |  | 6АI | 5179 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП78 | 107 |  | 8АIII | 258455 | 1 | 258,5 | 8АIII | 102,1 | 123,9 |
|  | 106 | См. КП77 | 6АI | 5179 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП79 | 108 |  | 6АIII | 142730 | 1 | 142,7 | 6АIII | 31,7 | 46,8 |
|  | 109 |  | 6АI | 3582 | 19 | 68,1 | 6АI | 15,1 |  |
| КП80 | 110 |  | 8АIII | 132405 | 1 | 132,4 | 8АIII | 52,3 | 67,4 |
|  | 109 | См. КП79 | 6АI | 3582 | 19 | 68,1 | 6АI | 15,1 |  |
| КП81 | 111 |  | 8АIII | 214250 | 1 | 214,3 | 8АIII | 84,6 | 99,7 |
|  | 109 | См. КП79 | 6АI | 3582 | 19 | 68,1 | 6АI | 15,1 |  |
| КП82 | 112 |  | 6АIII | 202500 | 1 | 202,5 | 6АIII | 45,0 | 66,8 |
|  | 113 |  | 6АI | 5180 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП83 | 114 |  | 8АIII | 187490 | 1 | 187,5 | 8АIII | 74,1 | 95,9 |
|  | 113 | См. КП82 | 6АI | 5180 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП84 | 115 |  | 8АIII | 306095 | 1 | 306,1 | 8АIII | 120,9 | 142,7 |
|  | 113 | См. КП82 | 6АI | 5180 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП85 | 116 |  | 6АIII | 198855 | 1 | 198,9 | 6АIII | 44,2 | 65,6 |
|  | 117 |  | 6АI | 5082 | 19 | 96,6 | 6АI | 21,4 |  |
| КП86 | 118 |  | 8АIII | 184125 | 1 | 184,1 | 8АIII | 72,7 | 94,1 |
|  | 117 | См. КП85 | 6АI | 5082 | 19 | 96,6 | 6АI | 21,4 |  |
| КП87 | 119 |  | 8АIII | 300450 | 1 | 300,5 | 8АIII | 118,7 | 140,1 |
|  | 117 | См. КП85 | 6АI | 5082 | 19 | 96,6 | 6АI | 21,4 |  |
| КП88 | 120 |  | 6АIII | 230640 | 1 | 230,6 | 6АIII | 51,2 | 69,5 |
|  | 121 |  | 6АI | 3587 | 23 | 82,5 | 6АI | 18,3 |  |
| КП89 | 122 |  | 8АIII | 206340 | 1 | 206,3 | 8АIII | 81,5 | 99,8 |
|  | 121 | См. КП88 | 6АI | 3587 | 23 | 82,5 | 6АI | 18,3 |  |
| КП90 | 123 |  | 8АIII | 304110 | 1 | 304,1 | 8АIII | 120,1 | 138,4 |
|  | 121 | См. КП88 | 6АI | 3587 | 23 | 82,5 | 6АI | 18,3 |  |
| КП91 | 124 |  | 6АIII | 329465 | 1 | 329,5 | 6АIII | 73,1 | 99,6 |
|  | 125 |  | 6АI | 5185 | 23 | 119,3 | 6АI | 26,5 |  |
| КП92 | 126 |  | 8АIII | 294285 | 1 | 294,3 | 8АIII | 116,2 | 142,7 |
|  | 125 | См. КП91 | 6АI | 5185 | 23 | 119,3 | 6АI | 26,5 |  |
| КП93 | 127 |  | 8АIII | 436000 | 1 | 436,0 | 8АIII | 172,2 | 198,7 |
|  | 125 | См. КП91 | 6АI | 5185 | 23 | 119,3 | 6АI | 26,5 |  |
| КП94 | 128 |  | 6АIII | 327115 | 1 | 327,1 | 6АIII | 72,6 | 98,6 |
|  | 129 |  | 6АI | 5087 | 23 | 117,0 | 6АI | 26,0 |  |
| КП95 | 130 |  | 8АIII | 288655 | 1 | 288,7 | 8АIII | 114,0 | 140,0 |
|  | 129 | См. КП94 | 6АI | 5087 | 23 | 117,0 | 6АI | 26,0 |  |
| КП96 | 131 |  | 8АIII | 427555 | 1 | 427,6 | 8АIII | 168,9 | 194,9 |
|  | 129 | См. КП94 | 6АI | 5087 | 23 | 117,0 | 6АI | 26,0 |  |
| КП97 | 132 |  | 6АIII | 320230 | 1 | 320,2 | 6АIII | 71,1 | 91,1 |
|  | 133 |  | 6АI | 3593 | 25 | 89,8 | 6АI | 20,0 |  |
| КП98 | 134 |  | 8АIII | 262695 | 1 | 262,7 | 8АIII | 103,8 | 123,8 |
|  | 133 | См. КП97 | 6АI | 3593 | 25 | 89,8 | 6АI | 20,0 |  |
| КП99 | 135 |  | 8АIII | 412905 | 1 | 412,9 | 8АIII | 163,1 | 183,1 |
|  | 133 | См. КП97 | 6АI | 3593 | 25 | 89,8 | 6АI | 20,0 |  |
| КП100 | 136 |  | 6АIII | 456895 | 1 | 456,9 | 6АIII | 101,4 | 130,2 |
|  | 137 |  | 6АI | 5196 | 25 | 129,9 | 6АI | 28,8 |  |
| КП101 | 138 |  | 8АIII | 375445 | 1 | 375,4 | 8АIII | 148,3 | 177,1 |
|  | 137 | См. КП100 | 6АI | 5196 | 25 | 129,9 | 6АI | 28,8 |  |
| КП102 | 139 |  | 8АIII | 593373 | 1 | 593,4 | 8АIII | 234,4 | 263,2 |
|  | 137 | См. КП100 | 6АI | 5196 | 25 | 129,9 | 6АI | 28,8 |  |
| КП103 | 140 |  | 6АIII | 458910 | 1 | 458,9 | 6АIII | 101,9 | 130,2 |
|  | 141 |  | 6АI | 5093 | 25 | 127,3 | 6АI | 28,3 |  |
| КП104 | 142 |  | 8АIII | 368240 | 1 | 368,2 | 8АIII | 145,5 | 173,8 |
|  | 141 | См. КП103 | 6АI | 5093 | 25 | 127,3 | 6АI | 28,3 |  |
| КП105 | 143 |  | 8АIII | 581775 | 1 | 581,8 | 8АIII | 229,8 | 258,1 |
|  | 141 | См. КП103 | 6АI | 5093 | 25 | 127,3 | 6АI | 28,3 |  |
| КП106 | 144 |  | 6АIII | 135160 | 1 | 135,2 | 6АIII | 30,0 | 45,5 |
|  | 145 |  | 6АI | 3682 | 19 | 70,0 | 6АI | 15,5 |  |
| КП107 | 146 |  | 8АIII | 125435 | 1 | 125,4 | 8АIII | 49,6 | 65,1 |
|  | 145 | См. КП106 | 6АI | 3682 | 19 | 70,0 | 6АI | 15,5 |  |
| КП108 | 147 |  | 8АIII | 203000 | 1 | 203,0 | 8АIII | 80,2 | 95,7 |
|  | 145 | См. КП106 | 6АI | 3682 | 19 | 70,0 | 6АI | 15,5 |  |
| КП109 | 148 |  | 6АIII | 186800 | 1 | 186,8 | 6АIII | 41,5 | 63,3 |
|  | 113 | См. КП82 | 6АI | 5180 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП110 | 149 |  | 8АIII | 173010 | 1 | 173,1 | 8АIII | 68,3 | 90,1 |
|  | 113 | См. КП82 | 6АI | 5180 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП111 | 150 |  | 8АIII | 282410 | 1 | 282,4 | 8АIII | 111,6 | 133,4 |
|  | 113 | См. КП82 | 6АI | 5180 | 19 | 98,4 | 6АI | 21,8 |  |
| КП112 | 151 |  | 6АIII | 221145 | 1 | 221,1 | 6АIII | 49,1 | 68,0 |
|  | 152 |  | 6АI | 3692 | 23 | 84,9 | 6АI | 18,9 |  |
| КП113 | 153 |  | 8АIII | 197895 | 1 | 197,9 | 8АIII | 78,2 | 97,1 |
|  | 152 | См. КП112 | 6АI | 3692 | 23 | 84,9 | 6АI | 18,9 |  |
| КП114 | 154 |  | 8АIII | 291750 | 1 | 291,8 | 8АIII | 115,2 | 134,1 |
|  | 152 | См. КП112 | 6АI | 3692 | 23 | 84,9 | 6АI | 18,9 |  |
| КП115 | 155 |  | 6АIII | 307145 | 1 | 307,1 | 6АIII | 68,2 | 94,7 |
|  | 125 | См. КП91 | 6АI | 5185 | 23 | 119,3 | 6АI | 26,5 |  |
| КП116 | 156 |  | 8АIII | 274440 | 1 | 274,4 | 8АIII | 108,4 | 134,9 |
|  | 125 | См. КП91 | 6АI | 5185 | 23 | 119,3 | 6АI | 26,5 |  |
| КП117 | 157 |  | 8АIII | 406570 | 1 | 406,6 | 8АIII | 160,6 | 187,1 |
|  | 125 | См. КП91 | 6АI | 5185 | 23 | 119,3 | 6АI | 26,5 |  |
| КП118 | 158 |  | 6АIII | 306200 | 1 | 306,2 | 6АIII | 68,0 | 88,5 |
|  | 159 |  | 6АI | 3698 | 25 | 92,5 | 6АI | 20,5 |  |
| КП119 | 160 |  | 8АIII | 251180 | 1 | 251,2 | 8АIII | 99,2 | 119,7 |
|  | 159 | См. КП118 | 6АI | 3698 | 25 | 92,5 | 6АI | 20,5 |  |
| КП120 | 161 |  | 8АIII | 394990 | 1 | 395,0 | 8АIII | 156,0 | 176,5 |
|  | 159 | См. КП118 | 6АI | 3698 | 25 | 92,5 | 6АI | 20,5 |  |
| КП121 | 162 |  | 6АIII | 424520 | 1 | 424,5 | 6АIII | 94,2 | 123,0 |
|  | 137 | См. КП100 | 6АI | 5196 | 25 | 129,9 | 6АI | 28,8 |  |
| КП122 | 163 |  | 8АIII | 349050 | 1 | 349,1 | 8АIII | 137,9 | 166,7 |
|  | 137 | См. КП100 | 6АI | 5196 | 25 | 129,9 | 6АI | 28,8 |  |
| КП123 | 164 |  | 8АIII | 551620 | 1 | 551,6 | 8АIII | 217,9 | 246,7 |
|  | 137 | См. КП100 | 6АI | 5196 | 25 | 129,9 | 6АI | 28,8 |  |
| КП124 | 165 |  | 6АIII | 125975 | 1 | 126,0 | 6АIII | 28,0 | 42,7 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 19 | 66,4 | 6АI | 14,7 |  |
| КП125 | 167 |  | 8АIII | 116750 | 1 | 116,8 | 8АIII | 46,1 | 60,8 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 19 | 66,4 | 6АI | 14,7 |  |
| КП126 | 168 |  | 8АIII | 189300 | 1 | 189,3 | 8АIII | 74,8 | 89,5 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 19 | 66,4 | 6АI | 14,7 |  |
| КП127 | 169 |  | 6АIII | 177710 | 1 | 177,7 | 6АIII | 39,4 | 60,5 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 19 | 94,9 | 6АI | 21,1 |  |
| КП128 | 171 |  | 8АIII | 164400 | 1 | 164,4 | 8АIII | 64,9 | 86,0 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 19 | 94,9 | 6АI | 21,1 |  |
| КП129 | 172 |  | 8АIII | 268705 | 1 | 268,7 | 8АIII | 106,1 | 127,2 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 19 | 94,9 | 6АI | 21,1 |  |
| КП130 | 173 |  | 6АIII | 205820 | 1 | 205,8 | 6АIII | 45,7 | 63,5 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 23 | 80,4 | 6АI | 17,8 |  |
| КП131 | 174 |  | 8АIII | 184275 | 1 | 184,3 | 8АIII | 72,8 | 90,6 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 23 | 80,4 | 6АI | 17,8 |  |
| КП132 | 175 |  | 8АIII | 271785 | 1 | 271,8 | 8АIII | 107,4 | 125,2 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 23 | 80,4 | 6АI | 17,8 |  |
| КП133 | 176 |  | 6АIII | 291945 | 1 | 291,9 | 6АIII | 64,8 | 90,3 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 23 | 114,9 | 6АI | 25,5 |  |
| КП134 | 177 |  | 8АIII | 260910 | 1 | 260,9 | 8АIII | 103,1 | 128,6 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 23 | 114,9 | 6АI | 25,5 |  |
| КП135 | 178 |  | 8АIII | 386860 | 1 | 386,9 | 8АIII | 152,8 | 178,3 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 23 | 114,9 | 6АI | 25,5 |  |
| КП136 | 179 |  | 6АIII | 285545 | 1 | 285,5 | 6АIII | 63,4 | 82,8 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 25 | 87,4 | 6АI | 19,4 |  |
| КП137 | 180 |  | 8АIII | 234265 | 1 | 234,3 | 8АIII | 92,5 | 111,9 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 25 | 87,4 | 6АI | 19,4 |  |
| КП138 | 181 |  | 8АIII | 368580 | 1 | 368,6 | 8АIII | 145,6 | 165,0 |
|  | 166 |  | 6АI | 3495 | 25 | 87,4 | 6АI | 19,4 |  |
| КП139 | 182 |  | 6АIII | 406030 | 1 | 406,0 | 6АIII | 90,1 | 117,8 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 25 | 124,9 | 6АI | 27,7 |  |
| КП140 | 183 |  | 8АIII | 332500 | 1 | 332,5 | 8АIII | 131,3 | 159,0 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 25 | 124,9 | 6АI | 27,7 |  |
| КП141 | 184 |  | 8АIII | 525415 | 1 | 525,4 | 8АIII | 207,5 | 235,2 |
|  | 170 |  | 6АI | 4995 | 25 | 124,9 | 6АI | 27,7 |  |
| КП142 | 185 |  | 8АIII | 398635 | 1 | 398,6 | 8АIII | 157,4 | 188,3 |
|  | 186 |  | 6АI | 4495 | 31 | 139,3 | 6АI | 30,9 |  |
| КП143 | 187 |  | 8АIII | 538810 | 1 | 538,8 | 8АIII | 212,8 | 243,7 |
|  | 186 |  | 6АI | 4495 | 31 | 139,3 | 6АI | 30,9 |  |
| КП144 | 188 |  | 8АIII | 429910 | 1 | 429,9 | 8АIII | 169,8 | 194,4 |
|  | 189 |  | 6АI | 2995 | 37 | 110,8 | 6АI | 24,6 |  |
| КП145 | 190 |  | 8АIII | 545370 | 1 | 545,4 | 8АIII | 215,4 | 240,0 |
|  | 189 |  | 6АI | 2995 | 37 | 110,8 | 6АI | 24,6 |  |
| КП146 | 191 |  | 6АIII | 284730 | 1 | 284,7 | 6АIII | 63,2 | 84,2 |
|  | 192 |  | 6АI | 4985 | 19 | 94,7 | 6АI | 21,0 |  |
| КП147 | 193 |  | 8АIII | 245440 | 1 | 245,4 | 8АIII | 96,9 | 117,9 |
|  | 192 |  | 6АI | 4985 | 19 | 94,7 | 6АI | 21,0 |  |
| КП148 | 194 |  | 6АIII | 193510 | 1 | 193,5 | 6АIII | 43,0 | 64,1 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 19 | 95,2 | 6АI | 21,1 |  |
| КП149 | 196 |  | 8АIII | 178870 | 1 | 178,9 | 8АIII | 70,7 | 91,8 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 19 | 95,2 | 6АI | 21,1 |  |
| КП150 | 197 |  | 8АIII | 292520 | 1 | 292,5 | 8АIII | 115,5 | 136,6 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 19 | 95,2 | 6АI | 21,1 |  |
| КП151 | 198 |  | 6АIII | 314415 | 1 | 314,4 | 6АIII | 69,8 | 95,4 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 23 | 115,2 | 6АI | 25,6 |  |
| КП152 | 199 |  | 8АIII | 280920 | 1 | 280,9 | 8АIII | 111,0 | 136,6 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 23 | 115,2 | 6АI | 25,6 |  |
| КП153 | 200 |  | 8АIII | 416440 | 1 | 416,4 | 8АIII | 164,5 | 190,1 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 23 | 115,2 | 6АI | 25,6 |  |
| КП154 | 201 |  | 6АIII | 438595 | 1 | 438,6 | 6АIII | 97,4 | 125,2 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 25 | 125,3 | 6АI | 27,8 |  |
| КП155 | 202 |  | 8АIII | 358850 | 1 | 358,9 | 8АIII | 141,8 | 169,6 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 25 | 125,3 | 6АI | 27,8 |  |
| КП156 | 203 |  | 8АIII | 567405 | 1 | 567,4 | 8АIII | 224,1 | 251,9 |
|  | 195 |  | 6АI | 5010 | 25 | 125,3 | 6АI | 27,8 |  |
| КП157 | 204 |  | 8АIII | 424605 | 1 | 424,6 | 8АIII | 167,7 | 198,7 |
|  | 205 |  | 6АI | 4510 | 31 | 139,8 | 6АI | 31,0 |  |
| КП158 | 206 |  | 8АIII | 573980 | 1 | 574,0 | 8АIII | 226,7 | 257,7 |
|  | 205 |  | 6АI | 4510 | 31 | 139,8 | 6АI | 31,0 |  |
| КП159 | 207 |  | 8АIII | 461345 | 1 | 461,3 | 8АIII | 182,2 | 206,9 |
|  | 208 |  | 6АI | 3010 | 37 | 111,4 | 6АI | 24,7 |  |
| КП160 | 209 |  | 8АIII | 585730 | 1 | 585,7 | 8АIII | 231,4 | 256,1 |
|  | 208 |  | 6АI | 3010 | 37 | 111,4 | 6АI | 24,7 |  |
| КП161 | 210 |  | 6АIII | 177510 | 1 | 177,5 | 6АIII | 39,4 | 60,4 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 19 | 94,8 | 6АI | 21,0 |  |
| КП162 | 212 |  | 8АIII | 164240 | 1 | 164,2 | 8АIII | 64,9 | 85,9 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 19 | 94,8 | 6АI | 21,0 |  |
| КП163 | 213 |  | 8АIII | 268440 | 1 | 268,4 | 8АIII | 106,0 | 127,0 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 19 | 94,8 | 6АI | 21,0 |  |
| КП164 | 214 |  | 6АIII | 291655 | 1 | 291,7 | 6АIII | 64,8 | 90,3 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 23 | 114,8 | 6АI | 25,5 |  |
| КП165 | 215 |  | 8АIII | 260820 | 1 | 260,8 | 8АIII | 103,0 | 128,5 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 23 | 114,8 | 6АI | 25,5 |  |
| КП166 | 216 |  | 8АIII | 386400 | 1 | 386,4 | 8АIII | 152,6 | 178,1 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 23 | 114,8 | 6АI | 25,5 |  |
| КП167 | 217 |  | 6АIII | 405630 | 1 | 405,6 | 6АIII | 90,0 | 117,7 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 25 | 124,8 | 6АI | 27,7 |  |
| КП168 | 218 |  | 8АIII | 332000 | 1 | 332,0 | 8АIII | 131,1 | 158,8 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 25 | 124,8 | 6АI | 27,7 |  |
| КП169 | 219 |  | 8АIII | 524890 | 1 | 524,9 | 8АIII | 207,3 | 235,0 |
|  | 211 |  | 6АI | 4990 | 25 | 124,8 | 6АI | 27,7 |  |
| КП170 | 220 |  | 8АIII | 397785 | 1 | 397,8 | 8АIII | 157,1 | 188,0 |
|  | 221 |  | 6АI | 4485 | 31 | 139,0 | 6АI | 30,9 |  |
| КП171 | 222 |  | 8АIII | 537830 | 1 | 537,8 | 8АIII | 212,4 | 243,3 |
|  | 221 |  | 6АI | 4485 | 31 | 139,0 | 6АI | 30,9 |  |
| КП172 | 223 |  | 8АIII | 428505 | 1 | 428,5 | 8АIII | 169,3 | 193,8 |
|  | 224 |  | 6АI | 2985 | 37 | 110,4 | 6АI | 24,5 |  |
| КП173 | 225 |  | 8АIII | 543810 | 1 | 543,8 | 8АIII | 214,8 | 239,3 |
|  | 224 |  | 6АI | 2985 | 37 | 110,4 | 6АI | 24,5 |  |
| К1 | 226 |  | 8АIII | 4450 | 5 | 22,3 | 8АIII | 8,8 | 10,2 |
|  | 227 |  | 6АI | 280 | 23 | 16,4 | 6АI | 1,4 |  |
| К2 | 228 |  | 8АIII | 5080 | 5 | 25,4 | 8АIII | 10,0 | 11,6 |
|  | 227 |  | 6АI | 280 | 26 | 7,3 | 6АI | 1,6 |  |
| К3 | 229 |  | 8АIII | 5770 | 5 | 28,9 | 8АIII | 11,4 | 13,2 |
|  | 227 |  | 6АI | 280 | 29 | 8,1 | 6АI | 1,8 |  |
| К4 | 230 |  | 8АI | 220 | 11 | 2,4 | 8АI | 0,95 | 1,19 |
|  | 231 |  | 6АI | 1100 | 1 | 1,1 | 6АI | 0,24 |  |
| К5 | 232 |  | 8АI | 260 | 11 | 2,9 | 8АI | 1,13 | 1,37 |
|  | 231 |  | 6АI | 1100 | 1 | 1,1 | 6АI | 0,24 |  |
| Ф1 | 233 |  | 5ВрI | 235 | 1 | 0,24 | 5ВрI | 0,04 | 0,04 |
| Ф2 | 234 |  | 5ВрI | 255 | 1 | 0,26 | 5ВрI | 0,04 | 0,04 |
| Ф3 | 235 |  | 5ВрI | 295 | 1 | 0,30 | 5ВрI | 0,05 | 0,05 |

4. Каркасы К4 и К5, устанавливаемые в лотке и шелыге труб Dу 2000 и 2400 мм, должны быть равномерно распределены по длине трубы.

5. Для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона до арматуры к каркасу следует прикреплять пластмассовые или бетонные фиксаторы.

Фиксаторы следует устанавливать по периметру каркаса на расстоянии 500-600 мм, но не менее 4 шт. под углом 90° друг к другу, а по длине - не реже чем через 1000 мм.

Допускается применение фиксаторов из отходов арматурной стали.

6. Изготовление арматурных изделий следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-85.

7. Спиральную и продольную арматуру цилиндрических каркасов следует сваривать между собой в каждом пересечении или через одно пересечение при обязательном шахматном расположении сварных соединений.

8. Фиксаторы Ф1-Ф3, предназначенные для соединения арматурных цилиндрических каркасов между собой, следует устанавливать по периметру каркасов через два шага продольных стержней, а по длине:

в 6 рядов - для труб полезной длиной 4,5 и 5 м;

в 5 рядов - для труб полезной длиной 3,5 м;

в 4 ряда - для труб полезной длиной 3 м.

Допускается применение других фиксаторов, обеспечивающих взаимную фиксацию каркасов без увеличения расхода стали.

9. По требованию потребителя в трубах устанавливают два закладных изделия марки М1, предназначенных для защиты трубопроводов от электрокоррозии.

Конструкция закладного изделия и его положение в трубе приведены на черт. 38. При этом закладные изделия должны располагаться по одной образующей наружной поверхности трубы, а в трубах с подошвой эта образующая должна быть в верхней части трубы.

Спецификация и расход стали на одно закладное изделие М1 приведены в табл.19. При изготовлении труб с этими закладными изделиями общий расход стали на одну трубу, указанный в табл. 13, должен быть увеличен на 0,3 кг.

Закладное изделие М1

Пример установки закладного изделия М1 в трубах типа ТБ

Черт. 38

Таблица 19

Спецификация и выборка стали на одно закладное изделие

| Пози- ция | Эскиз | Диаметр или | Длина, мм | Коли- чест | Общая длина | Выборка стали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сечение, мм |  | во |  | Диаметр или сечение, мм | Масса, кг | Масса изделия, кг |
| 236 |  | 25х5 | 50 | 2 | 0,1 | 25х5 | 0,1 |  |
| 237 | Болт М5х25 по ГОСТ 7805 | - | - | 2 | - | Метизы | 0,02 |  |
| 238 | Гайка М5 по ГОСТ 5927 | - | - | 2 | - | - | - |  |
| 239 | Шайба М5 по ГОСТ 11371 | - | - | 2 | - | - | - | 0,16 |
| 240 |  | 3ВрI | 350 | 1 | 0,35 | 3ВрI | 0,02 |  |
| 241 | Гайка М16 по ГОСТ 5916 | - | - | 1 | - | Гайка | 0,02 |  |

10. На наружной и внутренней поверхностях труб Dу 2000 и 2400 мм без подошвы (см. п. 1 приложения 1) вдоль образующих цилиндрической части труб, проходящих посередине зон установки каркасов поперечного армирования, должны быть нанесены несмываемой краской фиксирующие полосы с надписями "лоток" и на диаметрально противоположной стороне - "шелыга".