ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ

ГОСТ

Методы определения показателен пористости           12730.4¾78

Concretes. Methods of determination of porosity

parameters

Дата введения 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов и устанавливает методы определения показателей пористости по результатам определения их плотности, водопоглощения и сорбционной влажности по ГОСТ 12730.1, ГОСТ 12730.3 и ГОСТ 12852.6.

2. Для определения объема открытых некапиллярных пор бетона (объема межзерновых пустот) образцы насыщают в воде в течение 24 ч по ГОСТ 12730.3, затем выдерживают 10 мни на решетке, после чего определяют их объем в объемомере по ГОСТ 12730.1 (без предварительного высушивания и парафинирования).

3. Полный объем пор бетона серии образцов Пп в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

ï=ρ−ρρ⋅100,                        	(1)

где rб — плотносгь измельченного в порошок бетона, определенная при помощи пикнометра или прибора Ле-Шателье по методике ГОСТ 8269, кг/м3.

rо — плотность сухого бетона в серии образцов, определенная по ГОСТ 12730.1, кг/м3.

4. Объем открытых капиллярных пор бетона в серии образцов По в процентах определяют по формуле

ï=Wo,                           	(2)

где Wо ¾ объемное водопоглощение бетона в серии образцов, определенное по ГОСТ 12730.3, %.

5. Объем открытых некапиллярных пор бетона в отдельных образцах (объем межзерновых пустот) Пмз в процентах по объему определяют по формуле

ï=V−V1V⋅100,                       	(3)

где V — объем образца, определенный по ГОСТ 12730.1, см3;

V1 — объем образца, определенный по п. 2 настоящего стандарта, см3.

Объем открытых некапиллярных пор бетона в серии образцов определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов в серии.

6. Объем условно-закрытых пор бетона в серии образцов Пз в процентах определяют по формуле

ï=ï−ï−ï,                   	(4)

7. Показатель микропористости бетона в серии образцов Пмк определяют по формуле

ï=Wï+ï,                        		(5)

где Wс — сорбционная влажность бетона в серии образцов при относительной влажности воздуха 95—100 %, определенная по методике ГОСТ 12852.6, % по объему.

8. Показатели среднего размера пор и однородности размеров пор в бетоне следует определять по кинетике их водопоглощения по приложению.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРИСТОСТИ БЕТОНОВ ПО КИНЕТИКЕ ИХ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

1. Кинетика водопоглощения бетона характеризуется приращением его массы во времени.

2. Кривые водопоглощения выражаются уравнением

Wt=W1−e−λtα,

где Wt — водопоглощение образца за время t, % по массе;

Wм — водопоглощение образца, определенное по ГОСТ 1.2730.3, % по массе;

е — основание натурального логарифма, равное 2,718;

t — время водопоглощения, ч;

λ — показатель среднего размера открытых капиллярных пор, равный пределу отношений ускорения процесса водопоглощения к его скорости, определяемый  по номограммам,  приведенным на черт. 1¾4.

a — показатель однородности размеров открытых капиллярных пор, определяемый по номограммам, приведенным на черт. 1 и 2.

3. Кинетика водопоглощения определяется путем непрерывного или дискретного взвешивания предварительно высушенных образцов в процессе их водопоглощения по методике ГОСТ 12790.3.

4. При непрерывном гидростатическом взвешивании строят кривую приращения массы во времени в координатах: водопоглощение (в процентах по массе) — время (в часах). Кроме того, в конце испытаний производят гидростатическое и обычное взвешивание насыщенного водой образца для определения его объема по методике ГОСТ 12730.1.

По результатам испытаний на кривой водопоглощения находят точки, в которых водопоглощение составляет Wt1 = 0,632 · Wм и Wt2 = 0,5 · Wм и соответствующие этим точкам время t1 и t2. По величинам t1 и t2 с помощью номограммы (черт. 1) находят параметры поровой структуры λ и a.

Пример пользования номограммой показан на черт. 1.

5. При дискретном способе взвешивание производят через 0,25 и 1,0 ч после погружения высушенного образца в воду, а затем через каждые 24 ч до постоянной массы. Постоянной массой считают массу образца, при которой результаты двух последовательных взвешиваний отличаются не более чем на 0,1 %. В конце испытаний производят гидростатическое взвешивание образца. По результатам испытаний рассчитывают относительное  водопоглощение по массе в моменты времени t1 = 0,25 и t2 = 1 ч. По этим величинам с помощью номограмм (черт. 2) определяют вспомогательный параметр λ1 и параметр a, по которым рассчитывают или получают по номограммам (черт. 3) и (черт. 4) параметр λ. Пример пользования номограммой показан на черт. 3.

6. Параметры пористости λ и a серии образцов бетона определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов серии.

7. Базовыми образцами при определении параметров пористости по кинетике водопоглощения являются куб с ребром 7 cм или цилиндр диаметром и высотой 7 см.

Допускается определять кинетику водопоглощения на образцах-кубах, образцах-цилиндрах с высотой, рапной его диаметру, а также на образцах, неправильной формы, но близкой к кубу, шару или цилиндру.  При этом необходимо экспериментально определять переходные коэффициенты к базовым образцам для параметров λ и a.

Номограмма и пример расчета параметров пористости по кинетике насыщения материала жидкостью (непрерывный метод)

Черт. 1

Номограмма и пример расчета параметров пористости по кинетике насыщения материала жидкостью (дискретный метод)

| t, ч | 0 | 0,25 | 1,0 | 24,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qc | 815,0 | 838,5 | 851,0 | 865,0 |
| Q | ¾ | ¾ | ¾ | 512,0 |

W=866−815815⋅10=6,26%;

ρ=815866−512=2,31г/см3;

Wo=6,26⋅2,31=14,5 %;

Wt2=815−815815⋅100=4,45 %.

Wt2'=4,456,26=0,71;λ1'=1,24;

Wt1=838,5−815815⋅100=2,88 %;

Wt1'=2,886,26=0,46;α=0,5;

λ=0,51,24=1,54

Черт. 2

Номограмма и пример определения величины

λ=αλ1при λ1≤1

Черт. 3

Номограмма и пример определения величины

λ=αλ1 при λ1³1,0

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по делам строительства

Министерством промышленности строительных материалов СССР

Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. И. Бруссер, канд. техн. наук  (руководитель темы); Л. А. Малинина, д-р. техн. наук; А. Т. Баранов, канд. техн. наук; Г. А. Бужевич, канд. техн. наук; Л. И. Карпикова, канд. техн. наук; Т. А. Ухова, канд. техн. наук; Ю. А. Саввина, канд. техн. наук; Ю. А. Белов; В. Л. Рубецкой; Н. В. Мякошин; В. Г. Довжик, канд. техн. наук; В. А. Пискарев, канд. техн. наук; Г. Я. Амханицкий, канд. техн. наук; С. Н. Левин, канд. техн. наук; Е. Н. Леонтьев, канд. техн. наук; В. Н. Тарасова, канд. техн. наук; Л. И. Левин; В. А. Дорф, канд. техн. наук; Ю. Г. Хаютин, канд. техн. наук; В. Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц, Г. Гинзбург, канд. техн. наук; Р. Е. Литвинова, канд. хим. наук; А. Г. Малиновский

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 № 242

3. ВЗАМЕН

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 8269¾87 | 3 |
| ГОСТ 12730.1—78 | 1—3, 5, приложение |
| ГОСТ 12730.3—78 | 1, 2, 4, приложение |
| ГОСТ 12852.6—77 | 1, 8 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1994 г.