УДК 621.643.412:006.354                                                  Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА НА Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2 )

Конструкция и размеры

ГОСТ 12817¾80*

Взамен ГОСТ 1235-67, ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-67

ОКП 37 9941

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2238 дата введения установлена

01.01.83

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 402

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из серого чугуна на условное давление Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и температуру среды от 258 до 573 К (от минус 15 до плюс 300 °С).

Требования пп. 1—4, 6, 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Пределы применения фланцев, в зависимости от величины условного давления и температуры среды, должны соответствовать указанным в табл. 1.

* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС,4-88, 7—92).

Таблица 1

| Давление условное Py, МПа (кгс/см2) | Проход условный Dy, мм для температур среды, К (°С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 393 (120) | до 473 (200) | до 523 (250) | до 533 (300) |
| 0,25 (2,5) | 15-3000 | 15-2400 | 15-800 | 15-800 |
| 0,6 (6) | 15-2400 | 15-800 | 15-500 | 15-500 |
| 0,1 (10) | 15-2000 | 15-600 | 15-500 | 15-300 |
| 1,6 (16) | 15-1000 | 15-300 | 15-200 | 15-200 |

3. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.

4. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Таблица 2

Размеры   в   мм

| Проход условный Dy | Py, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 и 0,25 (1 и 2,5) |  | 0,6 (6) |  |  | 1,0 (10) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
|  | b | Dm |  | b | Dm |  | b | Dm |  | b | Dm |
| 15 | 10 | 31 |  | 10 | 31 |  | 12 | 37 |  | 12 | 37 |
| 20 | 12 | 38 |  | 12 | 38 |  | 14 | 42 |  | 14 | 42 |
| 25 | 12 | 47 |  | 12 | 47 |  | 14 | 49 |  | 14 | 49 |
| 32 | 13 | 56 |  | 13 | 56 |  | 16 | 60 |  | 16 | 60 |
| 40 | 13 | 64 |  | 13 | 64 |  | 16 | 68 |  | 16 | 68 |
| 50 | 13 | 74 |  | 13 | 74 |  | 17 | 80 |  | 17 | 80 |
| 65 | 13 | 94 |  | 13 | 94 |  | 17 | 100 |  | 17 | 100 |
| 80 | 15 | 108 |  | 15 | 108 |  | 19 | 114 |  | 19 | 114 |
| 100 | 15 | 128 |  | 15 | 128 |  | 19 | 134 |  | 21 | 136 |
| 125 | 17 | 155 |  | 17 | 155 |  | 21 | 161 |  | 23 | 165 |
| 150 | 17 | 180 |  | 17 | 180 |  | 21 | 186 |  | 25 | 192 |
| (175) | 19 | 200 |  | 19 | 209 |  | 23 | 215 |  | 25 | 217 |
| 200 | 19 | 234 |  | 19 | 234 |  | 23 | 240 |  | 27 | 246 |
| (225) | 19 | 261 |  | 19 | 259 |  | 23 | 265 |  | 27 | 271 |
| 250 | 20 | 286 |  | 20 | 286 |  | 25 | 292 |  | 29 | 298 |
| 300 | 20 | 336 |  | 20 | 336 |  | 25 | 342 |  | 30 | 352 |
| 350 | 22 | 390 |  | 22 | 390 |  | 26 | 396 |  | 34 | 408 |
| 400 | 24 | 442 |  | 24 | 442 |  | 28 | 448 |  | 40 | 516 |
| (450) | 24 | 492 |  | 24 | 492 |  | 28 | 498 |  | 40 | 516 |
| 500 | 25 | 546 |  | 25 | 546 |  | 30 | 552 |  | 42 | 570 |
| 600 | 25 | 646 |  | 25 | 646 |  | 31 | 654 |  | 49 | 682 |
| (700) | 25 | 746 |  | 27 | 738 |  | 35 | 760 |  | 49 | 782 |
| 800 | 25 | 848 |  | 29 | 852 |  | 39 | 866 |  | 49 | 882 |
| (900) | 25 | 948 |  | 31 | 954 |  | 41 | 970 |  | 49 | 982 |
| 1000 | 25 | 1048 |  | 31 | 1054 |  | 45 | 1076 |  | 55 | 1090 |
| 1200 | 25 | 1250 |  | 35 | 1260 |  | 51 | 1284 |  | ¾ | ¾ |
| 1400 | 25 | 1452 |  | 39 | 1466 |  | 57 | 1494 |  | ¾ | ¾ |
| 1600 | 27 | 1654 |  | 43 | 1672 |  | 63 | 1702 |  | ¾ | ¾ |
| (1800) | 29 | 1856 |  | 45 | 1876 |  | 67 | 1910 |  | ¾ | ¾ |
| 2000 | 29 | 2056 |  | 49 | 2082 |  | 69 | 2116 |  | ¾ | ¾ |
| (2200) | 30 | 2260 |  | 54 | 2292 |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |
| 2400 | 32 | 2464 |  | 56 | 2496 |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |
| (2600) | 34 | 2670 |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |
| (2800) | 38 | 2872 |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |
| 3000 | 40 | 3072 |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |  | ¾ | ¾ |

Примечание. Фланцы, с условными проходами, указанными скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

5. Предельные отклонения размеров отливок — по 9-му классу точности ГОСТ 26645—85.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Неуказанные размеры и предельные отклонения — по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

7. Технические требования, материалы фланцев, крепежных деталей, прокладок — по ГОСТ 12816—80.