ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ 		   ГОСТ

ЧАСТИ К НИМ				22689.1-89

Сортамент

Polyethylene waste-pipes and fittings.

Sortment

Дата введения 01.10.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее - изделия) из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.

2. Сортамент труб и фасонных частей, их буквенно-цифровые и графические изображения должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | d | d1 | Тип | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | буквенно-цифровое по ГОСТ 22689.2 | графическое |
| Трубы | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - | TK d - ПНД (ПВД) |  |
| Патрубки | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КС | ПdK ´ dC -ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кс | ПdK ´ dc - ПНД (ПВД) |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | Рc | ПdP´ dc - ПНД (ПВД) |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | CP | ПdC ´ dP - ПНД (ПВД) |  |
| Патрубки компенсационные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кк | ПК dK ´ dK - ПНД (ПВД) |  |
| Патрубки компенсационные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кс | ПК dK ´ dc - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КС | ПК dK ´ dC - ПНД (ПВД) |  |
| Патрубки переходные | 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 | кК | ПП dк ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 | сК | ПП dc ´ d1 K - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 | сС | ПП dc ´ d1C - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 | сР | ПП dc ´ d1P - ПНД (ПВД) |  |
| Патрубки приборные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Ук | ППpУ ´ dк - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | УС | ППрУ ´ dк - ПНД (ПВД) |  |
| Отводы приборные | 90,0 110,0 | - - | Ук | ОПр У ´ dк - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 110,0 | - - | УС | ОПр У ´ dC - ПНД (ПВД) |  |
| Отводы | 50,0 90,0 110,0 | 50,0 90,0 110,0 | Кк | OadK ´ d1к - ПНД (ПВД) a = 30° , a =45° |  |
|  |  |  |  | OdK ´ dK - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СК | Oad1C ´ dK - ПНД (ПВД) a = 30°, a =45° |  |
|  |  |  |  | Оd1C ´ dK - ПНД (ПВД) |  |
| Отводы | 40,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СС | OadC ´ d1С - ПНД (ПВД) a = 30°, a =45° |  |
|  |  |  |  | OdC ´ d1C - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СР | OadC ´ d1P - ПНД (ПВД) a = 30°, a = 45° |  |
|  |  |  |  | OdC ´ d1P - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 |  | TadK ´ dк ´ d1К - ПНД (ПВД) a =45°, a =60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  | КкК | ТdK ´ dк ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | КСК | TadK ´ dC ´ d1К - ПНД (ПВД) a = 45°, a = 60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  |  | TdK ´ dC ´ d1K - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССК | TadC ´ dC ´ d1К - ПНД (ПВД) a =45°, a = 60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  |  | TdC ´ dC ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССС | TadC ´ dC ´ d1С - ПНД (ПВД) a = 45°, a =60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  |  | ТdC ´ dC ´ d1С - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | РСР | TadP ´ dC ´ d1P - ПНД (ПВД) a =45°, a =60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  |  | Тdp ´ dC ´ d1P - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 50.0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССР | TadC ´ dC ´ d1P - ПНД (ПВД) a = 45°, a = 60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  |  | TdC ´ dC ´ d1Р - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | СкК | TadC ´ dк ´ d1К - ПНД (ПВД) a =45°, a =60° (для разм. 110´110) |  |
|  |  |  |  | TdC ´ dк ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | 50,0 90,0 110,0 | КудкК | TdKyд ´ dк ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкудК | TdK ´ dкуд ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
| Крестовины | 110,0 110,0 | 50,0 110,0 | КкКК | K60°dK ´ dк ´ d1K ´ d1K - ПНД (ПВД) |  |
|  |  |  |  | К dK ´ dк ´ d1K ´ d1K- ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  | K 45°dC ´ dк ´ d1K ´ d1K - ПHД (ПВД) |  |
|  |  |  | СкКК | KdC ´ dк ´ d1K ´ d1K -ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  | KdC ´ dк ´ d1K ´ d1K -ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 90,0 | СССС | К45°dC ´ dC ´ d1С ´ d1С - ПНД (ПВД) |  |
| Крестовины | 90,0 | 90,0 | СССС | KdC ´ dC ´ d1C´ d1C -ПHД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  | КdC ´ dC ´ d1C ´ d1С- ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СССР | KdC ´ dC ´ dC´ d1P - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СССК | КdC ´ dC ´ dC ´ d1К- ПНД (ПВД) |  |
| Крестовины со смещенными осями отводов | 110,0 | 50,0 | КкКК | Ксм dK ´ dк ´ dК ´ d1К - ПНД |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СкКК | Ксм dC ´ dк ´ dК ´ d1К - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники универсальные | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкКс КкКс | Тун dK ´ dк ´ dK ´ d1с - Пр - ПНД (ПВД) |  |
|  |  |  |  | Тун dK ´ dк ´ dK ´ d1с -Л - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкКсс | Тун dK ´ dк ´ dK ´ d1с ´ d1с - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | СССС | Тун dC ´ dC ´ dC ´ d1С - Пр - ПНД (ПВД) |  |
|  |  |  |  | TyнdC ´ dC ´ dC ´ d1C -Л - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | ССССС | Тун dC ´ dC ´ dC ´d1С ´ d1C - ПHД (ПBД) |  |
| Муфты | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КК | MdK ´ dK - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 - - - | СС | MdC ´ dC - ПНД (ПВД) |  |
|  |  |  |  | MdC ´ d1C - ПНД (ПВД) |  |
| Ревизии | 50,0 90,0 110,0 | - - - | К | PdK - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | С | РdС - ПНД (ПВД) |  |
| Заглушки и крышки | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - | - | 3d - ПНД (ПВД) |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - | Kd - ПНД (ПВД) |  |
| Гайки накидные | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - | Гd - ПНД (ПВД) |  |

3. Буквенные и графические обозначения соединения раструбов и гладких концов фасонных частей должны соответствовать указанным в табл. 2 (прописные буквы соответствуют раструбу, строчные - гладкому концу).

Таблица 2

| Тип соединения раструбов и гладких концов | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | буквенное | графическое |
| С помощью резинового уплотнительного кольца (далее - уплотнительное кольцо) | Кк |  |
| Раструбно-стыковой сваркой нагретым инструментом (далее - сварка) | Сс |  |
| С помощью накидной гайки с резиновой прокладкой (далее - гайка) | Рр |  |
| С помощью резинового уплотнительного кольца для соединения с выпуском унитаза или чугунного трапа | Ук |  |

4. Условные проходы канализационных труб и фасонных частей зависят от номинальных наружных диаметров труб и гладких концов фасонных частей согласно табл. 3.

Таблица 3

мм

| Номинальный наружный диаметр | Условный проход | Номинальный наружный диаметр | Условный проход |
| --- | --- | --- | --- |
| 40,0 | 40 | 90,0 | 85 |
| 50,0 | 50 | 110,0 | 100 |

Примечание. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем изготовление труб и фасонных частей номинальным наружным диаметром 48,6 и 107,5 мм с предельными отклонениями от размеров, указанными для изделий диаметром 50 и 110 мм в ГОСТ 22689.2. Изготовление новой литьевой оснастки для них не допускается.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы): В.И. Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина; А.Н. Афонин, канд. техн. наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И. Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.06.89 № 93

3. ВЗАМЕН ГОСТ 22689.1-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 22689.2-89 | 2; 4 |