ГОСТ 26020-83

УДК 669.14-422.2-122.4:006.354				   Группа В22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ

ГРАНЯМИ ПОЛОК

Сортамент

Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges.

Dimensions

ОКП 09 2500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6095 срок действия установлен

с 01.01.86

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм.

2. По соотношению размеров и условиям применения двутавры подразделяются на типы:

Б — нормальные двутавры;

Ш — широкополочные двутавры;

К — колонные двутавры.

3. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

4. Размеры двутавров, площадь поперечного сечения, линейная плотность и справочные величины приведены в табл. 1.

5. Предельные отклонения по размерам и геометрической форме двутавров (черт. 1 и 2) не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

| Обозначение к чертежу и табл. 1: h — высота двутвара; b — ширина полки; s — толщина стенки; t —толщина полки; r — радиус сопряжения; I — момент инерции; W — момент сопротивления; S — статистический момент полусечения; i — радиус инерции. Черт. 1 | Условные обозначения: b1 — ширина укороченного фланца; b2 — ширина удлиненного фланца; D — перекос полки; f — кривизна стенки по высоте сечения. Черт. 2 |
| --- | --- |

Таблица 1

| Номер профиля | мм |  |  |  |  | Площадь сечения, | Линейная плотность, | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t | r | см2 | кг/м | Х-Х |  |  |  |  |  |  | Y-Y |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ix, см4 | Wx,см3 |  | Sx, см3 |  | tx, см |  | Iy, см4 |  |  | Wy,см3 | ty, см |  |
| Нормальные двутавры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171 |  | 34,2 |  | 19,7 |  | 4,07 |  | 15,9 | 5,8 |  |  | 1,24 |
| 12Б1 12Б2 | 117,6 120 | 64 64 | 3,8 4,4 | 5,1 6,3 | 7 | 11,03 13,21 | 8,7 10,4 | 257 318 |  | 43,8 53,0 |  | 24,9 30,4 |  | 4,83 4,90 |  | 22,4 27,7 | 7,0 8,6 |  |  | 1,42 1,45 |
| 14Б1 14Б2 | 137,4 140 | 73 73 | 3,8 4,7 | 5,6 6,9 | 7 | 13,39 16,43 | 10,5 12,9 | 435 541 |  | 63,3 77,3 |  | 35,8 44,2 |  | 5,70 5,74 |  | 36,4 44,9 | 10,0 12,3 |  |  | 1,65 1,65 |
| 16Б1 16Б2 | 157 160 | 82 82 | 4,0 5,0 | 5,9 7,4 | 9 | 16,18 20,09 | 12,7 15,8 | 689 869 |  | 87,8 108,7 |  | 49,5 61,9 |  | 6,53 6,58 |  | 54,4 68,3 | 13,3 16,6 |  |  | 1,83 1,84 |
| 18Б1 18Б2 | 177 180 | 91 91 | 4,3 5,3 | 6,5 8,0 | 9 | 19,58 23,95 | 15,4 18,8 | 1063 1317 |  | 120,1 146,3 |  | 67,7 83,2 |  | 7,37 7,41 |  | 81,9 100,8 | 18,0 22,2 |  |  | 2,04 2,05 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,49 | 22,4 | 1943 |  | 194,3 |  | 110,3 |  | 8,26 |  | 142,3 | 28,5 |  |  | 2,23 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 12 | 32,91 | 25,8 | 2996 |  | 260,5 |  | 147,2 |  | 9,54 |  | 200,3 | 36,4 |  |  | 2,47 |
| 26Б1 26Б2 | 258 261 | 120 120 | 5,8 6,0 | 8,5 10,0 | 12 | 35,62 39,70 | 28,0 31,2 | 4024 4654 |  | 312,0 356,6 |  | 176,6 201,5 |  | 10,63 10,83 |  | 245,6 288,8 | 40,9 48,1 |  |  | 2,63 2,70 |
| 30Б1 30Б2 | 296 299 | 140 140 | 5,8 6,0 | 8,5 10,0 | 15 | 41,92 46,67 | 32,9 36,6 | 6328 7293 |  | 427,0 487,8 |  | 240,0 273,8 |  | 12,29 12,50 |  | 390,0 458,6 | 55,7 65,5 |  |  | 3,05 3,13 |
| 35Б1 35Б2 | 346 349 | 155 155 | 6,2 6,5 | 8,5 10,0 | 18 | 49,53 55,17 | 38,9 43,3 | 10060 11550 |  | 581,7 662,2 |  | 328,6 373,0 |  | 14,25 14,47 |  | 529,6 622,9 | 68,3 80,4 |  |  | 3,27 3,36 |
| 40Б1 40Б2 | 392 396 | 165 165 | 7,0 7,5 | 9,5 11,5 | 21 | 61,25 69,72 | 48,1 54,7 | 15750 18530 |  | 803,6 935,7 |  | 456,0 529,7 |  | 16,03 16,30 |  | 714,9 865,0 | 86,7 104,8 |  |  | 3,42 3,52 |
| 45Б1 45Б2 | 443 447 | 180 180 | 7,8 8,4 | 11,0 13,0 | 21 | 76,23 85,96 | 59,8 67,5 | 24940 28870 |  | 1125,8 1291,9 |  | 639,5 732,9 |  | 18,09 18,32 |  | 1073,7 1269,0 | 119,3 141,0 |  |  | 3,75 3,84 |
| 50Б1 50Б2 | 492 496 | 200 200 | 8,8 9,2 | 12,0 14,0 | 21 | 92,98 102,80 | 73,0 80,7 | 37160 42390 |  | 1511,0 1709,0 |  | 860,4 970,2 |  | 19,99 20,30 |  | 1606,0 1873,0 | 160,6 187,3 |  |  | 4,16 4,27 |
| 55Б1 55Б2 | 543 547 | 220 220 | 9,5 10,0 | 13,5 15,5 | 24 | 113,37 124,75 | 89,0 97,9 | 55680 62790 |  | 2051,0 2296,0 |  | 1165,0 1302,0 |  | 22,16 22,43 |  | 2404,0 2760,0 | 218,6 250,9 |  |  | 4,61 4,70 |
| 60Б1 60Б2 | 593 597 | 230 230 | 10,5 11,0 | 15,5 17,5 | 24 | 135,26 147,30 | 106,2 115,6 | 78760 87640 |  | 2656,0 2936,0 |  | 1512,0 1669,0 |  | 24,13 24,39 |  | 3154,0 3561,0 | 274,3 309,6 |  |  | 4,83 4,92 |
| 70Б1 70Б2 | 691 697 | 260 260 | 12,0 12,5 | 15,5 18,5 | 24 | 164,70 183,60 | 129,3 144,2 | 125930 145912 |  | 3645,0 4187 |  | 2095,0 2393,0 |  | 27,65 28,19 |  | 4556,0 5437,0 | 350,5 418,2 |  |  | 5,26 5,44 |
| 80Б1 80Б2 | 791 798 | 280 280 | 13,5 14,0 | 17,0 20,5 | 26 | 203,20 226,60 | 159,5 177,9 | 199500 232200 |  | 5044 5820 |  | 2917,0 3343,0 |  | 31,33 32,01 |  | 6244,0 7527,0 | 446,0 537,6 |  |  | 5,54 5,76 |
| 90Б1 90Б2 | 893 900 | 300 300 | 15,0 15,5 | 18,5 22,0 | 30 | 247,10 272,40 | 194,0 213,8 | 304400 349200 |  | 6817 7760 |  | 3964,0 4480,0 |  | 35,09 35,80 |  | 8365,0 9943,0 | 557,6 662,8 |  |  | 5,82 6,04 |
| 100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 | 990 998 1006 1013 | 320 320 320 320 | 16,0 17,0 18,0 19,5 | 21,0 25,0 29,0 32,5 | 30 | 293,82 328,90 364,00 400,60 | 230,6 258,2 285,7 314,5 | 446000 516400 587700 655400 |  | 9011 10350 11680 12940 |  | 5234,0 5980,0 6736,0 7470,0 |  | 38,96 39,62 40,18 40,45 |  | 11520,0 13710,0 15900,0 17830,0 | 719,9 856,9 993,9 1114,3 |  |  | 6,26 6,46 6,61 6,67 |
| Широкополочные двутавры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,95 | 30,6 | 2660 |  | 275 |  | 153 |  | 8,26 |  | 507 | 67,6 |  |  | 3,61 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 46,08 | 36,2 | 4260 |  | 377 |  | 210 |  | 9,62 |  | 622 | 80,2 |  |  | 3,67 |
| 26Ш1 26Ш2 | 251 255 | 180 180 | 7,0 7,5 | 10,0 12,0 | 16 | 54,37 62,73 | 42,7 49,2 | 6225 7429 |  | 496 583 |  | 276 325 |  | 10,70 10,88 |  | 974 1168 | 108,2 129,8 |  |  | 4,23 4,31 |
| 30Ш1 30Ш2 30Ш3 | 291 295 299 | 200 200 200 | 8,0 8,5 9,0 | 11,0 13,0 15,0 | 18 | 68,31 77,65 87,00 | 53,6 61,0 68,3 | 10400 12200 14040 |  | 715 827 939 |  | 398 462 526 |  | 12,34 12,53 12,70 |  | 1470 1737 2004 | 147,0 173,7 200,4 |  |  | 4,64 4,73 4,80 |
| 35O1 35Ш2 35Ш3 | 338 341 345 | 250 250 250 | 9,5 10,0 10,5 | 12,5 14,0 16,0 | 20 | 95,67 104,74 116,30 | 75,1 82,2 91,30 | 19790 22070 25140 |  | 1171 1295 1458 |  | 651 721 813 |  | 14,38 14,52 14,70 |  | 3260 3650 4170 | 261 292 334 |  |  | 5,84 5,90 5,99 |
| 40Ш1 40Ш2 40Ш3 | 388 392 396 | 300 300 300 | 9,5 11,5 12,5 | 14,0 16,0 18,0 | 22 | 122,40 141,60 157,20 | 96,1 111,1 123,4 | 34360 39700 44740 |  | 1771 2025 2260 |  | 976 1125 1259 |  | 16,76 16,75 16,87 |  | 6306 7209 8111 | 420 481 541 |  |  | 7,18 7,14 7,18 |
| 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 | 484 489 495 501 | 300 300 300 300 | 11,0 14,5 15,5 16,5 | 15,0 17,5 20,5 23,5 | 26 | 145,70 176,60 199,20 221,70 | 114,4 138,7 156,4 174,1 | 60930 72530 84200 96150 |  | 2518 2967 3402 3838 |  | 1403 1676 1923 2173 |  | 20,45 20,26 20,56 20,82 |  | 6762 7900 9250 10600 | 451 526 617 707 |  |  | 6,81 6,69 6,81 6,92 |
| 60Ш1 60Ш2 60ШЗ 60Д14 | 580 587 595 603 | 320 320 320 320 | 12,0 16,0 18,0 20,0 | 17,0 20,5 24,5 28,5 | 28 | 181,10 225,30 261,80 298,34 | 142,1 176,9 205,5 234,2 | 107300 131800 156900 182500 |  | 3701 4490 5273 6055 |  | 2068 2544 2997 3455 |  | 24,35 24,19 24,48 24,73 |  | 9302 11230 13420 15620 | 581 702 839 976 |  |  | 7,17 7,06 7,16 7,23 |
| 70Ш1 70Ш2 70ШЗ 70Ш4 70Ш5 | 683 691 700 708 718 | 320 320 320 320 320 | 13,5 15,0 18,0 20,5 23,0 | 19,0 23,0 27,5 31,5 36,5 | 30 | 216,40 251,70 299,80 341,60 389,7 | 169,9 197,6 235,4 261,1 305,9 | 172000 205500 247100 284400 330600 |  | 5036 5949 7059 8033 9210 |  | 2843 3360 4017 4598 5298 |  | 28,19 28,58 28,72 28,85 29,13 |  | 10400 12590 15070 17270 20020 | 650 787 942 l079 1251 |  |  | 6,93 7,07 7,09 7,11 7,17 |
| Колонные двутавры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20K1 20K2 | 195 198 | 200 200 | 6,5 7,0 | 10,0 11,5 | 13 | 52,82 59,70 | 41,5 46,9 | 3820 4422 |  | 392 447 |  | 216 247 |  | 8,50 8,61 |  | 1334 1534 | 133 153 |  |  | 5,03 5,07 |
| 23K1 23K2 | 227 230 | 240 240 | 7,0 8,0 | 10,5 12,0 | 14 | 66,51 75,77 | 52,2 59,5 | 6589 7601 |  | 580 661 |  | 318 365 |  | 9,95 10,02 |  | 2421 2766 | 202 231 |  |  | 6,03 6,04 |
| 26K1 26K2 26K3 | 255 258 262 | 260 260 260 | 8,0 9,0 10,0 | 12,0 13,5 15,5 | 16 | 83,08 93,19 105,90 | 65,2 73,2 83,1 | 10300 11700 13560 |  | 809 907 1035 |  | 445 501 576 |  | 11,14 11,21 11,32 |  | 3517 3957 4544 | 271 304 349 |  |  | 6,51 6,52 6,55 |
| 30K1 30K2 30К3 | 296 300 304 | 300 300 300 | 9,0 10,0 11,5 | 13,5 15,5 17,5 | 18 | 108,00 122,70 138,72 | 84,8 96,3 108,9 | 18110 20930 23910 |  | 1223 1395 1573 |  | 672 771 874 |  | 12,95 13,06 13,12 |  | 6079 6980 7881 | 405 465 525 |  |  | 7,50 7,54 7,54 |
| 35К1 35К2 35K3 | 343 348 353 | 350 350 350 | 10,0 11,0 13,0 | 15,0 17,5 20,0 | 20 | 139,70 160,40 184,10 | 109,7 125,9 144,5 | 31610 37090 42970 |  | 1843 2132 2435 |  | 1010 1173 1351 |  | 15,04 15,21 15,28 |  | 10720 12510 14330 | 613 715 817 |  |  | 8,76 8,83 8,81 |
| 40К1 40К2 40K3 40К4 40К5 | 393 400 409 419 431 | 400 400 400 400 400 | 11,0 13,0 16,0 19,0 23,0 | 16,5 20,0 24,5 29,5 35,5 | 22 | 175,80 210,96 257,80 308,60 371,00 | 138,0 165,6 202,3 242,2 291,2 | 52400 64140 80040 98340 121570 |  | 2664 3207 3914 4694 5642 |  | 1457 1767 2180 2642 3217 |  | 17,26 17,44 17,62 17,85 18,10 |  | 17610 21350 26150 31500 37910 | 880 1067 1307 1575 1896 |  |  | 10,00 10,06 10,07 10,10 10,11 |
| Двутавры дополнительной серии (Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24ДБ1 27ДБ1 36ДБ1 | 239 269 360 | 115 125 145 | 5,5 6,0 7,2 | 9,3 9,5 12,3 | 15 15 18 | 35,45 40,68 62,60 | 27,8 31,9 49,1 | 3535 5068 13800 |  | 295,8 376,8 766,4 |  | 166,6 212,7 434,1 |  | 9,99 11,16 14,84 |  | 236,8 310,5 627,6 | 41,2 49,7 86,6 |  |  | 2,58 2,76 3,17 |
| 35ДБ1 40ДБ1 45ДБ1 45ДБ2 | 349 399 450 450,0 | 127 139 152 180,0 | 5,8 6,2 7,4 7,6 | 8,5 9,0 11,0 13,3 | 15 15 15 18 | 42,78 50,58 67,05 82,8 | 33,6 39,7 52,6 65,0 | 8540 13050 21810 28840 |  | 489,4 654,2 969,2 1280 |  | 279,4 374,5 556,8 722 |  | 14,13 16,06 18,04 18,7 |  | 291,5 404,4 646,2 1300 | 45,9 58,2 85,0 144 |  |  | 2,61 2,83 3,10 3,96 |
| 30ДШ1 40ДШ1 50ДШ1 | 300,6 397,6 496,2 | 201,9 302,0 303,8 | 9,4 11,5 14,2 | 16,0 18,7 21,0 | 18 22 26 | 92,6 159,0 198,0 | 72,7 124,0 155,0 | 15090 46330 86010 |  | 1000 2330 3470 |  | 563 1290 1950 |  | 12,8 17,1 20,8 |  | 2200 8590 9830 | 218 569 647 |  |  | 4,87 7,36 7,05 |

Примечания:

1. Площадь поперечного сечения, справочные величины и линейная плотность вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7,85х103 кг/м3.

2. Радиус сопряжения, указанный на черт. 1, приведен для построения калибра валков.

Таблица 2

| Параметр двутавра | Интервал значений параметров | предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| Высота h | h120 120<h<380 380h<580 h³580 | ±2,0 ±3,0 ±4,0 ±5,0 |
| Ширина полки b | h120 h>120 | ±2,0 ±3,0 |
| Толщина стенки s | s4,4 4,4<s6,5 6,5<s<16,0 16,0s<23,0 23,0s | ±0,5 ±0,7 ±l,0 ±1,5 ±2,0 |
| Толщина полки t | t6,3 6,3<t<16,0 16,0t<25,0 25,0t<40,0 | ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 |
| Перекос полки D | h120 120<h290 h>290 | 1,0 0,015b3,0 0,015b4,0 |
| Смещение полки, относительно стенкиd, d=b1−b22 | h120 120<h<190 190h290 h>290 b<220 b³220 | 1,5 2,5 3,0 3,0 4,5 |
| Кривизна стенки по высоте сечения f | h120 120<h<380 380h680 h>680 | 1,0 1,5 2,0 3,0 |
| Кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях | — | 0,002 l |
| Линейная плотность | — | ±4,0% |

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,001 l для h ³ 310 мм.

6. Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м:

мерной длины;

мерной длины с отрезком;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с отрезком;

немерной длины.

6.1. Отрезком считаются двутавры длиной не менее:

3 м — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;

4 м — для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 кг/м.

6.2. Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме:

до 5 % от массы партии — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;

до 8% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 до 50 кг/м;

до 12% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 50 до 150 кг/м;

до 20% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 150 кг/м.

6.3. Допускается изготовление двутавров ограниченной длины в пределах немерной.

7. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Длина профиля | Интервал значений параметров | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| До 12000 включ. | h<790 | +60 |
| До 12000 включ | h³790 | +80 |
| Св. 12000 |  | +100 |

8. Косина реза не должна выводить длину двутавров за предельные отклонения по длине.

В качестве длины двутавра принимается максимальная длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярными продольной оси.

9. Поверхность притупления углов полки должна быть выпуклой без уступов. Радиус притупления не должен превышать 0,2 t, но не более 3 мм.

10. Проверка размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля.

Высота профиля измеряется по оси Y—Y.