ГОСТ 26067.1-83

УДК 691.328.462:006.354                                                                                  Группа Ж 33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗВЕНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫХ

ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Конструкция и размеры

Reinforced concrete sections of nonpressure

rectangular cross-section pipes for hydraulic

structures. Structure and dimensions

ОКП 58 6221

Дата введения 1985-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНЫ

Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР

Министерством мелиорации и водного хозяйства Украинской ССР

Министерством промышленности строительных материалов СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. Н. Путилова (руководитель темы); Е.Ф.Кульженко; Г.М.Реминец, канд. техн.наук; А. С. Герус; В.И.Мелихов, канд.техн.наук; К.А.Маврин, канд. техн.наук; А.Г. Грайфер, канд.техн.наук; А.Л.Ционский, канд.техн. наук; В.С.Широков, канд.техн.наук; А.Е.Шмурнов; В.И.Деньщиков

ВНЕСЕН Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР

Зам. министра Б. Г. Штепа

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 8 декабря 1983 г. N 317

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные звенья безнапорных труб прямоугольного сечения, предназначенные для прокладки трубопроводов гидротехнических сооружений, и устанавливает конструкцию звеньев и арматурных изделий к ним.

2. Звенья должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26067.0-83 и требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящего стандарта.

3. Технические показатели звеньев приведены в таблице.

Таблица

| Марка звена | Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по водонепро- ницаемости | Расход материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетон, куб.м | Сталь, кг |
| ЗТП15.20-1 ЗТП15.20-2 ЗТП20.20-1 ЗТП20.20-2 ЗТП20.20-3 ЗТП25.20-1 ЗТП25.20-2 | В22,5 | W6 | 1,93 1,93 1,66 1,66 2,36 2,29 2,29 | 111,3 126,5 103,3 135,1 174,4 148,3 194,1 |

4. Армирование звеньев должно соответствовать указанному на листах 1 - 3 сборочного черт. 1000 СБ ГОСТ 26067.1-83.

5. Спецификация арматурных изделий на одно звено приведена на листах 1-3 черт.1000; выборка стали - на листе 1 черт.0000 ВС ГОСТ 26067.1-83.

6. Форма и размеры арматурных изделий должны соответствовать указанным на черт. 1100 СБ, 1110 СБ, 1120 СБ, 1130 СБ, 1140 СБ, 1150 СБ, 1160 СБ, 1170 СБ ГОСТ 26067.1-83.

7. Спецификация арматурных изделий сеток приведена на черт.1100, 1110, 1120 и 1130 ГОСТ 26067.1-83, каркасов - на черт. 1140 ГОСТ 26067.1-83.

8. Изготовление каркасов и сеток следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 и СН 393-78.

9. Деталь стыка между звеньями трубы и расход стали на один стык приведены в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Деталь стыка между звеньями трубы

Ведомость расхода стали на один стык между звеньями

| Поз. | Кол., шт. | Эскиз | Обозначение | Длина одной позиции, мм |  |  |  |  |  |  | Масса стали на один стык, кг |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ¾ | 6АI ГОСТ 5781-82 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2300 | 2800 | 2800 | 1,5 | 1,5 | 1,95 | 1,95 | 3,6 | 2,5 | 2,5 |  |
| 2 | 4 | ¾ | 8AIII ГОСТ 5781-82 | 1700 |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 AIII ГОСТ 5781-82 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 AIII ГОСТ 5781-82 |  |  | 2200 |  | 2800 |  |  |  |  | 106,0 |  | 14,5 | 13,5 |  |  |
|  |  |  | 16 AIII ГОСТ 5781-82 |  |  |  | 2200 | 2300 |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 AIII ГОСТ 5781-82 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  |
| 3 | 4 | ¾ | 6АI ГОСТ 5781-82 | 2300 | 2300 | 2400 |  |  | 2500 | 2500 | 2,0 | 2,0 | 2,13 |  |  | 2,25 | 2,20 |  |
|  |  |  | 8AI ГОСТ 5781-82 |  |  |  | 2400 | 2600 |  |  |  |  |  | 2,13 | 4,10 |  |  |  |
| 4 | 4 | ¾ | 6АI ГОСТ 5781-82 |  |  | 2400 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2,13 |  |  | 2,25 | 2,20 |  |
|  |  |  | 8AI ГОСТ 5781-82 | 2300 | 2300 |  | 2400 |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  | 2,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10AIII ГОСТ 5781-82 |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |
|  |  |  | Вязальная проволока |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,50 |  |
|  |  |  | Марка | ЗТП 15.20-1 | ЗТП 15.20-2 | ЗТП 20.20-1 | ЗТП 20.20-2 | ЗТП 20.20-3 | ЗТП 25.20-1 | ЗТП 25.20-2 | ЗТП 15.20-1 | ЗТП 15.20-2 | ЗТП 20.20-1 | ЗТП 20.20-2 | ЗТП 20.20-3 | ЗТП 25.20-1 | ЗТП 25.20-2 |  |