ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ И ЯЧЕИСТЫЕ

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

ГОСТ 27005—86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ И ЯЧЕИСТЫЕ

Правила контроля средней плотности                	ГОСТ

Light-weight and cellular concretes.	27005-86

Rules of average density control

Дата введения 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на легкий и ячеистый бетоны сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий (далее — конструкции) для жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и устанавливает правила контроля их средней плотности (далее — плотности).

Пояснения к терминам, используемым в настоящем стандарте, приведены в приложении.

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На предприятиях на стадии производства конструкций и при приготовлении легкобетонной смеси следует производить статистический контроль плотности бетона в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Контроль плотности бетона производят с использованием результатов контроля предыдущих партий в следующем порядке:

определяют плотность бетона в каждой партии, изготовленной в течение установленного стандартом периода (анализируемого);

вычисляют характеристики однородности плотности бетона за анализируемый период;

определяют по характеристикам однородности плотности бетона в анализируемом периоде требуемую плотность бетона для последующего контролируемого периода;

определяют плотность бетона в данной контролируемой партии, сравнивают ее с требуемой плотностью и принимают решение о приемке этой партии.

1.3. Плотность бетона в партиях определяют испытанием серий контрольных образцов согласно ГОСТ 12730.0, ГОСТ 12730.1 (далее ¾ контроль по образцам) либо радиоизотопным методом по ГОСТ 17623.

Применение других методов контроля допускается по согласованию с головными научно-исследовательскими организациями.

1.4. В качестве характеристики однородности, используемой при контроле для определения требуемой плотности бетона rт, вычисляют средний по партиям коэффициент вариации Vп за анализируемый период.

1.5. По вычисленным значениям rт и Vп определяют уровень плотности бетона rу на предстоящий контролируемый период, который используют при подборе состава бетона в соответствии с ГОСТ 27006.

# 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ БЕТОНА В ПАРТИИ

2.1. Объем и состав партии устанавливают по ГОСТ 18105.

При определении плотности бетона конструкций радиоизотопным методом в состав партии включают бетон одной партии конструкций.

2.2. Плотность бетона определяют на образцах, предназначенных для определения отпускной прочности по ГОСТ 10180. Плотность вычисляют по показателям плотности всех образцов серии бетона в сухом состоянии.

2.3. При приготовлении легкобетонной смеси по ГОСТ 7473 изготовляют не менее одной серии образцов в соответствии с ГОСТ 10180.

2.4. При контроле плотности бетона в партии радиоизотопным методом по ГОСТ 17623 от каждой партии конструкций отбирают не менее трех конструкций.

Число и расположение контролируемых участков должно указываться проектной организацией в рабочих чертежах конструкций в зависимости от геометрических размеров, назначения и технологии изготовления.

При отсутствии указаний в рабочих чертежах контролируемые участки устанавливаются изготовителем по согласованию с проектной или научно-исследовательской организацией.

2.5. Плотность бетона в партии rm, кг/м3, вычисляют по формуле

ρm=i=1nρin,                        		(1)

где ri — единичное значение плотности, кг/м3;

п — число единичных значений плотности в партии бетона.

За единичное значение плотности бетона принимают:

при контроле по образцам — среднюю плотность всех образцов одной серии по ГОСТ 12730.0;

при контроле радиоизотопным методом — среднюю плотность бетона конструкции, вычисленную как среднее арифметическое значение плотности бетона контролируемых участков конструкции.

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОРОДНОСТИ

# БЕТОНА ПО ПЛОТНОСТИ

3.1. Продолжительность анализируемого периода устанавливают от двух до шести недель с тем, чтобы общее число единичных значений плотности бетона в течение этого периода составило не менее 30.

3.2. В течение анализируемого периода для каждой партии бетона вычисляют среднее квадратическое отклонение Sm, кг/м3, и коэффициент вариации плотности бетона Vm, %.

3.3. При контроле по образцам среднее квадратическое отклонение плотности бетона в партии Sm, кг/м3, при числе единичных значений плотности бетона более шести вычисляют по формуле

Sm=i=1nρi−ρm2n−1.			(2)

При числе серий контрольных образцов для данной партии от двух до шести значение среднего квадратического отклонения плотности бетона вычисляют по формуле

Sm=wmα,                               		(3)

где wm — размах значений средней плотности, кг/м3, в партии, определяемый как разность между максимальным и минимальным значениями плотности;

a — коэффициент, зависящий от числа единичных значений плотности (n), принимаемый по табл. 1.

Таблица 1

| Число единичных значений n | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента a | 1,13 | 1,69 | 2,05 | 2,33 | 2,5 |

3.4. При определении плотности бетона радиоизотопным методом по ГОСТ 17623 среднее квадратическое отклонение Sm, кг/м3, вычисляют с учетом отклонений градуировочной зависимости по формуле

Sm=i=1nρi−ρm2n−1+S2p,			(4)

где Sт ¾ среднее квадратическое отклонение градуировочной зависимости, кг/м3;

p — число контролируемых участков конструкции.

3.5. Коэффициент вариации плотности бетона Vm в партии, %, определяют по формуле

Vm=Smρm⋅100.                        		(5)

3.6. Средний по партиям за анализируемый период коэффициент вариации плотности бетона Vп, %, вычисляют по формуле

V=i=1NVmN,                          		(6)

где N — число партий за анализируемый период.

3.7. На строительной площадке коэффициент вариации плотности бетона принимают по документу о качестве легкобетонной смеси предприятия-изготовителя.

3.8. При контроле нерегулярно выпускаемых конструкций коэффициент вариации плотности бетона принимают равным коэффициенту вариации плотности бетона другого состава при условии их изготовления по той же технологии и на одинаковых материалах и отличающегося по плотности не более чем на одну марку.

# 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ПЛОТНОСТИ БЕТОНА

4.1. Требуемую плотность бетона на предстоящий контролируемый период rт, кг/м3, вычисляют по формуле

ρ=K⋅ρ,                          	(7)

где rн — нормируемое значение плотности бетона (марка по средней плотности), кг/м3;

Кт — коэффициент требуемой плотности, принимаемый по табл. 2 в зависимости от вида бетона и среднего по партиям коэффициента вариации плотности бетона Vп за анализируемый период, вычисленного по формуле (6).

Таблица 2

| Vп, | Кт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % | для ячеистых теплоизоляцион-ных и конструк-ционно-тепло-изоляционных бетонов rн от 300 до 600 кг/м3 включ. | для ячеистых конструкционно-теплоизоляционных бетонов rн от 700 до 900 кг/м3 включ. и легких теплоизоляционных бетонов rн 600 кг/м3 и менее | для конструкционных легких бетонов rн от 700 до 1400 кг/м3 включ. и ячеистых бетонов rн от 1000 до 1200 кг/м3 включ. | для легких конструкционных бетонов rн свыше 1400 кг/м3 |
| 2 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |
| 3 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,99 |
| 4 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
| 5 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,97 |
| 6 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,96 |
| 7 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
| 8 | 0,98 | 0,97 | 0,95 |  |
| 9 | 0,97 | 0,96 |  |  |
| 10 | Область недопустимых значений |  |  |  |

(Измененная редакция).

4.2. При контроле плотности бетона отдельных партий коэффициент требуемой плотности можно принимать по табл. 2 в зависимости от коэффициента вариации плотности бетона в данной партии, вычисленного по формуле (5), если число единичных значений плотности бетона в этой партии, определенных радиоизотопным методом, составляет не менее 30.

При использовании радиоизотопного метода контроля плотности правую часть формулы (7) следует умножить на коэффициент, равный 1,02.

4.3. В начальный период, до накопления необходимого для ведения статистического контроля плотности бетона числа результатов испытаний, значение rт принимают равным значению rп нормируемой плотности (марки по плотности).

4.4. Продолжительность контролируемого периода, в течение которого может быть использовано установленное значение требуемой плотности, следует принимать от 2 недель до 1 мес.

# 5. ПРИЕМКА БЕТОНА ПО ПЛОТНОСТИ

5.1. Партия бетона подлежит приемке при следующем условии

ρm≤ρ.			(8)

5.2. В случае, когда при контроле по образцам партия бетона не удовлетворяет требованиям п. 5.1, допускается проводить повторную приемку с применением радиоизотопного метода партии бетона в целом или поштучно взвешивать изделия.

5.3. Контроль плотности бетона по результатам взвешивания изделий производят с учетом поправок на влажность бетона, массу арматуры, закладных деталей, наружного и внутреннего слоев из тяжелого бетона и раствора, оконных и дверных блоков, подоконных плит и других элементов.

Взвешивание изделий производят с погрешностью ±2 %.

5.4. Возможность использования изделий, плотность бетона которых не отвечает требованиям настоящего стандарта, должна быть согласована с проектной организацией.

5.5. Значения фактической и требуемой плотности бетона должны быть указаны в документе о качестве партии конструкций по ГОСТ 13015.3 или легкобетонной смеси по ГОСТ 7473.

# 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ПЛОТНОСТИ БЕТОНА

6.1. Средний уровень плотности бетонов rу на предстоящий контролируемый период определяют по формуле

ρ=ρ⋅æ.,                		(9)

где Км.п ¾ коэффициент, принимаемый по табл. 3 в зависимости от среднего за анализируемый период коэффициента вариации плотности бетона Vп, вычисленного по формуле (6).

Таблица 3

| Vп, % | До 3 | От 3 до 5 | От 5 до 7 | От 7 до 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Км.п | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |

6.2. Нижнюю предупредительную границу плотности бетона rн.п.г, кг/м3, в контролируемой партии рассчитывают по формуле

ρ..=ρ1−1,28V.100,                 	(10)

где Vм.п — коэффициент межпартионной вариации плотности, принимаемый равным 0,5 Vп.

6.3. Фактическая плотность бетона в отдельных партиях может быть ниже rн.п.г, если бетон отвечает требованиям по прочности ГОСТ 18105.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

| Термин | Условное обозначение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Нормируемая плотность бетона | rн | Значение плотности бетона, заданное в нормативно-технической и проектной документации |
| Требуемая плотность бетона | rт | Максимально допустимое значение фактической плотности бетона в партии, устанавливаемое лаборато-риями предприятий и строек в соответствии с достигнутой ее однородностью |
| Средний уровень плотности бетона | rу | Среднее значение плотности бетона, устанавливаемое лабораториями предприятий и строек на определенный контролируемый период в соответствии с достигнутой однородностью по плотности, на которое подбирается его состав и которое поддерживается в производстве |
| Фактическая плотность бетона в партии | rm | Среднее значение плотности бетона в партии, определяемое по результатам испытаний контрольных образцов или радиоизотопным методом непосред-ственно в конструкции |
| Серия образцов |  | По ГОСТ 12730.2-78 |
| Контролируемый участок |  | Участок конструкции, на котором производят измерения при контроле плотности |
| Анализируемый период |  | Период времени, за который вычисляется средний по партиям коэффициент вариации плотности для назначения требуемой плотности в течение последующего контролируемого периода |
| Контролируемый период |  | По ГОСТ 18105-86 |
| Технологический комплекс |  | По ГОСТ 18105-86 |

(Измененная редакция).

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР, Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК) Госстроя СССР, Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища) Госгражданстроя при Госстрое СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством промышленности строительных материалов СССР, МособлстройЦНИЛом Главмособлстроя при Мособлисполкоме

ИСПОЛНИТЕЛИ

И.Е. Путляев, д-р техн. наук; А.Т. Баранов, д-р техн. наук (руководители темы); Т.А. Ухова, канд. техн. наук; Л.И. Карпикова, канд. техн. наук; В.Н. Ярмаковский, канд. техн. наук; В.И. Савин, канд. техн. наук; Р.Л. Серых, канд. техн. наук; И.М. Дробященко, канд. техн. наук; В.Г. Довжик, канд. техн. наук; З.М. Брейтман; Б.А. Верскаин; Е.Н. Бурмистрова; Л.И. Острат; В.Р. Хлевчук, канд. техн. наук; В.А. Дорф, канд. техн. наук; Э.Г. Соркин, канд. техн. наук; Н.И. Левин, канд. техн. наук; Н.С. Стронгин, канд. техн. наук; Н.Я. Спивак, канд. техн. наук; О.Ш. Кикава, канд. техн. наук, И.Н. Нагорняк

2. ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 8.08.86 № 106

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12730.0-78 | 1.3, 2.5 |
| ГОСТ 12730.1-78 | 1.3 |
| ГОСТ 12730.2-78 | Приложение |
| ГОСТ 13015.3-81 | 5.5 |
| ГОСТ 7473-85 | 2.3, 5.5 |
| ГОСТ 10180-78 | 2.2, 2.3 |
| ГОСТ 17623-87 | 1.3, 2.4, 3.4 |
| ГОСТ 18105-86 | 2.1; 6.3; приложение |
| ГОСТ 27006-86 | 1.5 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1989 г.) с поправками.