ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ И ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПОРИСТЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.211-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ	ГОСТ

И ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПОРИСТЫЕ	 4.211-80

Номенклатура показателей

Product-quality index system.

Building. Rock building materials

and porous aggregates for concrete.

Nomenclature of indexes

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1979 г. № 256 срок введения установлен

с 01.07.80

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества нерудных строительных материалов и неорганических пористых природных и искусственных заполнителей для бетона, представляющих собой зернистые сыпучие строительные материалы, для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании качества продукции;

выборе оптимального варианта новой продукции:

разработке систем управления качеством;

представления отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ 4.200-78.

Количественные значения показателей качества материалов и методы их определения устанавливаются соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды продукции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества нерудных строительных материалов, пористых заполнителей для бетона и других зернистых сыпучих строительных материалов по критериям, единицам измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критерия, показателя качества и единица измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Зерновой состав |  |
| 1.1.1.1. Номинальный (наибольший и наименьший) размер зерен щебня, гравия, песка, мм | Dнаиб/Dнаим |
| 1.1.1.2. Полные остатки, %, на контрольных ситах с отверстиями размером Di | Аi |
| 1.1.1.3. Модуль крупности (сумма полных остатков на стандартном наборе сит, деленная на 100), усл. ед. | Мк |
| 1.1.1.4. Размер кусков бутового камня, мм | Ак |
| 1.1.2. Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |
| 1.1.2.1. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Потм |
| 1.1.2.2. Содержание глины в комках, % | Пгл |
| 1.1.3. Форма зерен |  |
| 1.1.3.1. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % | Пф |
| 1.1.3.2. Содержание дробленых или расколотых зерен, % | Щ |
| 1.1.3.3. Коэффициент формы зерен (отношение наибольшего размера к наименьшему), усл. ед. | Кф,з |
| 1.1.4. Прочность |  |
| 1.1.4.1. Дробимость щебня и гравия при сжатии в цилиндре, % | Dр |
| Марка гравия и щебня из гравия по дробимости, марка щебня по прочности | М |
| 1.1.4.2. Прочность пористых заполнителей при сжатии в цилиндре, МПа (кгс/см2) | sñ, |
| Марка по прочности пористых заполнителей | П |
| 1.1.4.3. Истираемость в полочном барабане, % | И |
| 1.1.4.4. Сопротивление удару на копре ПМ, усл. ед. | У |
| 1.1.4.5. Содержание в щебне и гравии слабых пород, % | Хсл |
| 1.1.4.6. Предел прочности при сжатии исходной горной породы, МПа (кгс/см2) | Rсж |
| 1.1.5. Плотность |  |
| 1.1.5.1. Плотность (без пор) породы (материала) зерен щебня, гравия, кусков камня | ρ |
| 1.1.5.2. Плотность зерен (включая поры - объемная масса) щебня, гравия, песка и кусков камня | ρ |
| 1.1.5.3. Плотность (включая поры и пустоты - объемная насыпная масса) щебня, гравия, песка | ρ |
| Марка по плотности (включая поры и пустоты - по объемной насыпной массе) | Ìρ |
| 1.1.6. Пористость зерен щебня, гравия и кусков камня, % | Vпор |
| 1.1.7. Пустотность щебня, гравия и песка (объем межзерновых пустот), % | Vм,п |
| 1.1.8. Водопоглощение, % | Wпогл |
| 1.1.9. Влажность, % | W |
| 1.1.10. Водопотребность мелкого пористого заполнителя, % | Вп |
| 1.1.11. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | λ |
| 1.1.12. Теплоемкость, Дж/К | С |
| 1.1.13. Содержание стеклофазы, % | Сф |
| 1.1.14. Гидравлическая активность пористого песка, мг/дм3 | МСаО |
| 1.1.15. Минералого-петрографический состав |  |
| 1.1.15.1. Содержание пород и минералов, в том числе инородных горных пород, % | Х |
| 1.1.15.2. Содержание вредных примесей, в том числе потенциально-реакционноспособных пород и минералов и органических примесей | Вр |
| 1.1.15.3. Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений, % | SO3 |
| 1.1.16. Морозостойкость, цикл | Мрз |
| 1.1.17. Потеря массы пористых заполнителей при кипячении, % | Мкип |
| 1.1.18. Потери массы при прокаливании, % | nnn |
| 1.1.19. Стойкость против силикатного и железистого распада, % | Мс, Мж |
| 1.1.20. Содержание слабообожженных зерен (частиц), % | Пс,з |
| 1.2. Показатели технологичности |  |
| 1.2.1. Трудоемкость, нормо-ч/м3 | Тн |
| 1.2.2. Энергоемкость, кВтч/м3 | Эн |
| 1.2.3. Выход продукции из единицы горной массы, % | Кв |
| 1.3. Показатели транспортабельности |  |
| 1.3.1. Коэффициент уплотнения при транспортировании | Уп |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Однородность |  |
| 2.1.1. Среднее значение показателя назначения и надежности | Õ |
| 2.1.2. Среднеквадратическое отклонение показателей назначения и надежности | s |
| 2.1.3. Коэффициент вариации показателей назначения и надежности для отдельных видов продукции, % (коэффициенты вариации плотности и прочности пористых заполнителей для бетона, модуля крупности песка) | uuρ;us;uÌ |
| 2.1.4. Предельные значения показателей назначения и надежности | Õ±2s |
| 3. Экономическая эффективность |  |
| 3.1. Себестоимость, руб./м3 | С |
| 3.2. Оптовая цена, руб./м3 | Ц |
| 3.3. Рентабельность, % | Р |
| 3.4. Народохозяйственный экономический эффект от повышения качества продукции, руб./м3 | Е |

1.2. Для отдельных видов продукции при соответствующем обосновании могут применяться другие показатели качества

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Область применения критериев качества продукции должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Применяемость показателей качества устанавливается для основныхз видов нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийные смеси, бутовый камень, отсевы дробления), щебня из шлаков, пористых заполнителей для бетона (керамзит, шунгизит, аглопорит, перлит, шлаковая пемза, вермикулит, пористые горные породы) и других.

2.3. Применяемость показателей назначения по критерию технического уровня для нерудных строительных материалов и щебня из шлаков приведены в табл. 2 и для пористых заполнителей для бетона в табл. 3.

2.4. Показатели транспортабельности и технологичности применяются для всех видов материалов.

2.5. Показатели качества по критериям стабильности и экономической эффективности применяются для всех видов материалов.

2.6. Применяемость показателей для материалов, не указанных в табл. 1-3 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с приведенными материалами того же функционального назначения.

Таблица 2

| Шифр показателя качества | Вид продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щебень |  |  |  |  | Гравий | Песок |  |  | Камень | Смесь песчано-гравийная |  |  |
|  | для строительных работ |  |  |  | для балластного | для | природный, | дробленый, | дробленый | бутовый | для | для | Отсев |
|  | из скальных пород | из гравия | из шлаков металлургических топливных и др. | декоративный | слоя железнодорожного пути | строительных работ | обогащенный, фракционированный | дробленый обогащенный, дробленый фракционированный, декоративный | из отсевов и обогащенный из отсевов |  | строительных работ | балластного слоя железнодорожногопути | дробления |
| 1.1.1.1. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.1.2. | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | - | + | + | ± |
| 1.1.1.3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | ± |
| 1.1.1.4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | ± |
| 1.1.2.1. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 1.1.2.2. | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.3.1. | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ± |
| 1.1.3.2. | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.1 | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | ± | ± | ± |
| 1.1.4.3 | + | + | + | ± | + | + | - | - | - | - | ± | - | ± |
| 1.1.4.4 | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.5 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.4.6 | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - |
| 1.1.1.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| 1.1.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.15 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | ± | - | ± |

Таблица 3

| Шифр | Вид продукции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя качества | Керамзит (гравий и песок) | Шунгизит (гравий и песок) | Аглопорит (щебень и песок) | Перлит (щебень и песок) | Шлаковая пемза (щебень и песок) | Вермикулит | Пористые горные породы (щебень и песок) |
| 1.1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.1.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.3.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.3.2 | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3 | + | - | + | - | + | - | - |
| 1.1.4.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.4.6 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.5.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.5.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.5.3 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.7 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.8 | + | + | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.9 | + | + | - | + | - | + | - |
| 1.1.10 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.11 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.12 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.13 | ± | ± | ± | - | ± | - | ± |
| 1.1.14 | ± | ± | ± | ± | ± | - | ± |
| 1.1.15.1 | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.15.3 | + | - | + | - | + | - | - |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | - | - | + | - | - |
| 1.2.3 | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.2.4 | - | - | + | - | + | - | - |
| 1.2.5 | + | - | + | - | - | - | - |
| 1.2.6 | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.1.3 | + | ± | ± | ± | ± | - | + |

Примечание. В табл. 2 и 3 знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «±» - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.