ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ И УПЛОТНЯЮЩИЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.224-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Министерством промышленности строительных материалов СССР

Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Главным архитектурно-планировочным управлением г. Москвы

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. Ю. Якуб, канд. техн. наук (руководитель темы); Т. С. Сергеева, С. Х. Иртуганова, канд. техн. наук; М. П. Макотинский, канд. архит.; М. П. Поманская, канд. техн. наук; В. И. Ватажина канд. техн. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; Т. И. Михайлова, М. Я. Крейндель; Р. А. Смыслова, канд. техн. наук; Б. М. Чаусова; Р.А. Танхилевич; В. В. Белякова; Н. Д. Серебренникова, канд. техн. наук; Н. В. Лосенкова; И. А. Егорова; М. П. Кораблин

ВНЕСЕН

Государственном комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. Председателя С. Г. Змеул

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 января 1983 года № 17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ		 ГОСТ

И УПЛОТНЯЮЩИЕ			4.226-83

Номенклатура показателей

Quality ratings system. Building. Sealants

and caulking materials and products.

Nomenclature of characteristics

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 25 января 1983 г. № 17 срок введения установлен

с 01.07.83

Настоящий стандарт распространяется на герметизирующие и уплотняющие полимерные строительные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативно-технических документов;

аттестации продукции, прогнозирования и планирования ее качества;

выборе оптимального варианта новых видов продукции;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Стандарт не распространяется на материалы и изделия для герметизации стыков металлических слоистых панелей с утеплителем из пенопластов, а также стыков специальных сооружений, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества следует устанавливать соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды материалов и изделий, а также методиками по оценке уровня качества продукции, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные и обозначения показателей качества приведены в табл. 1

Таблица 1

| Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Интервал температуры нанесения, 0С | tн |
| 1.1.2. Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/см2) | Rp |
| 1.1.3. Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см2) | fp |
| 1.1.4. Условное напряжение при 100 и 300 %-ном удлинении, МПа (кгс/см2) | f100, f300 |
| 1.1.5. Сопротивление сжатию при 50 %-ной деформации при максимальной и минимальной температуре нанесения, МПа (кгс/см2) | Rсж |
| 1.1.6. Относительное удлинение в момент разрыва, % | eр |
| 1.1.7. Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | e |
| 1.1.8. Относительное удлинение при минимальной температуре эксплуатации, % | et min |
| 1.1.9. Относительное удлинение при максимальной температуре эксплуатации, % | et max |
| 1.1.10. Значение предельно допустимой деформации материала или изделия в стыке, % | et дон |
| 1.1.11. Относительная остаточная деформация после разрыва, % | qр |
| 1.1.12. Относительная остаточная деформация при 50 %-ном сжатии, % | qсж |
| 1.1.13. Усадка, % | a |
| 1.1.14. Содержание сухого остатка, % | - |
| 1.1.15. Твердость, усл. ед. Или мм | - |
| 1.1.16. Вязкость, П, или усл. ед. | S |
| 1.1.17. Сопротивление текучести при заданной температуре, мм | - |
| 1.1.18. Температура хрупкости или температурный предел хрупкости, 0С | txp |
| 1.1.19. Водопоглощение, % | Wп |
| 1.1.20. Водопроницаемость, Па (ати) | Вп |
| 1.1.21. Воздухопроницаемость | Вз |
| 1.1.22. Теплопроводность, Вт/м·К | l |
| 1.1.23. Прочность связи с поверхностью при отрыве, МПа, или при отслаивании, Н/м | s |
| 1.1.24. Липкость, Н/м | Л |
| 1.1.25. Характер разрушения (адгезионный, когезионный, смешанный) | - |
| 1.1.26. Жизнеспособность; время сушки, ч | Ж |
| 1.1.27. Полное время отвержения, сут | - |
| 1.1.28. Пенетрация, мм | - |
| 1.1.29. Миграция пластификатора | - |
| 1.1.30. Показатели пожарной опасности (температура вспышки, 0С; температура воспламенения, 0С; температура самовоспламенения, 0С) | - |
| 1.1.31. Биостойкость | - |
| 1.1.32. Атмосферостойкость | - |
| 1.1.33. Стойкость к циклическим деформациям, циклы | - |
| 1.2. Показатели конструктивности |  |
| 1.2.1. Геометрические размеры и предельные отклонения от них, мм | L, B, H, D, DL, DB, DH, DD |
| 1.2.2. Плотность, кг/м3 | r |
| 1.2.3. Структура | - |
| 1.3. Показатели надежности |  |
| 1.3.1. Срок службы, лет | - |
| 1.3.2. Гарантийный срок хранения, мес. | Тх |
| 1.3.3. Условия хранения | - |
| 1.4. Показатели технологичности |  |
| 1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/ед. продукции | - |
| 1.4.2. Удельная трудоемкость нанесения или установки, чел.-ч/ед. продукции | - |
| 1.4.3. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции | - |
| 1.4.4. Степень механизации и автоматизации изготовления, % | - |
| 1.4.5. Степень механизации нанесения, % | - |
| 1.4.6. Энергоемкость изготовления и нанесения, кВт·ч/ед. продукции | - |
| 1.5. Показатели транспортабельности |  |
| 1.5.1 Масса брутто единицы упакованного места, кг | m |
| 1.5.2. Габаритные размеры тары, мм | l´b´h |
| 1.5.3. Возможность контейнеризации, пакетирования | - |
| 1.5.4. Металлоемкость упаковки, кг/кг | - |
| 1.5.5. Трудоемкость упаковки, чел.-ч | T |
| 1.5.6. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.-ч | Tпр |
| 1.6. Эргономические показатели |  |
| 1.6.1. Температурные пределы эксплуатации, 0С | - |
| 1.6.2. Уровень токсичности материалов, мг/м3 | Хс |
| 1.6.3. Удобство пользования продукцией | - |
| 1.7. Эстетические показатели |  |
| 1.7.1. Внешний вид | - |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Среднее квадратическое отклонение | S |
| 2.1.1. Сопротивление текучести при заданной температуре | - |
| 2.1.2. Условная прочность в момент разрыва | Sfp |
| 2.1.3. Относительное удлинение в момент разрыва | Sep |
| 2.1.4. Относительная остаточная деформация после разрыва | Sqp |
| 2.1.5. Предел прочности при растяжении | SRp |
| 2.1.6. Относительное удлинение при максимальной нагрузке | Se |
| 2.1.7. Прочность связи с поверхностью при отрыве или при отслаивании | Ss |
| 2.1.8. Напряжения сжатия при 50 %-ной деформации | SRсж |
| 2.1.9. Относительная остаточная деформация при 50 %-ном сжатии | Sqсж |
| 2.2. Показатели соблюдения стандартов и технических условий |  |
| 2.2.1. Процент зарекламированной продукции в общем объеме продукции, % | Рс |
| 2.2.2. Процент брака, % | - |
| 2.2.3. Количество рекламаций, шт. | - |
| 3. Экономическая эффективности |  |
| 3.1. Экономические показатели |  |
| 3.1.1. Удельные капитальные вложения в производство, руб./ед. продукции | Е |
| 3.1.2. Себестоимость, руб./ед. продукции | С |
| 3.1.3. Рентабельность, % | Р |
| 3.1.4. Отпускная цена, руб. | - |
| 3.1.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб./м2 | Э |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |  |
| 4.1. Патентно-правовые показатели |  |
| 4.1.1. Показатель патентной чистоты | Пч |
| 4.1.2. Показатель патентной защиты | Пз |
| 4.1.3. Наличие экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов герметизирующих и уплотняющих материалов при соответствующем обосновании допускается применять дополнительно другие показатели качества.

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ

# И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Область применения критериев и показателей качества герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на герметизирующие и уплотняющие полимерные материалы и изделия следующих видов:

мастики (отверждающиеся, неотверждающиеся, высыхающие);

погонажные изделия (прокладки и профили пористые и плотные, ленты, устанавливаемые насухо, на клеях и самоклеющиеся).

2.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.2, 1.3.1-1.3.3, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.7.1, следует применять при разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов на все виды герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, а также при решении всех задач, установленных настоящим стандартом. Показатель номер 1.3.1 является перспективным.

2.4. Показатель качества, обозначенный в табл. 1 номером 1.1.1, следует применять при разработке нормативных документов на нанесение и установку герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий.

2.5. Применяемость других показателей качества по критерию технического уровня для мастик приведена в табл. 2, для прокладок и профилей - в табл. 3, для лент - в табл. 4.

Таблица 2

| Номер | Мастики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| показателя качества по табл. 1 | отверждающиеся | неотверждающиеся | высыхающие |
| 1.1.2 | - | + | - |
| 1.1.3 | + | - | + |
| 1.1.4 | + | - | - |
| 1.1.6 | + | - | + |
| 1.1.7 | - | + | - |
| 1.1.8 | + | + | + |
| 1.1.9 | + | + | + |
| 1.1.13 | + | - | + |
| 1.1.14 | - | - | + |
| 1.1.15 | + | - | + |
| 1.1.16 | + | - | + |
| 1.1.17 | + | + | + |
| 1.1.18 | + | - | + |
| 1.1.19 | + | + | + |
| 1.1.23 | + | - | + |
| 1.1.24 | - | (+) | - |
| 1.1.25 | + | + | + |
| 1.1.26 | + | - | + |
| 1.1.27 | + | - | + |
| 1.1.28 | - | + | - |
| 1.1.29 | - | + | - |
| 1.1.30 | + | + | + |
| 1.6.2 | + | + | + |

Таблица 3

| Номер показателя | Прокладки и профили |  |
| --- | --- | --- |
| качества по табл. 1 | пористые | плотные |
| 1.1.3 | + | + |
| 1.1.5 | + | + |
| 1.1.6 | + | + |
| 1.1.8 | + | + |
| 1.1.9 | + | + |
| 1.1.11 | + | + |
| 1.1.12 | + | + |
| 1.1.18 | + | + |
| 1.1.19 | + | + |
| 1.2.1 | + | + |
| 1.2.3 | + | + |
| 1.6.2 | + | + |

Таблица 4

| Номер | Ленты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| показателя качества по табл. 1 | устанавливаемые насухо | устанавливаемые на клеях | самоклеющиеся |
| 1.1.2 | - | + | + |
| 1.1.3 | + | + | - |
| 1.1.6 | + | + | - |
| 1.1.7 | - | + | + |
| 1.1.8 | + | + | + |
| 1.1.9 | + | + | + |
| 1.1.11 | + | + | - |
| 1.1.17 | - | (+) | (+) |
| 1.1.18 | + | + | + |
| 1.1.19 | + | + | + |
| 1.1.23 | - | + | + |
| 1.1.24 | - | - | (+) |
| 1.1.25 | - | + | + |
| 1.1.29 | - | - | + |

Примечание:В табл. 2-4 знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «+» - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества. Знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.

2.6. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.10, 1.1.20-1.1.22, 1.1.30-1.1.33, следует применять дополнительно при выборе оптимального варианта новых видов герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий. Показатель номер 1.1.10 является перспективным.

2.7. Показатели качества, обозначенные в табл.(пп. 1.4 и 1.5) следует применять дополнительно при аттестации герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий, представлении отчетности и информации об их качестве.

2.8. Применяемость показателей качества для герметизирующих материалов и изделий, не указанных в табл. 2-4 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с материалами и изделиями того же функционального назначения.

2.9. Приведенные в табл. 1-4 показатели качества, не вошедшие в действующие нормативные документы, вводятся дополнительно после разработки и введения в действие стандартов на методы контроля этих показателей.