ГОСТ 4.229-83

УДК 691.146:658.562:006.354                                                Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

Строительство.

ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ

Номенклатура показателей

Quality ratings system. Building. Decorative

paper laminates. Nomenclature of characteristics

ОКП 22 5600

Дата введения 1984-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ Г.Б.Шалун, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Д.Орлов, Е.В.Новикова, Г.В.Левушкин

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Е.Ф.Власкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. N 131

Настоящий стандарт распространяется на декоративные бумажно-слоистые пластики (далее - ДБСП) и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;

выборе оптимального варианта новой продукции;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве продукции.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны быть установлены соответствующими стандартами, техническими условиями и другими нормативно-техническими документами на ДБСП.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.1. Номенклатура показателей качества ДБСП по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------

Наименование показателей качества          ¦   Условное

¦   обозначение

¦   показателя

¦   качества

--------------------------------------------------+-----------------

1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ                   ¦

¦

1.1. Показатели назначения                       ¦

1.1.1. Разрушающее напряжение при изгибе, МПа    ¦

1.1.2. Разрушающее напряжение при растяжении, МПа¦

¦      100°

1.1.3. Стойкость к кипячению в воде, %           ¦     W

¦      24 ч

1.1.4. Ударная прочность, мм                     ¦     -

1.1.5. Стойкость к истиранию, обороты            ¦     -

1.1.6. Индекс распространения пламени            ¦     I

1.1.7. Время самостоятельного горения и тления, с¦     -

1.1.8. Показатель горючести                      ¦     К

1.1.9. Температура поверхности, °С               ¦     Т

1.1.10. Водопоглощение за 24 ч, %                ¦     W

¦      24 ч

1.1.11. Гибкость                                 ¦     -

1.1.12. Стойкость к загрязнению                  ¦     -

1.1.13. Термическая стойкость                    ¦     -

1.1.14. Стабильность линейных размеров, %        ¦     -

1.1.15. Электрическое сопротивление, Ом          ¦     R

¦

1.2. Показатели уровня исполнения                ¦

1.2.1. Предельные отклонения от:                 ¦

номинальных размеров по длине, ширине, толщине,  ¦

мм                                               ¦

перпендикулярности, мм/м                       ¦

1.2.2. Сколы на кромках, мм                      ¦     -

¦

1.3. Показатель долговечности                    ¦

1.3.1. Срок службы, годы                         ¦     Тсл

¦

1.4. Показатели технологичности                  ¦

чел.- ч       ¦

1.4.1. Трудоемкость изготовления, --------       ¦     t

т·кв.м       ¦

кг                    ¦

1.4.2. Материалоемкость, ------                  ¦     m

т·кв.м                 ¦

кВт·ч        ¦

1.4.3. Энергоемкость изготовления, -------       ¦     e

т·кв.м      ¦

¦

1.5. Показатели транспортабельности              ¦

1.5.1. Масса, кг                                 ¦     М

1.5.2. Габаритные размеры, мм                    ¦   LxBxH

¦

1.6. Эргономические показатели                   ¦

1.6.1. Выделение в окружающую среду вредных ве-  ¦     -

ществ, мг/куб.м                                   ¦

¦

1.7. Эстетические показатели                     ¦

1.7.1. Вид декоративной поверхности (глянец, ма- ¦

товость, тиснение)                                ¦     -

1.7.2. Цвет и рисунок поверхности (поверхность   ¦

однотонная, с однокрасочным или многокрасочным ри-¦

сунком, с рисунком "под дерево")                  ¦     -

1.7.3. Качество поверхности (царапины, вмятины,  ¦

дефекты печати)                                   ¦     -

¦

2. ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА      ¦

¦

2.1. Среднее квадратическое отклонение показате- ¦

лей качества (физико-механических и электрических ¦     _

свойств)                                          ¦     S

2.2. Брак, %                                     ¦     -

¦

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ¦

¦

руб.                        ¦

3.1. Себестоимость, ------                       ¦     Сб

т·кв.м                      ¦

3.2. Рентабельность, %                           ¦     Р

¦

4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ  ¦

¦

4.1. Патентная чистота                           ¦     Пч

4.2. Наличие экспорта                            ¦     -

1.2. Для отдельных видов ДБСП при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

1.3. Термины и определения показателей качества ДБСП и методы их оценки приведены в справочном приложении.

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДБСП

2.1. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на следующие классификационные группы ДБСП:

пластики декоративные бумажно-слоистые листовые;

пластики декоративные бумажно-слоистые рулонные;

пластики декоративные бумажно-слоистые листовые огнезащищенные;

пластики декоративные бумажно-слоистые листовые нагревающиеся.

2.2. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются также на декоративные бумажно-слоистые пластики новых способов производства и новых областей применения, выпускаемые по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

3.1. Применяемость критериев качества в зависимости от вида решаемых задач приведена в табл. 2.

Таблица 2

--------------------------------------------------------------------

¦   Наименование критериев качества

Основные виды решаемых задач+--------------------------------------

¦Техни-  ¦Стабиль-¦Экономи-¦Конкуренто-

¦ческий  ¦ность   ¦ческая  ¦способность

¦уровень ¦показа- ¦эффекти-¦на внешнем

¦        ¦телей   ¦вность  ¦рынке

-----------------------------+--------+--------+--------+-----------

Разработка стандартов и     ¦        ¦        ¦        ¦

технических  условий         ¦    +   ¦   +    ¦   +    ¦      +

Выбор оптимального варианта ¦        ¦        ¦        ¦

новой продукции              ¦    +   ¦   -    ¦   +    ¦      +

Аттестация продукции        ¦    +   ¦   +    ¦   +    ¦      +

Прогнозирование и планирова-¦        ¦        ¦        ¦

ние  качества продукции      ¦    +   ¦   -    ¦   +    ¦      +

Разработка систем управления¦        ¦        ¦        ¦

качеством продукции          ¦    +   ¦   +    ¦   +    ¦      _

Отчетность и информация о   ¦        ¦        ¦        ¦

качестве  продукции          ¦    +   ¦   +    ¦   +    ¦      +

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих критериев качества продукции.

3.2. Показатели качества назначения, уровня исполнения, долговечности и эргономические должны применяться для всех групп ДБСП при решении всех задач.

3.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.3; 1.1.13; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.4.1 - 1.4.3; 1.5.1; 1.5.2; 1.7.1 - 1.7.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1 и 4.2, являются общими для всех классификационных групп и должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все группы ДБСП.

3.4. Применяемость остальных показателей качества, не указанных в п. 3.3, приведена в табл. 3.

Таблица 3

--------------------------------------------------------------------

¦     Группы ДБСП и область применения

Номер   +---------------------------------------------------------

показателя¦   Листовые  ¦   Рулонные  ¦   Огнезащищенные    ¦Нагрева-

качества ¦             ¦             ¦                     ¦ющиеся

по табл.1+-------------+-------------+---------------------+-------

¦Ме- ¦Строите-¦Ме- ¦Строите-¦Судост-¦Авиа-¦Вагоно-¦Стро-

¦бель¦льство  ¦бель¦льство  ¦роение ¦ция  ¦строе- ¦итель-

¦    ¦        ¦    ¦        ¦       ¦     ¦ние    ¦ ство

----------+----+--------+----+--------+-------+-----+-------+-------

1.1.1   ¦ ±  ¦   +    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  ±  ¦   +   ¦    +

1.1.2   ¦ -  ¦   -    ¦ +  ¦   +    ¦   -   ¦  +  ¦   -   ¦    -

1.1.4   ¦ +  ¦   +    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  +  ¦   +   ¦    -

1.1.5   ¦ +  ¦   +    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  +  ¦   +   ¦    -

1.1.6   ¦ -  ¦   -    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  -  ¦   -   ¦    -

1.1.7   ¦ -  ¦   -    ¦ -  ¦   -    ¦   -   ¦  +  ¦   -   ¦    -

1.1.8   ¦ -  ¦   -    ¦ -  ¦   -    ¦   -   ¦  -  ¦   +   ¦    -

1.1.9   ¦ -  ¦   -    ¦ -  ¦   -    ¦   -   ¦  -  ¦   -   ¦    +

1.1.10  ¦ -  ¦   -    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  +  ¦   +   ¦    +

1.1.11  ¦ -  ¦   -    ¦ +  ¦   +    ¦   -   ¦  -  ¦   -   ¦    -

1.1.12  ¦ +  ¦   +    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  +  ¦   +   ¦    -

1.1.14  ¦ +  ¦   +    ¦ -  ¦   -    ¦   +   ¦  +  ¦   +   ¦    -

1.1.15  ¦ -  ¦   -    ¦ -  ¦   -    ¦   -   ¦  -  ¦   -   ¦    +

1.6.1   ¦ +  ¦   +    ¦ +  ¦   +    ¦   +   ¦  +  ¦   +   ¦    -

Примечания:

1. Знак "+" означает, что данный показатель применяется, знак "-" - не применяется в данной области.

2. Знак "±" означает ограниченную применяемость показателя в данной области.

3.5. Новые виды и группы ДБСП могут иметь номенклатуру показателей качества, дополняющую установленную в табл. 1 и 2.

Дополнительная номенклатура показателей качества должна быть согласована с потребителем при разработке стандартов и технических условий.

3.6. Показатели качества, установленные настоящим стандартом, но не предусмотренные действующими нормативно-техническими документами на ДБСП, должны вводиться в них при пересмотре (при наличии разработанных и утвержденных методов их оценки).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Термины и определения показателей качества ДБСП и методы их оценки

--------------------------------------------------------------------

Наименование   ¦         Определение            ¦Метод оценки

показателя    ¦                                ¦

(термин)     ¦                                ¦

---------------+--------------------------------+-------------------

1. Разрушающее ¦ По ГОСТ 4648-71                ¦По ГОСТ 4648-71

напряжение при ¦                                ¦

изгибе         ¦                                ¦

2. Разрушающее ¦ По ГОСТ 11262-80               ¦По ГОСТ 11262-80

напряжение при ¦                                ¦

растяжении     ¦                                ¦

3. Стойкость к ¦ Стойкость пластиков к воздейст-¦По ГОСТ 9590-76

кипячению в    ¦вию кипящей воды                ¦

воде           ¦                                ¦

4. Ударная     ¦ Способность пластика сопротив- ¦   То же

прочность      ¦ляться удару падающим шариком   ¦

5. Стойкость к ¦ Способность декоративной повер-¦    - " -

истиранию      ¦хности пластика сопротивляться  ¦

¦износу при абразивном воздейст- ¦

¦вии                             ¦

6. Индекс      ¦ По ГОСТ 12.1.017-80            ¦По ГОСТ 12.1.017-80

распростра-    ¦                                ¦

нения пламени  ¦                                ¦

7. Время       ¦ По ОСТ 1.90094-79              ¦По ОСТ 1.90094-79

самостоятель-  ¦                                ¦

ного горения и ¦                                ¦

тления         ¦                                ¦

8. Показатель  ¦ Максимальное отношение количес-¦По ГОСТ 17088-71

горючести      ¦тва тепла, выделенного образцом ¦

¦в процессе горения, к количеству¦

¦тепла от источника зажигания    ¦

9. Температура ¦ Рабочая температура поверхности¦По ГОСТ 19689-80

поверхности    ¦нагревающегося пластика в усло- ¦

¦виях эксплуатации               ¦

10. Водопогло- ¦ Стойкость пластика к воздейст- ¦По ГОСТ 4650-80

щение          ¦вию воды                        ¦

11. Гибкость   ¦ Способность рулонного пластика ¦По отраслевой НТД

¦огибаться вокруг оправки задан- ¦

¦ного радиуса                    ¦

12. Стойкость к¦ Способность лицевой поверхности¦По ГОСТ 9590-76

загрязнению    ¦пластика к сохранению цвета и   ¦

¦внешнего вида при воздействии   ¦

¦некоторых жидкостей и раствори- ¦

¦телей, применяющихся в быту     ¦

13. Термическая¦ Стойкость пластика к воздейст- ¦   То же

стойкость      ¦вию сухого тепла                ¦

14. Стабиль-   ¦ Изменение линейных размеров в  ¦    -"-

ность линей-   ¦диапазоне экстремальных относи- ¦

ных размеров   ¦тельных влажностей при повышен- ¦

¦ных температурах                ¦

15. Электри-   ¦ По ГОСТ 19880-74               ¦По отраслевой НТД

ческое соп-    ¦                                ¦

ротивление     ¦                                ¦

16. Предельные ¦ По СТ СЭВ 145-75               ¦По ГОСТ 9590-76

отклонения     ¦                                ¦

17. Сколы на   ¦             -                  ¦По ГОСТ 9590-76

кромках        ¦                                ¦

18. Срок службы¦ По ГОСТ 13377-75*              ¦Требует разработки

19. Трудоем-   ¦ Количественная характеристика  ¦По отраслевой НТД

кость изго-    ¦трудозатрат на изготовление     ¦

товления       ¦продукции                       ¦

_______

* С 01.07.84 действует ГОСТ 27.002-83.

20. Материало- ¦ Количественная характеристика  ¦   То же

емкость        ¦расхода материальных ресурсов на¦

¦изготовление продукции          ¦

21. Масса      ¦             -                  ¦По ГОСТ 9590-76

22. Габаритные ¦             -                  ¦   То же

размеры        ¦                                ¦

23. Выделения  ¦             -                  ¦Методические указа-

в окружающую   ¦                                ¦ния, утвержденные

среду вредных  ¦                                ¦Министерством

химических     ¦                                ¦здравоохранения

веществ        ¦                                ¦СССР

24. Вид        ¦             -                  ¦По отраслевой НТД

декоративной   ¦                                ¦

поверхности    ¦                                ¦

25. Цвет и     ¦             -                  ¦   То же

рисунок по-    ¦                                ¦

верхности      ¦                                ¦

26. Качество   ¦             -                  ¦    - " -

поверхности    ¦                                ¦

27. Среднее    ¦ По ГОСТ 15893-77               ¦По ГОСТ 11.004-74

квадрати-      ¦                                ¦

ческое         ¦                                ¦

отклонение     ¦                                ¦

28. Процент    ¦         -                      ¦Отчетность

брака          ¦                                ¦

29. Технологи- ¦    ГОСТ 14.205-83              ¦Отчетность

ческая         ¦                                ¦

себестоимость  ¦                                ¦

30. Патентная  ¦ Степень воплощения в продук-   ¦По РД 50-149-79

чистота        ¦ции технических решений, способ-¦

¦ствующих ее беспрепятственной   ¦

¦реализации в СССР и за рубежом  ¦

31. Наличие    ¦         -                      ¦Отчетность

экспорта       ¦                                ¦

¦                                ¦