ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОИ СССР)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ

СН 481-75

Утверждена

постановлением

Государственного комитета

Совета Министров СССР по делам строительства

от 31 декабря 1975 г. № 250

Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов (СН 481-75) разработана ЦНИИПромзданий при участии НИИСФ, НИИЭС Госстроя СССР, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и ГИС Минстройматериалов СССР.

Редакторы: инж. Г.Н. Демьянков (Госстрой СССР), кандидаты техн. наук Ю.П. Александров и А.А. Романов, инж. В.П. Тарасов (ЦНИИПромзданий).

| Государственный | Строительные нормы | СН 481-75 |
| --- | --- | --- |
| комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов | — |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании, монтаже и эксплуатации клееных стеклопакетов.

1.2. Стеклопакеты следует предусматривать для остекления окон, витрин и зенитных фонарей общественных, производственных и вспомогательных зданий с сухим и нормальным влажностным режимом помещений.

1.3. Стеклопакеты не допускается предусматривать для остекления световых проемов:

неотапливаемых помещений;

зданий, подверженных вибрационным воздействиям;

зданий с мостовыми кранами тяжелого и весьма тяжелого режима работы;

помещений с взрывоопасным или взрывопожароопасным производством;

зенитных фонарей производственных помещений, в которых содержание пыли и копоти в воздухе превышает 10 мг/м3 и на участках покрытий, где имеются снеговые мешки;

зданий, расположенных в районах с минимальным среднемесячным атмосферным давлением 700 мм рт. ст. и менее.

| Внесена ЦНИИПромзданий Госстроя СССР | Утверждена постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР от 31 декабря 1975 г. № 250 | Срок введения в действие 1 января 1977 г. |
| --- | --- | --- |

2. СТЕКЛОПАКЕТЫ

2.1. Колесные стеклопакеты предусматриваются двух- или трехслойными (с двумя или тремя стеклами) с герметичными воздушными прослойками между стеклами (приложение 1).

2.2. В стеклопакетах применяются следующие виды листового силикатного строительного стекла: оконное, витринное неполированное, витринное полированное, теплоотражающее, теплопоглощающее и закаленное.

Теплоотражающие и теплопоглощающие стекла должны устанавливаться в наружном слое стеклопакета.

Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.

2.3. Стеклопакеты должны быть прямоугольной формы с соотношением сторон не более 5: 1.

2.4. Толщина стекол в стеклопакетах определяется расчетом на прочность и должна быть не менее: 3 мм — для окон и 5 мм — для зенитных фонарей. Наружные и внутренние стекла принимаются равной толщины, в трехслойных стеклопакетах средние стекла допускается принимать меньшей толщины, чем наружные.

2.5. Толщина воздушной прослойки должна предусматриваться: 12, 15 или 18 мм — в двухслойных; 9 или 12 мм — в трехслойных стеклопакетах.

2.6. Длина и ширина стеклопакетов не должны превышать размеров, установленных соответствующими ГОСТами на стекло. Максимальные площади стеклопакетов для окон и витрин приведены в табл. 1.

Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей — 2 м2

Таблица 1

| Стеклопакеты | Толщина воздушной прослойки, | Максимальная площадь стеклопакета, м2, при толщине стекол в s, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >7 |
| Двухслойные | 12 15 18 | 1,5 1,5 1,5 | 3,2 3,6 3.6 | 4,5 4,5 5 | 6 6,5 7 | 7 8 9 | 9 9 9 |
| Трехслойные | 9 12 | 1,3 1,5 | 2,5 3,2 | 3,5 4,5 | 4,5 6 | 6 6 | — — |

Ориентировочный вес стеклопакетов приведен в табл. 2.

Таблица 2

| Стеклопакеты | Вес стеклопакета. кгс/м2, при толщине стекол s, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Двухслойные Трехслойные | 15,5 23,5 | 21 31 | 25,5 37,5 | 30 45 | 35 52,5 |

2.7. Данные о материалах прокладок, мастик и герметиков, применяемых при установке стеклопакетов в переплеты, приведены в приложении 2.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

3.1. Площадь и размеры световых проемов окон и зенитных фонарей со стеклопакетами следует определять в соответствии со СНиП по проектированию естественного освещения.

Общий коэффициент светопропускания окон и зенитных фонарей со стеклопакетами определяется по формуле

t0 = t1 t2 t3 t4 t5 t6,				 (1)

где t1 — коэффициент светопропускания стекла;

t2 — коэффициент, учитывающий потери света в переплетах, равный: 0,75 и 0,85 — соответственно в деревянных и металлических переплетах окон, 0,75 — в металлических переплетах зенитных фонарей;

t3 — коэффициент, учитывающий потери света в слое загрязнения остекления;

t4 — коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях;

t5 — коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;

t1, t3, t4 и t5 — определяются в соответствии со СНиП по проектированию естественного освещения;

t6 — коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке зенитных фонарей, принимаемый равным 0,9.

3.2. Теплотехнические расчеты заполнений световых проемов со стеклопакетами следует выполнять в соответствии со СНиП по строительной теплотехнике.

Сопротивление теплопередаче стеклопакетов следует принимать по табл. 3,

Таблица 3

| Стеклопакеты | Сопротивление теплопередаче стеклопакета R0 м2×ч×°С/ккал |  |
| --- | --- | --- |
|  | при вертикальном положении | при наклоне менее 30° к горизонту |
| Двухслойный Трехслойный | 0,37 0,54 | 0,34 0,5 |

3.3. Двухслойные стеклопакеты допускается предусматривать для остекления окон зданий при расчетной температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) не ниже минус 40°С, а трехслойные — не ниже минус 50°С.

3.4. Остекление зенитных фонарей стеклопакетами следует проектировать исходя из условий отсутствия конденсата на поверхности стеклопакетов со стороны помещения. При этом коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности остекления следует принимать равным 8,5 ккал/м2×ч×°С.

3.5. При проектировании остекления окон и зенитных фонарей не допускается предусматривать неравномерный обогрев стеклопакетов приборами системы отопления.

3.6. Показатель звукоизолирующей способности двухслойных стеклопакетов принимается равным 29 дБ, а трехслойных — 31 дБ,

3.7. Расчет стеклопакетов на прочность следует производить по расчетным нагрузкам, действующим на наружное стекло в зимних условиях эксплуатации.

Расчетная нагрузка на стекло qр, кгс/м2, определяется по формуле

qp = g + (q + p) n + qt +qат, 			(2)

где g — расчетная нагрузка от собственного веса стекла (для зенитных фонарей);

q — расчетная ветровая нагрузка;

р — расчетная снеговая нагрузка (для зенитных фонарей);

q и р — определяются в соответствии со СНиП по нагрузкам и воздействиям;

qt — расчетная нагрузка от изменения температуры воздуха определяемая согласно указаниям п. 3.9 настоящей Инструкции;

qат — расчетная нагрузка от изменения, атмосферного давления определяемая согласно указаниям п. 3.10 настоящей Инструкции;

п — коэффициент, принимаемый равным 0,55 — для двухслойных стеклопакетов, 0,36 — для трехслойных стеклопакетов со стеклами равной толщины.

При расчете стеклопакетов, имеющих площадь более 5 м2 на грузки qt и qат могут не учитываться.

3.8. При расчете стеклопакетов на прочность следует предварительно задавать толщину наружных стекол s исходя из требований табл. 1 настоящей Инструкции.

Рис. 1. Номограмма для определения q1t

3.9 Расчетная нагрузка qt, кгс/м2, от изменения температуры воздуха определяется по формуле

qt=qt1Sh15, 				(3)

где q1t - нагрузка, определяемая по номограмме, приведенной на рис. 1, в зависимости от принятых значений толщины стекла s, отношения большей стороны стеклопакета к меньшей: a=λ, площади стеклопакета F и средней температуры воздушной прослойки tвп;

Sh -  сумма толщин воздушных прослоек в стеклопакете мм.

Средняя температура воздушной прослойки, соприкасающейся с наружным стеклом, определяется по формуле

tвп = y tв + (1 - y) tн, 				(4)

где tв - расчетная температура воздуха внутри помещения принимаемая по нормам проектирования зданий соответствующего назначения;

tн - расчетна зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодных суток), принимаемая в соответствии со СНиП по строительной климатологии и геофизики;

y - коэффициент, принимаемый равным 0,39 - для двухслойных и 0,26 - для трехслойных стеклопакетов.

3.10. Расчетная нагрузка qат, кгс/см2, от изменения атмосферного давления определяется по формуле

qат = qaÒ1Sh15, 				(5)

где q1ат - нагрузка, определяемая по номограмме, приведенной на рис. 2, в зависимости от принятых значений толщины стекла s, отношения большей стораны стеклопакета к меньшей: a=λ, площади стеклопакета F и разности атмосферного давления Dр.

Разность атмосферного давления определяется по формуле

Dр = р1 - р0, 			(6)

где р1 и р0 - соответственно минимальное среднемесячное атмосферное давление в месте расположения завода-изготовителя стеклопакетов и максимальное среднемесячное атмосферное давление в месте расположения проектируемого объекта, определяемые по данным метеослужбы.

Значения атмосферного давления р1 и р0 для некоторых городов СССР приведены в приложении 3.

Рис. 2. Номограмма для определения q1aT

3.11. Расчет прочности наружного стекла стеклопакета на изгиб производится по формуле

Edb22,3fd2+5,12fdλ2+0,22≤R, 		(7)

где f — прогиб в центре стекла от расчетной нагрузи qp, см;

Rи - расчетное сопротивление на изгиб, кгс/см2, принимаемое равным 150 — для оконного и витринного, 250 — для закаленного стекла.

Отношение fs определяется по графику, приведенному на рис. 3, в зависимости от величины k, вычисляемой по формуле

k=qp(1+λ2)2⋅Ebd4, 			(8)

где E — модуль упругости стекла, равный 6,5×105 кгс/см2.

Пример расчета стеклопакета на прочность приведен в приложении 4.

Рис. 3. График для определения отношения f/d и прогиба f наружного стекла стеклопакета

3.12. Между стеклопакетами и переплетами окон должны предусматриваться зазоры, для чего устанавливаются опорные и фиксирующие торцовые и боковые прокладки (приложение 5, рис. 5 и 6,а). Схемы расположения прокладок в переплетах приведены в приложении 5, табл. 5.

Длина опорных прокладок принимается при нагрузке от стеклопакета, приходящейся на одну прокладку:

менее 15 кгс ................................ 50 мм

сверх 15 до 50 кгс ...................... 100мм

сверх 50 кгс ................................ 150мм

Зазоры между стеклопакетами и переплетом заполняются нетвердеющей мастикой.

Крепление стеклопакетов в переплетах окон и витрин допускается предусматривать также эластичными профилями, устанавливаемыми по контуру (приложение 5, рис. 6,б, в).

Штапики и эластичные профили должны закрывать распорную рамку стеклопакета.

3.13. Стеклопакеты, устанавливаемые в окнах и витринах, следует располагать на высоте не менее 0,2 м над уровнем пола и тротуара.

3.14. Переплеты зенитных фонарей со стеклопакетами следует, как правило, проектировать открывающимися, предусматривая возможность очистки внутренней поверхности остекления с кровли.

3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее 5° и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.

Между торцами стеклопакетов и переплетами должны быть предусмотрены зазоры шириной 5 мм, заполняемые нетвердеющей мастикой или эластичными профилями.

С наружной стороны зазоры между стеклопакетами и переплетами должны быть герметизированы.

3.16. В зенитных фонарях со стеклопакетами следует предусматривать устройство под остеклением защитных металлических сеток с ячейками 50х50 мм, окрашенных, в белый цвет.

4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ

4.1. Хранить стеклопакеты перед монтажом следует в положении "на ребро" в ящиках или стеллажах в отапливаемых помещениях. Между ящиками необходимо оставлять зазоры шириной 20 мм для проветривания.

Основания стеллажей должны оклеиваться войлоком или резиной и иметь наклон 5 - 6° (приложение 6, рис. 7) Стеклопакеты в стеллажах устанавливаются перпендикуляр к плоскости основания.

Между стеклопакетами в местах расположения распорных рамок следует устанавливать прокладки из войлока, картона и резины. На стеллаже следует хранить стеклопакеты одинаковых размеров.

4.2. Стеклопакеты со склада к месту монтажа следует доставлять в ящиках или специальных кассетах.

4.3. Перед установкой в конструкции необходимо произвести тщательный визуальный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины или сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, повреждения обрамляющих рамок.

4.4. Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных вакуум-присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками. Надежность соединения вакуум-присосок с поверхностью стекла каждый раз должна проверяться пробным подъемом стеклопакета на высоту 5 — 10 см.

Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.

4.5. Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С.

Температура внутреннего воздуха помещений, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже +5°С.

4.6. При установке стеклопакетов в переплеты и их креплении не допускаются перекосы и чрезмерное обжатие стеклопакетов штапиками или накладками.

4.7. Работы по уплотнению и герметизации стыков между стеклопакетами и переплетами следует производить непосредственно после их установки и крепления. Для нанесения нетвердеющих мастик следует использовать герметизаторы, а тиоколовых герметиков — пневматические или ручные шприцы.

Герметизируемые поверхности должны быть предварительно очищены, просушены и обезжирены негорючими веществами.

Работы по уплотнению и герметизации стыков следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С в условиях, исключающих увлажнение конструкций.

4.8. При проведении электросварочных работ стеклопакеты следует защищать от попадания на них раскаленных частиц металла.

4.9. Оконные переплеты, как правило, следует заполнять стекло-пакетами в заводских условиях, а их монтаж производить непосредственно с транспортных средств.

4.10. Работы по остеклению оконных переплетов и витрин стеклопакетами (приложение 7, рис. 8) с использованием прокладок и нетвердеющих мастик выполняются в следующей последовательности:

подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, штапиков, мастик и т.п.);

наклейка боковых и торцовых прокладок па фальцы переплета (рис. 8, а);

нанесение на поверхность фальцев слоя нетвердеющей мастики (рис. 8, б);

установка стеклопакета в переплет и плотное его прижатие к боковым прокладкам (рис. 8, в);

установка в зазоры между, торцами стеклопакета и переплета фиксирующих торцовых прокладок, наклейка на края стеклопакета или на штапики боковых прокладок, заполнение нетвердеющей мастикой зазоров между торцами стеклопакетов и переплетом (рис. 8, г);

закрепление штапиков (рис. 8,с);

заполнение нетвердеющей мастикой или герметиками зазоров между переплетом и стеклопакетом и выравнивание поверхности швов (рис. 8, е).

4.11. Стеклопакеты должны устанавливаться в конструкции зенитных фонарей после окончания работ по устройству кровли и установки защитных сеток.

4.12. Работы по остеклению зенитных фонарей стеклопакетами выполняются в следующей последовательности:

подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, мастик, накладок и т.п.);

проверка прямолинейности плоскости переплетов, подготовка и наклейка на них эластичных прокладок;

укладка стеклопакетов и проверка равномерности их опирания на переплет;

установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок и заполнение стыков нетвердеющей мастикой;

установка накладок и герметизация зазоров между ними и стеклопакетами.

4.13. При производстве работ по монтажу стеклопакетов, а также при выполнении отделочных работ необходимо соблюдать меры по защите стеклопакетов от механических повреждений и загрязнений.

4.14. При монтаже стеклопакетов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП по технике безопасности в строительстве, а также «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

4.15. При монтаже стеклопакетов должны применяться инвентарные леса, подмости или подвесные люльки. Монтаж стеклопакетов с приставных лестниц не допускается.

4.16. Монтаж стеклопакетов одновременно на нескольких ярусах (один над другим) не допускается.

4.17. За состоянием стеклопакетов в процессе эксплуатации необходимо осуществлять математический контроль, осмотр рекомендуется производить не реже двух раз в год и по результатам его составлять ведомости выявленных дефектов и разрабатывать мероприятия по их устранению.

4.18. Поврежденные стеклопакеты, имеющие трещины и пробоины, должны заменяться новыми.

4.19. Снег с поверхности стеклопакетов, установленных в зенитных фонарях, следует удалять деревянными скребками.

4.20. Стеклопакеты должны систематически очищаться от загрязнений. Периодичность очистки определяется требованиями СНиП по проектированию естественного освещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КЛЕЕНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

Рис. 4. Конструктивные решения стеклопакетов

а — общий вид; б и в — поперечные разрезы двух- и трехслойного стеклопакетов; г и д — схемы соединения стекол в двухслойных стеклопакетах; е и ж — схемы соединения стекол в трехслойных стеклопакетах; 1 — стекло; 2 — воздушная прослойка; 3 — распорная рамка; 4 — клеющая и герметизирующая мастика; 5 — обрамляющая рамка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОКЛАДКИ, МАСТИКИ И ГЕРМЕТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЕРЕПЛЕТЫ

Опорные и фиксирующие прокладки следует предусматривать из морозостойкой резины (ТУ 38.105.376-72). Для фиксирующих торцовых и боковых прокладок предусматривают резину мягкую и средней твердости, для опорных — резину повышенной твердости. Опорные прокладки могут быть также предусмотрены из полимера «агат» (ТУ 6-05-964-72).

Для заполнения и уплотнения зазоров между стеклопакетами и переплетами следует применять нетвердеющую мастику, обладающую хорошей адгезией к стеклу и стойкостью к атмосферным воздействиям. Мастика не должна содержать минеральных и растительных масел и не должна иметь компонентов, оказывающих разрушающее воздействие на клеевые соединения стеклопакетов.

эластичные профили для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах окон могут изготавливаться из светоозоностойкой резины (ТУ 38.005.204-71), резины групп В и М (ТУ 38.105-376-72), губчатой резины (ТУ 38.005.204-71) или герметика профильного нетвердеющего «Бутэпрол-2» (ТУ 21-29-26-74).

Для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах зенитных фонарей применяют губчатую резину (ТУ 38.005.204-71) толщиной 5 — 7 мм, а также герметик профильный нетвердеющий «Бут-эпрол-2» (ТУ 21-29-26-74).

В окнах и зенитных фонарях для герметизации стыков между стеклопакетами и переплетами следует предусматривать тиоколовые герметики марок УТ-32 (ТУ 38.105.462-72), ГС-1 (ТУ 310-64 Главмоспромстройматериалы), ТМ-0,5 (ТУ 38-3Г № 355-69) и У-30м (ГОСТ 13489—68), а также силиконовые герметики типа «Эластосил» (ТУ 6-02-655-71).

Для наклейки резиновых прокладок и профилей применяют клей 88-НП (ТУ 38-105268-71), а прокладок «Бутэпрол-2» — уайтспирит (ГОСТ 3134-52).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗНАЧЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Таблица 4

|  | Среднемесячное атмосферное давление, мм рт. ст. |  |
| --- | --- | --- |
| Город | минимальное (в месте расположения завода-изготовителя), р0 | максимальное (в месте расположения проектируемого объекта), р1 |
| Артемовск (Константиновка) | 745 | 762 |
| Архангельск | - | 772 |
| Астрахань | - | 777 |
| Ашхабад | - | 752 |
| Баку | - | 771 |
| Вильнюс | - | 758 |
| Владивосток | - | 753 |
| Волгоград | - | 764 |
| Воронеж | - | 761 |
| Горький (Бор) | 739 | 763 |
| Днепропетровск | - | 760 |
| Донецк | - | 751 |
| Жданов | - | 767 |
| Иркутск | - | 735 |
| Калининград | - | 763 |
| Караганда | - | 724 |
| Казань | - | 768 |
| Киев | - | 757 |
| Киров | - | 762 |
| Кишинев | - | 763 |
| Краснодар | - | 770 |
| Красноярск | - | 749 |
| Куйбышев | - | 766 |
| Ленинград | 749 | 775 |
| Львов | - | 744 |
| Москва | - | 761 |
| Минск | - | 764 |
| Мурманск | - | 762 |
| Новосибирск | - | 767 |
| Норильск | - | 770 |
| Одесса | - | 771 |
| Омск | - | 770 |
| Паланга | - | 771 |
| Петрозаводск | - | 764 |
| Рига | 745 | 771 |
| Ростов | - | 768 |
| Салават | 737 | 758 |
| Саратов | 745 | 771 |
| Свердловск | - | 755 |
| Сочи | - | 767 |
| Таллин | - | 770 |
| Ташкент | - | 729 |
| Тбилиси | - | 733 |
| Тольятти | - | 763 |
| Хабаровск | - | 760 |
| Харьков | - | 761 |
| Челябинск | - | 758 |
| Ялта | - | 766 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТЕКЛОПАКЕТА НА ПРОЧНОСТЬ

Требуется определить толщину стекол клееного двухслойного стеклопакета при следующих данных:

а) размеры стеклопакета 		a=1000,b=1800,λ=1,8F=1,82

б) изготовитель — завод «Техстекло», Саратов;

в) район строительства — Москва;

г) назначение стеклопакета — заполнение оконных переплетов здания на высоте до 60 м;

д) расчетная температура воздуха в помещениях проектируемого здания tв = +18°С.

В соответствии с п. 2.6 при площади стеклопакета F=1,8 м2 для расчетов принимается толщина стекла d = 4 мм.

Для г. Москвы расчетная ветровая нагрузка на вертикальные поверхности, расположенные на высоте 60 м над поверхностью земли, определяется по СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия».

q = q0 kсп = 27×1,45×1×1,2 = 47 кгс/м2.

Определяем расчетную нагрузку от изменения температуры qt. Расчетная зимняя температура наиболее холодных суток для г. Москвы tн = - 32°С.

Средняя температура воздушной прослойки вычисляется по формуле (4). Подставляя числовые значения, получим

tвп = 0,39×18 - (1 - 0,39) 32= - 12,5°С.

При d =4 мм; F = l,8 м2, l = l,8 и tвп = - l2,5 по номограмме (см. рис. 1) определяется значение q1t = 5 кгс/м2. По формуле (3) определяются числовые значения

qt = 5⋅1515 = 5кгс/м2.

Определяем нагрузку от изменения атмосферного давления qat. Минимальное среднемесячное атмосферное давление для г. Саратова pо=746 мм рт. ст., а максимальное среднемесячное атмосферное давление для г. Москвы p1 = 761 мм рт. ст. (приложение 3).

Разность атмосферного давления определяется из формулы (6)

Dр =761 - 745 = 16 мм рт. ст.

При Dр = 16 мм рт. ст.; d =4 мм; F = l,8 м2 и l =1,8 по номограмме (см. рис. 2) определяется значение

q¢ат » 0,95кгс/м2 	(qат = 0,95кгс/м2).

Расчетная нагрузка на стекло определяется по формуле (2)

qp = (47 + 0)×0,55 + 5 + 0,95 = 31,8 кгс/м2.

По графику, приведенному на рис. 3, определяется отношение fd, для чего по формуле (8) вычисляем коэффициент k.

k=31,8⋅10−4(1+1,82)2⋅6,5⋅1051800,44=11,2.

При k = 11,2 fd = 1,3.

Прочность стекла проверяется по формуле (7)

6,5⋅1050,418022,3⋅1,8⋅1,321,82+0,22=96<R= 150 кгс/см2.

Таким образом, толщина стекол в стеклопакете принимается d = 4 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЕРЕПЛЕТАХ

Рис. 5. Размещение прокладок при установке стеклопакета в переплет

1 — стеклопакет; 2 — переплет или створка; 3 — опорная прокладка; 4 — фиксирующая торцовая прокладка; 5 — фиксирующая боковая прокладка; 6 — нетвердеющая мастика; 7 — внутреннее стекло стеклопакета

Таблица 5

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОКЛАДОК

| Закрепление створки | Опорных (О) и фиксирующих (Ф) торцовых | Фиксирующих боковых |
| --- | --- | --- |
| Глухое |  |  |
| На средней горизонтальной оси |  |  |
| На средней вертикальной оси |  |  |
| Боковая подвеска |  |  |
| Верхняя подвеска |  |  |
| Нижняя подвеска |  |  |

Рис. 6. Примеры крепления и герметизации стеклопакета в переплетах

1 — стеклопакет; 2 — переплет; 3 — опорная прокладка; 4 — фиксирующая боковая прокладка; 5 — эластичный профиль из губчатой резины; 6 — герметик; 7 — дренажное отверстие; 8 — штапик, 9 и 10 — эластичный профиль из резины

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ХРАНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Рис. 7. Стеллаж для стеклопакетов

1 — стеллаж; 2 — подкладка из войлока или резины; 3 — стеклопакеты; 4 — прокладки из войлока, картона или резины

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Рис. 8. Установка, крепление и уплотнение стеклопакета в переплете

1 — переплет; 2 — фиксирующая боковая прокладка; 3 — опорная прокладка; 4 — герметизатор; 5 — нетвердеющая мастика; 6 — стеклопакет; 7 — штапик